大庆石化公司化肥厂合成氨装置

使用的氧化锌脱硫剂招标采购技术要求

大庆石化公司化肥厂

2015年1月

大庆石化公司化肥厂合成氨装置使用的

氧化锌脱硫剂招标采购技术要求

本项目约定中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司为甲方，投标方为乙方。

# 第一章  产品标准和使用业绩的要求

## 1、产品标准的要求

1.1产品标准：HG/T 2508-2012 氧化锌脱硫剂或企业标准。

1.2产品执行行业标准时，提供行业标准复印件（HG/T 2508-2012 氧化锌脱硫剂）；

1.3产品执行企业标准时，需提供经地方政府部门备案的有效的企业标准复印件。企业标准的各项技术指标不得低于行业标准的要求。

1.4企业标准规定的检测项目，首先应执行国家标准、行业标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

## 1.5生产厂企业标准中的检测方法要执行第三章技术要求3.1条约定相应的国家标准或行业标准。对于3.1条约定的非国家标准、行业标准的检测项目，入厂检测以3.1条规定的检测方法为准。

2、投标方供货产品的使用业绩要求：

（1） 2005年1月1日后或正在使用期间的国内以天然气为原料的大型合成氨（单套生产能力在1000吨/日以上）装置上成功使用的业绩，并且没有不良记录；

（2） 业绩表需列入用户清单、原料类型、生产能力、使用时间及联系方式等；

（3） 需提供用户评价报告。用户评价报告要含有下列内容：催化剂生产单位、催化剂名称(型号)、催化剂使用的装置名称和原料类型、合成氨生产能力、催化剂使用时间、催化剂使用效果，用户单位（部门）盖章；

（4） 需提供合同复印件。

第二章  技术要求

## 1、项目介绍

化肥厂合成氨装置为干法脱除天然气中的有机硫和无机硫。先用有机硫加氢催化剂脱除有机硫，然后再用两个串联的反应器装填氧化锌脱硫剂脱除无机硫。

## 2、甲方的基础条件

氧化锌脱硫剂分别装填在反应器108-DA/B中。

正常生产时，反应器108-DA/B串联使用。前部为主脱硫槽，后部为保护槽。两台氧化锌脱硫槽前后可以互相切换，也可以单独切除一台更换氧化锌脱硫剂。当前部氧化锌脱硫槽出口硫超标时，切除前部脱硫槽更换氧化锌。新氧化锌脱硫剂装填完毕后，先在前部运行1周左右除尘，然后切换到后部运行。

108-DA/B中氧化锌脱硫剂的顶部、底部装有工业瓷球。

氧化锌脱硫剂（108-DA/B）装填示意图见附件1。

2.1使用装置简介

大庆石化公司化肥厂合成氨装置原是美国KBR公司设计并总承包的以天然气为原料采用烃类蒸汽转化法日产千吨合成氨装置，1976年建成投产。2005年，由美国KBR公司和成达公司进行了日产1500吨的增产改造，目前运行良好。

烃类蒸汽转化法生产合成氨工艺中，天然气配入适当比例的氢气加压升温后进入钴钼加氢反应器将有机硫转化成无机硫（硫化氢）。然后进入两台串联的氧化锌脱硫槽中，氧化锌与天然气中的硫化氢反应生成硫化锌，从而脱除硫化氢，含硫合格的天然气再配入蒸汽进入转化工序。

2.2原料条件

美国KBR公司设计的氧化锌脱硫剂（108-DA/B）运行（工艺）条件见附件2。

2.3设备条件（含接口条件\布置条件）

美国KBR公司设计的氧化锌脱硫剂（108-DA/B）容器条件见附件3。

2.4工艺条件

2.4.1美国KBR公司设计的氧化锌脱硫剂（108-DA/B）运行（工艺）条件见附件2。

2.4.2 合成氨装置正常运行负荷在60%～105%之间。

## 3、对乙方产品的要求

3.1规格要求

规格：Φ3～4 mm ；长度 ≥ 4 mm。氧化锌脱硫剂的形状和尺寸可依据投标方企业执行的标准而有变化。

氧化锌脱硫剂需达到HG/T 2508-2012 氧化锌脱硫剂行业标准中的技术要求指标,每台反应器中的氧化锌脱硫剂必须是同一厂家产品。

氧化锌脱硫剂

| 分析项目 | 单位 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧化锌（ZnO）质量分数 | % | ≥ 95 | HG/T 2512 |
| 穿透硫容 | % | ≥ 20 | HG/T 2513 |
| 颗粒径向抗压碎力平均值 | N/cm | ≥ 40 | HG/T 2782 |
| 磨耗率 | % | ≤ 6.0 | HG/T 2976 |

3.2性能要求

在甲方提供的工艺参数条件下（2.2～2.4条款），在使用寿命期间，投标方保证装填投标方氧化锌脱硫槽出口硫化氢（H2S）含量保证达到≤0.1ppmv；同时压差小于等于设计值55 KPa。

参见附件4：美国KBR公司对氧化锌脱硫剂运行要求。

3.3运行周期要求

投标方保证氧化锌脱硫剂做主脱硫槽寿命预期达到3个月，保证不低于3个月（3个月满足甲方的工艺参数保证值）。

3.4产品保质期要求

氧化锌脱硫剂在满足行业标准的储存和运输条件下，在北方大庆地区室内保质期需3年。

3.5安全、环保方面的要求

投标方生产、储存及运输等过程中需要达到国家在安全、环保方面的要求。

氧化锌脱硫剂无毒、非易燃易爆产品、非化学危险品。卸装操作时工人穿工作服、佩戴防尘口罩、手套等通用防护措施。废弃时，按常规废弃物处理，自然环境不会分解出有害物质。

3.6乙方产品质量检验的要求

乙方要有完善的出厂产品质量检验机构及设施，有能力对每批出厂产品按照执行标准进行检测，有完整、真实的检验记录，对每批产品实现可追溯。

## 4、对乙方的方案的要求

乙方要编制技术报价方案，主要内容包括：

4.1产品制造厂的简介。

4.2产品的主要原材料及生产工艺简介。

4.3产品的特点、使用方法及注意事项。

4.4产品的规格及执行标准。

4.5产品的物化性质。

4.6产品的保质期。

4.7产品的安全环保性能。

4.8产品质量保证措施（包括原材料入厂质量、生产过程及出厂质量控制等）。

4.9对本技术要求的响应及偏离情况。

4.10其它补充说明。

## 5、双方的责任义务

5.1甲方

5.1.1乙方货物运抵甲方后，甲方负责入厂检验，检验内容包括本技术要求第三章第3.1条约定，甲方入厂检验后，产品质量达不到以上要求时，甲方有权拒收。

5.1.2甲方对乙方资料的完整性、符合性有权进行检查验收，有权要求乙方对检查不合格的资料进行整改。

5.1.3 甲方保证合成氨装置在正常负荷及工况下运转。

5.1.4甲方保证按照乙方提供的要求使用氧化锌脱硫剂，并对产品应用效果进行监督检查，做好使用记录，发现问题及时通知乙方，共同确认该产品能否正常使用。

5.1.5甲方保证氧化锌脱硫剂在使用过程中达到2.2～2.4条中规定的使用条件要求。

5.1.6甲方保证做好首次使用氧化锌脱硫剂的准备工作（装填方案、投用方案及考核方案等）。

5.1.7甲方负责为乙方赴甲方现场的工作人员进行安全培训，提供工作方便。

5.1.8甲方有权赴生产现场进行考察，接受安全培训，见证产品生产及出厂检验，甲方见证不能免除乙方的责任。

5.2乙方

5.2.1 供货时间、供货数量、供货型号及供货地点按照投标文件执行。

5.2.2 按照第6条约定提供技术资料。

5.2.3乙方负责按照第7、8条约定供货。

5.2.4乙方负责提供甲方第9条约定的技术服务。

5.2.5乙方赴甲方现场的技术服务人员要接受甲方的安全培训，遵守甲方的HSE管理规定。如果乙方人员违背甲方HSE规定，造成事故或人身伤害，责任由乙方负责，造成的损失，由乙方负责赔偿。

5.2.6乙方负责为甲方赴乙方的工作人员进行安全培训，提供工作方便，提供相关见证文件。

5.2.7乙方有权审查确认甲方的准备工作（装填方案、投用方案及考核方案等）是否符合乙方要求。

5.2.8乙方参加甲方的氧化锌脱硫剂装填、投用及考核工作，进行技术指导和现场见证。

5.2.9如果乙方对甲方入厂检测结果持有异议，可委托第三方检测机构进行检测，该检测机构的选择要经过甲乙双方共同确认，按照第三方检测结果执行。检测发生的费用由责任方负责。

## 6、资料交付

6.1当乙方资质审查通过后，甲方负责提供资料第3章第2条包含的资料。乙方负责按照第13条款要求进行保密。

## 6.2 乙方负责按照如下约定提供技术文件：

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 数量及版式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产企业简介 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 2 | 产品使用说明书 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 3 | 执行的标准 | 投标书 | 2份，纸版、扫描件 |  |
| 4 | 产品出厂检验单 | 随产品 | 3份/批，纸版 |  |

## 7、供货范围

按3.1要求的氧化锌脱硫剂产品，数量以招标书为准。

## 8、包装运输及交付

氧化锌脱硫剂按照行业标准要求包装运输。

交付时间、数量、地点及交付方式以招标书为准。

## 9、乙方提供的技术服务

9.1甲方使用乙方产品期间出现问题，乙方技术人员保证在接到甲方通知2小时内通过电话或邮件提供技术支持。如甲方有需要，乙方将根据甲方要求，于48小时赶到甲方现场提供技术服务。

9.2乙方负责对氧化锌脱硫剂的使用情况进行跟踪分析，给甲方提供指导意见。

## 10、乙方保证

10.1乙方提供的氧化锌脱硫剂达到行业标准的指标要求；

10.2乙方保证针对本技术要求提供的文件资料真实有效，并按甲方招标中心要求时间及时提供。

## 10.3乙方保证使用其氧化锌脱硫剂后能够满足3.2和3.3条款规定的性能保证和运行周期要求。

## 10.4乙方保证针对第4条款要求的资料，应清晰明了、具有有效指导性及可操作性。

## 10.5乙方保证严格按照第7、8条款的要求进行供货，外包装标志内容齐全。

## 10.6乙方保证按照第9条款约定的内容进行技术服务，出现问题及时提供技术支持或按照甲方要求到达现场，提出解决意见。

## 10.7乙方保证严格履行5.2条款对乙方的责任义务要求。

## 11、考核验收

11.1 氧化锌脱硫剂工艺使用条件达到2.2～2.4条款的要求后，由双方代表商定标定考核开始日期和标定方案。标定应安排在装置满负荷期间进行，在装填开车正常后做为主脱硫槽1个月内即开始进行使用标定，标定时间为3天。如果甲方在1个月内不具备标定条件，乙方同意再延长1个月。标定考核时间：在规定期限内连续运转72小时。

氧化锌脱硫剂使用时间为自产品投用起3个月止。使用效果按照3.2条款的性能保证指标进行考核。使用结束后由甲方编制使用（标定）总结。

11.2如果氧化锌脱硫剂使用效果达不到3.2条款性能保证指标要求时，经双方查明原因，如果为氧化锌脱硫剂原因，则终止使用。如果为甲方操作原因，则在甲方生产调整正常后，在约定时间重新使用。

11.3考核期间的操作数据以甲方操作数据为准，化验分析数据以甲方质检中心化验分析数据为准。

## 12、违约条件

12.1如氧化锌脱硫剂满足不了3.1规定的质量指标，甲方有权退货。

12.2如氧化锌脱硫剂满足不了3.2、 3.3、3.4条款对性能、运行周期及产品保质期的要求，应按照合同要求处罚。

12.3由于甲方的使用不当、原料及生产操作条件达不到2.2～2.4条款保证值，致使使用效果达不到3.2、3.3条款性能、运行周期要求保证值指标，所造成的后果，由甲方承担。

## 13、保密

13.1在合同履行期间，乙方所获得的一切原始资料及在服务过程中所取得的与履行合同有关的甲方既有工作成果及相关资料属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密信息包括但不限于图纸、图表、数据等。如果由于乙方原因，造成泄密给甲方带来损失，甲方有权通过法律途径向乙方追偿。

13.2甲乙双方对由对方提供的技术资料和样品负有保密责任，未经对方同意，不得向第三方透露任何技术资料；未经乙方同意不得把乙方提供的氧化锌脱硫剂提供给第三方。

## 14、知识产权

因执行本合同的需要，乙方提供的产品、技术资料，应保障甲方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等情况。若发生侵害第三方权利的情况，乙方负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给甲方造成损失的应给予赔偿。

## 15、联系人

甲方联系人：

大庆石化公司化肥厂技术科：陈 明

联系电话：办公室电话：0459-6745989；手机：13199090229

邮箱：chenming640221@sohu.com

乙方要提供技术服务联系人，联系电话、手机及邮箱等。

## 16、其它

未尽事宜，由双方代表友好协商解决。

## 17、附件1：氧化锌脱硫剂（108-DA/B）装填示意图

## 附件2：美国KBR公司设计的氧化锌脱硫剂（108-DA/B）工艺条件

## 附件3：美国KBR公司设计的氧化锌脱硫剂（108-DA/B）容器条件

## 附件4：美国KBR公司对氧化锌脱硫剂运行要求

# 第三章  资质要求

投标人需要是生产企业，需要满足以下资质要求。

## 1、生产企业资质要求

供货商为生产企业时，要求提供资质如下：

（1）营业执照，营业执照经营的项目要包含所供物资或物资类别，注册资本在300万元人民币以上；

（2）税务登记证；

（3）组织机构代码证；

（4）银行开户许可证；

（5）质量管理体系认证证书；

## 2、代理商资质要求

本剂不允许代理商参与招标。