间戊二烯改性剂性能指标

化学品名称：聚异丁烯基丁二酸酐

外观与性状：浅色或褐红色粘稠液体

密度（20℃）/（kg/m3）：  900.0～990.0

酸值(以KOH计)/(mg/g)：≥100.0

运动粘度（100℃）/（mm2/s）：≥580

危险性类别：第8.1类 酸性腐蚀品

侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。

健康危害：轻度刺激。

环境危害：污染。

燃爆危险：不易燃、不易爆。

溶解性：遇水、汽油、碱性物及有机溶剂发生变化、变质。

主要用途：适用于以本品等为原料，生产各种类型的聚异丁烯基丁二酰亚胺及乳化炸药用乳化剂及石油化工厂用的加工助剂。