大庆石化公司制氢装置用脱硫剂

公开招标采购技术要求

编制：

审核：

审批：

2014年11月26日

大庆石化公司制氢装置用脱硫剂

招标采购技术要求

# 第一章  产品标准及使用业绩要求

1、产品标准的要求

1.1产品执行国家标准时，提供相关国家标准复印件；

1.2产品执行企业标准时，需提供经地方政府部门备案的有效的企业标准。

1.3企业标准规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。投标商中标后其企业标准交由质量安全环保处审查，如果中标人的企业标准不能通过质量安全环保处的审查，由使用单位负责联系中标人，将审查意见通知中标人，由中标人提出修改方案，直至满足要求。如果中标人不同意修改或修改意见不能满足要求，我公司有权拒收中标人的产品。

## 2、使用业绩要求

需提供近3年内的在中石油、中石化或中海油的制氢装置中成功使用的业绩表，提供使用单位技术部门出具的使用报告。

第二章  技术要求

1、项目介绍：

制氢装置原料中的硫化物是转化催化剂的毒物，原料中硫含量超过0.3 ml/m3即会导致转化催化剂中毒。ZnO脱硫剂的作用即是脱除原料气中的硫化氢，使原料气达到转化炉的进料条件。

2、买方的基础条件

2.1使用装置简介

制氢装置由原料精制、转化系统、中变及冷却分液系统、热工系统和公用工程等部分组成，原料精制部分采用湿法脱硫（MDEA溶液吸收）对原料进行初步净化，然后再用ZnO脱硫剂进行精脱硫的方法进行原料净化，转化部分采用烃类－水蒸汽转化法制氢、采用PSA净化提纯工艺提纯氢气。

2.2原料条件

制氢装置所用原料为加氢裂化干气、重整氢及加氢裂化低分气PSA提浓尾气、油田气、焦化干气，加氢精制干气、汽油脱硫塔顶不凝气、柴油脱硫干气。

2.3设备条件

制氢装置需装脱硫剂的设备是脱硫反应器，脱硫反应器内径1.6m ，脱硫剂分二段装填，每段装填高度为4.0m 。操作温度为350℃，操作压力为2.3MPa.

2.4工艺条件

| 设备 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱硫反应器 | 反应器入口温度 | ℃ | 200～400℃ |
|  | 床层热点温度 | ℃ | ≤400℃ |
|  | 操作压力 | MPa | 常压～4.0 |
|  | 空速 | h-1 | 0～3000 |

## 3、对卖方产品的要求

3.1规格要求：

脱硫剂技术指标要符合卖方企业标准。

3.2性能要求

3.2.1 卖方需保证提供的脱硫剂产品质量达到3.1条要求的质量指标。

3.2.2在2.4条操作条件下卖方保证氧化锌脱硫反应器出口原料气中硫含量≯0.3ug.g-1。

3.2.3在2.4条操作条件下卖方需保证提供的脱硫剂穿透硫容≮30%（w%）。

3.2.4卖方需保证脱硫剂的堆积密度在1.1~1.4（g/cm3）

3.2.5卖方需保证脱硫剂中ZnO的含量在96%（w%）以上。

3.2.6在2.4条操作条件下卖方保证脱硫催化剂与装置内使用碳钢等材质不发生化学反应，不会对相邻设备管线造成腐蚀，不会产生结晶析出堵塞泵体、管线的现象。

## 4、对卖方产品方案的要求

4.1产品制造厂的简介

4.2产品的特点，专利技术等介绍

4.3产品的主要原材料及生产工艺简介

4.4产品的规格及执行标准

4.5产品的物化性质

4.6产品的保质期

4.7产品的安全环保性能

4.8产品使用方法及注意事项

4.9产品质量保证措施（包括原材料入厂质量、生产过程及出厂质量控制等）

4.10对本技术要求的响应及偏离情况

4.11其它补充说明。

## 5、双方的责任义务

5.1买方

5.1.1卖方货物运抵买方后，买方负责入厂检验，检验内容包括本技术要求第二章第3.1条约定和卖方执行标准中未包含在第3.1条中的项目，买方入厂检验后，产品质量达不到以上要求时（同一质量指标以高标准为依据），买方有权拒收。5.1.2买方对卖方资料的完整性、符合性有权进行检查验收，有权要求卖方对检查不合格的资料进行整改。

5.1.3买方负责按照卖方提供的4.7、4.8条约定文件编制的投用考核方案，并交卖方审查。

5.1.4首次装填和使用卖方产品前一周，买方负责通知卖方代表到买方现场，进行技术指导和现场见证。

5.1.5买方负责按照第2条买方基础条件，正常负荷下稳定操作，买方在卖方的指导下，按照双方确认的投用考核方案实施，并负责记录。

5.1.6买方对脱硫剂应用效果进行检查，若投用后发现异常问题，买方有权停止使用该产品，并通知卖方共同分析原因，确认该产品能否正常使用。

5.1.7买方负责按照第11条要求组织项目考核，并出具考核报告，达到考核目标的产品买方可以继续使用。

5.1.8买方负责为卖方赴买方现场的工作人员进行安全培训，并提供有关安全防护用品，提供工作方便。

5.1.9买方有权赴卖方脱硫剂生产现场进行考察，见证产品生产及出厂检验，买方见证不能免除卖方的责任。

5.1.10买方赴脱硫剂生产现场见证期间，发现卖方违反本技术要求的问题，卖方负责整改，以保证供货质量，若卖方实施整改措施被证明无法满足供货质量要求，买方有权解除合同。

5.2卖方

5.2.1卖方负责按照第6条约定提供技术资料。

5.2.2卖方负责按照第7、8条约定供货。

5.2.3卖方负责参与审查确认买方的脱硫剂考核方案。

5.2.4卖方负责提供买方第10条约定的技术服务。

5.2.5卖方参加买方组织的脱硫剂考核。

5.2.6卖方负责为买方赴卖方的工作人员提供方便，提供相关见证文件和记录。

5.2.7卖方赴买方的工作人员要接受买方的HSE培训，遵守买方的HSE管理制度，如果卖方工作人员违反买方HSE管理制度，造成伤害或事故，由卖方负责，对买方造成的损失，由卖方负责赔偿。

5.2.8卖方要有完善的产品检验机构，可对出厂产品按批次进行检验，保证出厂产品质量，并实现可追溯。

5.2.9如果卖方对买方入厂检测结果持有异议，可委托第三方检测机构进行检测，该检测机构的选择要经过甲乙双方共同确认，按照第三方检测结果执行。检测发生的费用由责任方负责。

5.2.10当发生索赔时，卖方保留检查当时工艺操作报表和其他有关记录的权利。

5.2.11在中标后乙方需提供脱硫剂精确的堆积密度，并按甲方提供的脱硫剂采购数量由体积单位折算成质量单位，如因乙方提供的堆积密度不准确而致使到场的脱硫剂的数量出现偏差时由乙方负责多退少补。
5.2.12乙方需派工作人员在固定床剂装填前2天到达现场，与甲方共同落实脱硫剂装填事宜，并在固定床剂装填时提供现场指导。

6、资料交付

卖方负责按照如下约定提供技术文件：

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 数量及版式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产企业简介 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 2 | 产品说明书 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 3 | 安全技术使用说明书 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 4 | 企业标准 | 投标书 | 2份/，纸版 |  |
| 5 | 产品检验单/产品合格证 | 随产品 | 2份/批，纸版 |  |
| 6 | 催化剂装填说明 | 随产品 | 2份/批，纸版 |  |

## 7、供货范围

技术规格按3.1要求执行，供货数量以大庆石化公司招标办公示为准。

8、包装运输要求

8.1 产品外包装要符合相关国家标准、行业标准的规定，应能防雨、防潮，保证产品在运输、储存过程中不会破损、产品不被污染，产品标识不被破坏。

8.2 产品外包装标识清晰，标识内容至少包括产品名称、商标、制造商厂址、制造商名称、生产日期及批号、毛重、净重等(或按买方要求的包装形式供货)。

8.3贮存于阴凉、干燥处。常温下产品保质期为不小于2年。

9、检验和试验

9.1卖方货物运抵买方后，买方负责入厂检验，检验须符3.1条款及企业标准要求（同一质量指标以高标准为依据）。买方入厂检验后，产品质量达不到以上要求时，买方有权拒收。

9.2买方赴卖方生产现场见证期间，发现卖方违反本技术要求的问题，卖方负责整改，以保证供货质量，若卖方实施整改措施被证明无法满足供货质量要求，买方有权解除合同。

10、卖方提供的技术服务

10.1卖方保证免费每年两次对制氢装置的运行情况进行了解，并根据工艺运行情况对脱硫剂的使用情况进行分析与评价。

10.2如果买方长期使用该剂，卖方保证每年定期到买方现场进行无偿的售后服务，一年至少2次，对脱硫剂的使用情况进行技术交流和指导。

10.3在脱硫剂出现问题时，卖方保证在接到通知2小时内提供电话技术支持，48小时内赶到买方现场提供技术服务支持。

## 10.4卖方须提供完整的脱硫催化剂操作指南，卖方产品中标后交付。

## 11、卖方保证

## 11.1卖方保证针对本技术要求提供的文件资料真实有效，并按买方招标办要求时间及时提供。

## 11.2 卖方保证所提供脱硫剂满足3.1条款规定的指标要求。

## 11.3卖方保证使用其脱硫剂后能够满足3.2.3条款规定的性能保证要求。

## 11.4卖方保证针对第4条款要求的资料，应清晰明了、具有有效指导性及可操作性。

## 11.5卖方保证严格按照第7、8条款的要求进行供货，外包装标志内容齐全。

## 11.6卖方保证按照第10条款约定的内容进行技术服务，出现问题及时到达现场，提出解决意见。

11.7卖方组成开工技术服务队，配合买方进行催化剂装填、开工，并达到保证值。

## 12、考核验收

12.1 标定考核在装置正常开工后6个月内进行试用标定，标定时间为3天。试用期间对相关工艺参数制表记录。试用效果按照本技术条件3.2条款的性能保证指标进行考核。试用结束后由买方编制试用总结作为脱硫剂性能考核和付款的依据。如果买方在6个月内不具备标定条件，卖方同意再延长3个月。如果在催化剂使用9个月后，卖方没有接到买方通知的标定要求，双方即认为卖方提供的催化剂达到了本技术要求。

12.2 如试用效果达到3.2条款规定要求，即为试用成功，卖方则具备纳入合格供应商资格。

12.3如果脱硫剂试用效果达不到3.2条款要求时，如果为催化剂原因所致，卖方赔偿买方由此造成的损失。如果为买方操作原因，则重新进行标定。

13、违约责任

13.1 如脱硫剂满足不了规定质量指标，买方有权退货。

13.2如因催化剂原因影响买方生产，或催化剂在考核期内达不到3.2条中约定的预期效果，如果为催化剂原因所致，扣留催化剂总合同款的10%费用，卖方赔偿买方由此造成的损失。如果为买方操作原因，买方自行承担责任。

13.3如因买方原料及操作原因影响使用，责任由买方负责。

13.4经双方协商扣留总合同款的10%作为质量保证金，质量保证期为12个月，在质量保证期内加氢催化剂性能指标达到本技术文件约定指标，买方将质量保证金支付给卖方，并将卖方纳入为合格的分承包方。

13.5 未尽事宜，双方友好协商。

14、保密

在合同履行期间，卖方所获得的一切原始资料及在服务过程中所取得的与履行合同有关的买方既有工作成果及相关资料属买方所有，卖方负有保密义务。未经买方书面同意，卖方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密信息包括但不限于图纸、图表、数据等。如果由于卖方原因，造成泄密给买方带来损失，买方有权通过法律途径向卖方追偿。

## 15、知识产权

因执行本合同的需要，卖方提供的产品、技术资料，应保障买方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等情况。若发生侵害第三方权利的情况，卖方负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给买方造成损失的应给予赔偿。

## 16、联系人

买方联系人：

卖方要提供技术服务联系人，联系电话、手机及邮箱等。

17、其它

18、附件

# 第三章  资质要求

生产厂可对三剂卖方的资质要求提出意见，物资供应中心负责汇总完善，提供给招标代理机构。投标人可以是生产企业或者是代理商，要满足以下资质要求。

投标人可以是生产企业或者是代理商，要满足以下资质要求。

## 1、生产企业资质要求

供货商为生产企业时，要求提供资质如下：

（1）营业执照，营业执照经营的项目要包含有投标产品或产品类别，为保证供货能力，注册资金在300万元以上；

（2）税务登记证；

（3）组织机构代码证；

（4）银行开户许可证；

（5）质量管理体系认证证书；

（6）脱硫剂的生产能力达到400t/a以上；

（7）其它证明文件

所购货物属于危险化学品需要资质：

（1）全国工业产品生产许可证

（2）安全生产许可证

（3）其他资质

## 2、代理商资质要求

2.1代理商资质

（1）代理的生产企业出具的委托代理证明；

（2）销售物资为化学危险品时，需提供危险化学品经营许可证

2.2代理商需提供代理的生产企业的资质证明，具体按照第1条约定执行。