大庆石化公司化工一厂裂解装置使用的3A分子筛

招标采购技术要求

大庆石化公司化工一厂

2014年12月13日

大庆石化公司化工一厂裂解装置使用的3A分子筛

招标采购技术要求

本项目约定中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司为买方，投标方为卖方。

# 一、产品标准、使用业绩及其他要求

## 1、产品标准要求

1.1产品执行国家标准时，提供相关国家标准复印件；

1.2产品执行企业标准时，需提供经地方政府部门备案的有效的企业标准。

1.3企业标准规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

1.4生产厂企业标准中的检测方法要执行技术要求2.1条约定相应的国家标准或行业标准。如2.1条包含非国家标准、行业标准的检测项目，入厂检测以2.1条规定的检测方法为准。

## 2、使用业绩要求

卖方供货的产品使用业绩要求在中石油、中石化、中海油三大企业内，同类年产30万吨以上规模的乙烯装置的裂解气干燥器上（2套及以上）成功使用3年以上。附用户清单、联系方式及用户评价报告（盖章）和供货合同扫描原件。

## 3、其他要求

1）到货时间要求：

要求卖方在2015年5月20日以前，将符合本技术要求的3A分子筛足量送达买方物资供应中心总库；

2）产品标定考核要求

第一次在买方乙烯装置使用的3A分子筛，由买方组织标定考核，标定周期为干燥剂的3个吸附-再生周期。标定前2个星期，买方通知卖方共同确认标定条件，并确定标定方案，由买方依据标定结果出具考核报告作为付款依据。标定时间定在3A分子筛投入运行5个月以内，如5个月内因买方原因没有组织标定考核，将视为3A分子筛通过考核；若因卖方原因无法完成考核，将视3A分子筛没有通过考核。

已成功在买方装置使用过的产品，买方有权不组织标定考核。

# 二、技术要求

## 1、项目介绍

化工一厂拥有三套乙烯装置，本次采购使用3A分子筛的装置是裂解一套（E1）装置和裂解三套（E3）装置，年乙烯生产规模分别为33万吨和60万吨，这两套装置都采取热裂解法生产氢气、乙烯、丙烯等产品，需要在裂解气干燥器、第二干燥器、氢气干燥器、液烃干燥器部位使用3A分子筛（条形）作为干燥剂，目的是脱除裂解气、氢气、乙烯产品中的微量水分，在保证产品质量的同时，避免水分在低温下冻结堵塞管道、设备。

## 2、三剂规格要求

2.1三剂规格及标准要求

| 分析项目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | d1.5-1.7mm | d3.0-3.3mm |  |
| 磨耗率，%（质量分数） | ≤0.25 | ≤0.25 | GB/T 10504 |
| 堆积密度 ，g/ml | ≥0.70 | ≥0.70 | GB/T 10504 |
| 粒度， %（质量分数） | ≥98.0 | ≥98.0 | GB/T 10504 |
| 静态水吸附，%（质量分数） | ≥21.0 | ≥21.0 | GB/T 10504 |
| 抗压强度 | 抗压碎力（N/颗） | ≥40.0 | ≥50.0 | GB/T 10504 |
|  | 抗压碎力变异系数，C | ≤0.3 | ≤0.3 |  |
| 动态水吸附 ，%（质量分数） | ≥20.0 | ≥20.0 | GB/T 10504 |
| 静态乙烯吸附， %（质量分数） | ≤3.0 | ≤3.0 | GB/T 10504 |
| 包装品含水量，%（质量分数） | ≤1.5 | ≤1.5 | GB/T 10504 |

2.2 产品保质期及使用周期要求：保质期至少5年，使用周期在3年以上。

2.3 要求卖方保证3A分子筛在双方认可的方案下完成装填后，能够不经过再生直接投入使用，使用效果满足2.4条款的要求。

2.4 要求卖方保证干燥器出口物料水含量能够≤1ppm（V），露点≤-70℃。

2.5本技术要求提出的指标要求如与厂商所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

## 3、资料交付

卖方负责按照如下约定提供技术文件：

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 数量及版式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产企业简介 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 2 | 产品说明书 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 3 | 安全技术说明书 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 4 | 3A分子筛标准 | 投标书 | 2份/，纸版 |  |
| 5 | 业绩证明 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 6 | 产品检验单/产品合格证 | 随产品 | 3份/批，纸版 |  |
| 7 | 3A分子筛的装填方案 | 投标书 | 4份，纸板+电子版 |  |
| 8 | 其它需要提供的文件 | 投标书 | 2份/，纸版 | 若有则提供 |

如卖方不能按要求提供以上资料，买方有权拒绝收货，并不支付买方合同款。

## 4、包装运输要求

卖方所供货物的包装、运输要满足以下约定：

4.1产品外包装要符合相关国家标准、行业标准的规定，应能防雨、防潮，保证产品在运输、储存过程中不会破损、产品不被污染，产品标识不被破坏。

4.2产品外包装标识清晰，标识内容至少包括产品名称、商标、制造商厂址、制造商名称、生产日期及批号、净含量。

4.3危险化学品包装要符合《GB 12463-2009 危险货物运输包装通用技术条件》。

4.4危险化学品包装标识要符合GB-190规定。

4.5危险化学品的运输要符合国家相关规定，需办理相关《道路危险货物运输许可证》。

4.6包装要求：单件包装净含量175±50kg。

4.7如果卖方供货产品不能满足4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6条约定，买方有权退货，并不支付卖方合同款。

## 5、检验和试验

5.1卖方供货的产品生产厂要有完善的产品检验机构，可对出厂产品按批次进行检验，保证出厂产品质量，并实现可追溯。

5.2买方有权赴卖方生产单位进行产品出厂检验见证，买方的见证不能免除卖方的责任。卖方要为买方赴卖方生产现场的工作人员提供方便，提供相应质量证明文件和记录。

5.3产品运抵买方后，买方质检中心负责入厂质量检验，检验项目包括第2约定的项目和卖方执行标准中未包含在第2条中的项目，买方入厂检验达不到第2条和卖方标准要求时（相同检测项目以高标准为依据），买方有权拒收。

5.4如果卖方对买方检测结果持有异议，可委托第三方检测机构进行检测，该检测机构的选择要经过买卖双方共同确认，按照第三方检测结果执行。检测发生的费用由责任方负责。

## 6、技术服务

6.1 装填技术服务

接到买方通知后，卖方及时派1-2名有经验的技术人员到买方现场，对买方3A分子筛装填提供技术服务，包括对3A分子筛装填人员进行技术培训，参加3A分子筛装填前的确认，对装填工作提供技术指导。本项技术服务为免费。

6.2 质量回访技术服务

乙方每年免费提供买方一次的质量回访技术服务。

6.3 紧急问题处理：

买方使用3A分子筛过程中出现紧急问题，乙方承诺在接到买方通知后24小时内给予电话或文件技术支持。如果需要，乙方将于48小时内赶到买方现场提供技术服务。

买方为卖方赴买方现场的技术服务人员提供必要的工作方便，卖方赴买方现场的技术服务人员要接受买方的入厂安全教育，遵守买方的HSE管理规定。如果卖方人员违背买方HSE规定，造成事故或人身伤害，责任由卖方负责，造成的损失，由卖方负责赔偿。

## 7、保密

在合同履行期间，卖方所获得的一切原始资料及在服务过程中所取得的与履行合同有关的买方既有工作成果及相关资料属买方所有，卖方负有保密义务。未经买方书面同意，卖方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密信息包括但不限于图纸、图表、数据等。如果由于卖方原因，造成泄密给买方带来损失，买方有权通过法律途径向卖方追偿。

## 8、知识产权

因执行本合同的需要，卖方提供的产品、技术资料，应保障买方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等情况。若发生侵害第三方权利的情况，卖方负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给买方造成损失的应给予赔偿。

## 9、技术联系人及联系方式

9.1卖方要提供技术服务联系人，联系电话、手机及邮箱等。

9.2买方的技术联系人及联系方式

杨咏   0459-6769161   yangyong1-ds@petrochina.com.cn

## 10、其它

未尽事宜双方友好协商解决。

## 11、附件

| 装置名称 | 干燥器名称及位号 | 装填数量(m3) | 直径(mm) | 设备高度(mm) | 物料流量（kg-mol/h） | 吸附周期（h） | 再生周期（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1装置 | 裂解气干燥器 ER-331A/B | d1.5-1.7mm：24 d3.0-3.3mm：22 | 2900 | 5650 | 4651 | ≥24 | 20 |
|  | 第二干燥器ER-427A/B | d1.5-1.7mm： 17 | 1800 | 4550 | 2065 | ≥240 | 200 |
|  | 氢气干燥器ER-419A/B | d1.5-1.7mm：5.9 | 1100 | 4950 | 764 | ≥24 | 20 |
| E3装置 | 裂解气干燥器 ER-3330A/B | d1.5-1.7mm：69 d3.0-3.3mm：184 | 5400 | 9700 | 9003 | ≥24 | 24 |
|  | 第二干燥器ER-3331 | d3.0-3.3mm：45.72 | 4200 | 6350 | 10460 | ≥336 | 72 |
|  | 氢气干燥器 ER-3419A/B | d3.0-3.3mm：24 | 1600 | 8100 | 1251 | ≥48 | 48 |
|  | 液烃干燥器ER-3332A/B | d1.5-1.7mm：28.28 | 2000 | 6500 | 612 | ≥48 | 48 |