大庆石化公司化肥厂尿素装置

使用的工业用甲醛溶液招标采购技术要求

大庆石化公司化肥厂

2014年8月

目   录

技术要求	1

1、项目介绍：	1

2、三剂规格要求：	1

3、资料交付	1

4、标志、包装、运输要求	2

5、检验和试验	2

6、技术服务	3

7、保密	3

8、知识产权	3

9、技术联系人及联系方式	3

10、其它	3

11、附件：尿素装置37%甲醛溶液储罐外观及接口图片	4

大庆石化公司化肥厂尿素装置

使用的工业用甲醛溶液招标采购技术要求

本项目约定中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司为甲方，投标方为乙方，如果投标方是代理商，则生产企业为丙方。

# 技术要求

## 1、项目介绍：

大庆石化公司化肥厂尿素装置原是荷兰Stamicarbon公司设计的日产1620吨尿素装置，采用传统的CO2汽提工艺。1976年建成投产。2005年，由荷兰Stamicarbon公司和五环科技股份有限公司进行了日产2300吨的增产改造，目前运行良好。

尿素装置采用喷淋结晶造粒，在熔融的尿素溶液中添加一定比例的工业用甲醛溶液后，尿素与甲醛反应生成亚甲基二脲，提高结晶尿素粒子的强度，减少粉尘含量。

尿素产品中含有的亚甲基二脲（以HCHO计）严格按照国家强制标准GB 2440-2001中的要求控制；如生产SODm尿素，尿素产品中含有的亚甲基二脲（以HCHO计）严格按照中国石油天然气集团公司的企业标准Q/SY 1199-2013 SODm尿素中的要求控制。

## 2、三剂规格要求：

2.1工业用甲醛溶液指标要达到国家推荐标准：GB/T 9009-2011 工业用甲醛溶液中37%级合格品的以下三项指标。

| 序号 | 分析项目 | 单位 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外 观 |  | 透明液体，无悬浮物。低温时允许有白色混浊 | GB/T 9009 |
| 2 | 密度（ρ20） | g/cm3 | 1.075～1.114 | GB/T 4472 |
| 3 | 甲醛 | w/% | 36.5～37.4 | GB/T 9009 |

2.2本技术要求提出的指标要求如与厂商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

## 3、资料交付

乙方负责按照如下约定提供技术文件：

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 数量及版式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产企业简介 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 2 | 产品说明书 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 3 | 安全技术使用说明书 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 4 | 执行的标准（国标或企标） | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 5 | 产品检验单/产品合格证 | 随产品 | 2份/批，纸版 |  |

如乙方不能提供按要求以上资料，甲方有权拒绝收货，并不支付乙方合同款。

## 4、标志、包装、运输要求

4.1乙方所供货物的标志、包装、运输要满足GB/T 9009-2011 工业用甲醛溶液标准的要求。

4.2危险化学品包装要符合《GB 12463-2009 危险货物运输包装通用技术条件》。

4.3危险化学品包装标识要符合GB-190规定。

4.4危险化学品的运输要符合国家相关规定，需办理相关《道路危险货物运输许可证》。

4.5尿素装置甲醛溶液储罐为常压储罐，容量为25吨左右，尿素装置每日需要12吨左右的37%甲醛溶液，需要槽车每2天运送一次或每3天送2次。储罐配有DN80公母槽快速接头，需要槽车有自卸泵和匹配的专用接头。

4.6如果乙方供货产品不能满足4.1、4.2、4.3、4.4、4.5条约定，甲方有权退货，并不支付乙方合同款。

## 5、检验和试验

5.1乙方供货的产品生产厂要有完善的产品检验机构，可对出厂产品按批次进行检验，保证出厂产品质量，并实现可追溯。

5.2甲方有权赴乙方/丙方进行产品出厂检验见证，甲方的见证不能免除乙方的责任。乙方要为甲方赴乙方/丙方生产现场的工作人员提供方便，提供相应质量证明文件和记录。

5.3产品运抵甲方后，甲方质检中心负责入厂质量检验，检验项目为第2条约定的项目，甲方入厂检验达不到第2条标准要求时，甲方有权拒收。

5.4如果乙方对甲方检测结果持有异议，可委托第三方检测机构进行检测，该检测机构的选择要经过甲乙双方共同确认，按照第三方检测结果执行。检测发生的费用由责任方负责。

## 6、技术服务

甲方使用乙方产品期间出现问题，乙方技术人员保证在接到甲方通知2小时内通过电话或邮件提供技术支持。如甲方有需要，乙方将根据甲方要求，于48小时赶到甲方现场提供技术服务。

甲方为乙方赴甲方现场的技术服务人员提供必要的工作方便，乙方赴甲方现场的技术服务人员要接受甲方的入厂安全教育，遵守甲方的HSE管理规定。如果乙方人员违背甲方HSE规定，造成事故或人身伤害，责任由乙方负责，造成的损失，由乙方负责赔偿。

## 7、保密

在合同履行期间，乙方所获得的一切原始资料及在服务过程中所取得的与履行合同有关的甲方既有工作成果及相关资料属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密信息包括但不限于图纸、图表、数据等。如果由于乙方原因，造成泄密给甲方带来损失，甲方有权通过法律途径向乙方追偿。

## 8、知识产权

因执行本合同的需要，乙方提供的产品、技术资料，应保障甲方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等情况。若发生侵害第三方权利的情况，乙方负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给甲方造成损失的应给予赔偿。

## 9、技术联系人及联系方式

9.1乙方要提供技术服务联系人，联系电话、手机及邮箱等。

9.2甲方的技术联系人及联系方式。

甲方联系人：

大庆石化公司化肥厂技术科：陈 明

联系电话：办公室电话：0459-6745989；手机：13199090229

邮箱：chenming640221@sohu.com

## 10、其它

未尽事宜，由双方代表友好协商解决。

## 11、附件：尿素装置37%甲醛溶液储罐外观及接口图片

储罐外观

接头形式