大庆石化公司塑料厂使用的三乙基铝

招标采购技术要求

编制：

审核：

审批：

2014年 12月5 日

目   录

第一章  产品标准及使用业绩要求	2

1、产品标准要求	2

2、使用业绩要求	2

第二章  技术要求	2

1、项目介绍	2

2、三剂规格要求	3

3、资料交付	3

4、包装运输要求	3

5、检验和试验	4

6、技术服务	4

7、保密	4

8、知识产权	4

9、技术联系人及联系方式	5

10、其它	5

11、附件	5

第三章 资质要求	5

1、生产企业资质要求	5

2、代理商资质要求	5

大庆石化公司塑料厂使用三乙基铝

招标采购技术要求

# 第一章  产品标准及使用业绩要求

## 1、产品标准要求

1.1对于使用企业标准的供货方，要求提供经地方政府部门备案的有效的企业标准，企业标准中的技术指标检测项目可多于第二章技术要求2.1条约定。

1.2企业标准中的检测方法要执行第二章技术要求2.1条约定相应的国家标准或行业标准。对于要求2.1条约定的非国家标准、行业标准的检测项目，入厂检测以2.1条规定的检测方法为准。

1.3企业标准规定的特殊项目，如没有相应的国家标准、行业标准，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

1.4对于提供产品技术规格书的供货方，提供的产品技术规格书要执行第二章技术要求2.1条约定相应的国家标准或行业标准。技术指标检测项目可多于第二章技术要求2.1条约定。

1.5检测方法要执行第二章技术要求2.1条约定的标准。对于第二章技术要求2.1条约定的非国家标准、行业标准的检测项目，入厂检测以2.1条规定的检测方法为准。

1.6提供的规格书中的特殊项目，执行国家标准、行业标准。如没有相应的国家标准、行业标准，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

## 2、使用业绩要求

要求提供在UNIVATION公司气相流化床工艺及日本三井於浆工艺专利技术的装置上成功使用2年以上的业绩。附用户清单、联系方式及用户评价报告、合同复印件等。

# 第二章  技术要求

## 1、项目介绍

大庆石化公司塑料厂有四套装置使用三乙基铝作为助催化剂。为24万吨/年三井於浆工艺技术的低压装置和气相流化床工艺技术的7.8万吨/年线性装置、25万吨/年全密度一装置、30万吨/年全密度二装置。加入部位为反应器。

## 2、三剂规格要求

2.1三剂规格及标准要求

| 分析项目 | 质量指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 总铝的质量分数% | ≥22.8 | Q/YXH013-2013 |
| 三乙基铝的质量分数% | ≥96.00 | Q/YXH013-2013 |
| 三正丁基铝的质量分数% | ≤4.00 | Q/YXH013-2013 |
| 三异丁基铝的质量分数% | ≤0.10 | Q/YXH013-2013 |
| 三丙基铝的质量分数% | ≤0.10 | Q/YXH013-2013 |
| 三氢化铝的质量分数% | ≤0.10 | Q/YXH013-2013 |

2.2产品保质期要求：保质期 3年以上。

2.3卖方产品要同时满足2.1条约定和卖方产品标准约定的技术指标要求。

## 3、资料交付

卖方负责按照如下约定提供技术文件：

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 数量及版式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产企业简介 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 2 | 安全技术使用说明书 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 3 | 企业标准或产品技术规格书 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 4 | 产品检验单/产品合格证/钢瓶压力容器检测证书 | 随产品 | 2份/批，纸版 |  |
| 5 | 钢瓶规格及接口图纸 | 投标书 | 1份，纸版 |  |
| 6 | 业绩材料：包括用户清单、联系方式及用户评价报告、合同复印件等 | 投标书 | 2份，纸版 |  |

如卖方不能提供按要求以上资料，买方有权拒绝收货，并不支付卖方合同款。

## 4、包装运输要求

卖方所供货物的包装、运输要满足以下约定：

4.1产品外包装要符合相关国家标准、行业标准的规定，应能防雨、防潮，保证产品在运输、储存过程中不会破损、产品不被污染，产品标识不被破坏。

4.2产品外包装标识清晰，标识内容至少包括产品名称、商标、制造商厂址、制造商名称、生产日期及批号、净含量。

4.3危险化学品包装要符合《GB 12463-2009 危险货物运输包装通用技术条件》。

4.4危险化学品包装标识要符合GB-190规定。

4.5危险化学品的运输要符合国家相关规定，需办理相关《道路危险货物运输许可证》。

4.6如果卖方供货产品不能满足4.1、4.2、4.3、4.4、4.5条约定，买方有权退货，并不支付卖方合同款。

## 5、检验和试验

5.1产品运抵买方后，买方质检中心负责入厂质量检验，检验项目包括第2约定的项目和卖方执行标准中未包含在第2条中的项目，买方入厂检验达不到第2条和卖方标准要求时（相同检测项目以高标准为依据），买方有权拒收。

5.2如果卖方对买方检测结果持有异议，可委托第三方检测机构进行检测，该检测机构的选择要经过买卖双方共同确认，按照第三方检测结果执行。检测发生的费用由责任方负责。

## 6、技术服务

买方使用卖方产品期间出现问题，卖方技术人员保证在接到买方通知2小时内通过电话或邮件提供技术支持。如买方有需要，卖方将根据买方要求，于48小时内赶到买方现场提供技术服务。

买方为卖方赴买方现场的技术服务人员提供必要的工作方便，卖方赴买方现场的技术服务人员要接收买方的入厂安全教育，遵守买方的HSE管理规定。如果卖方人员违背买方HSE规定，造成事故或人身伤害，责任由卖方负责，造成的损失，由卖方负责赔偿。

## 7、保密

在合同履行期间，卖方所获得的一切原始资料及在服务过程中所取得的与履行合同有关的买方既有工作成果及相关资料属买方所有，卖方负有保密义务。未经买方书面同意，卖方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密信息包括但不限于图纸、图表、数据等。如果由于卖方原因，造成泄密给买方带来损失，买方有权通过法律途径向卖方追偿。

## 8、知识产权

因执行本合同的需要，卖方提供的产品、技术资料，应保障买方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等情况。若发生侵害第三方权利的情况，卖方负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给买方造成损失的应给予赔偿。

## 9、技术联系人及联系方式

9.1卖方要提供技术服务联系人，联系电话、手机及邮箱等。

9.2买方的技术联系人：范士华

联系方式：0459-6765747

邮箱:fansh-slc@pertochina.com.cn

## 10、其它

## 11、附件

# 第三章 资质要求

投标人要满足以下资质要求。

## 1、生产企业资质要求

（1）营业执照，注册资金在300万元以上；

（2）税务登记证；

（3）组织机构代码证；

（4）银行开户许可证；

（5）质量管理体系认证书；

（6）安全生产许可证；

## 2、代理商资质要求

（1）营业执照，（要求注册资金300万元以上）

（2）税务登记证

（3）组织机构代码证

（4）银行开户许可证

（5）危险化学品经营许可证

（6）代理授权书和所代理的生产企业资质（同上）。

（7）代理授权书和所代理的产品在中国销售资格的相关文件。

2.2代理商需提供代理的生产企业的资质证明，具体按照第1条约定执行。