大庆石化公司ABS装置使用的过氧化氢异丙苯

招标采购技术要求

大庆石化公司化工三厂

2015年7月31日

大庆石化公司ABS装置过氧化氢异丙苯技术要求审批表

| 职务 | 签字 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 车间技术人员 |  |  |
| 车间工艺主任 |  |  |
| 分厂技术科长 |  |  |
| 分厂主管领导 |  |  |

大庆石化公司ABS装置使用的过氧化氢异丙苯

招标采购技术要求

本项目约定中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司为买方，投标方为卖方。

# 第一章  产品标准及使用业绩要求

## 1、产品标准要求

1.1产品执行国家标准时，提供相关国家标准复印件；

1.2产品执行企业标准时，需提供经地方政府部门备案的有效的企业标准。

1.3企业标准规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

1.4生产厂企业标准中的检测方法要执行第二章技术要求2.1条约定相应的国家标准或行业标准。如2.1条包含有执行非国家标准、行业标准的检测项目，入厂检测以2.1条规定的检测方法为准。

## 2、使用业绩要求

卖方供货的产品使用业绩要求在中石油、中石化、中海油三大企业内，同类年产8万吨以上规模的ABS装置成功使用2年以上，或国内知名企业如LG、奇美等同行业的ABS装置成功使用2年以上。卖方要提供用户清单、联系方式及用户评价报告（盖章）、合同复印件。已在大庆石化长期使用并列入合格三剂名录的产品，卖方可不提供使用业绩证明材料。

## 3、其他要求

3.1对于首次使用其产品的卖方，资质要求和使用业绩符合上述要求后，需与买方技术部门进行技术交流确认可行性，并免费提供样品，由买方招标中心接收编号后，转买方研究机构进行小试试验。通过试验的样品厂家，可参与招标。

3.2对于首次在大庆石化公司ABS装置使用（不包含仅在大庆石化公司试用）的产品，要进行3吨的装置使用验证，验证合格后方可大批供货，并重新招标。

# 第二章  技术要求

## 1、项目介绍

由于ABS装置涉及保密技术，使用过氧化氢异丙苯的作用简介不在此公开。

## 2、三剂规格要求

2.1三剂规格及标准要求

| 项目 | 质量指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 无色至淡黄色透明液体 | 目测 |
| 纯度，%(质量分数) | 77～80 | 见附件 |
| 活性氧含量，% (质量分数) | ≥7.3 | 见附件 |
| pH值（20℃） | 4.0～6.5 | 见附件 |
| 密度（20℃），g/cm3 | ≥1.03 | GB/T 2013 |
| 色度Gardner，号 | ≤4 | 见附件 |

2.2性能要求(ABS装置涉及保密，具体工艺指标待中标后提供给卖方）

①使用卖方的过氧化氢异丙苯，保证接枝聚合反应的正常运行，各工艺指标在装置要求范围内。

②使用卖方的过氧化氢异丙苯，保证生产出的胶乳指标满足工艺要求。

③使用卖方的过氧化氢异丙苯，保证胶乳进入后续单元后，生产运行平稳，不对设备平稳运行造成异常影响。

④使用卖方的过氧化氢异丙苯，对下游过程无异常影响。保证ABS颗粒产品各项指标不低于现有水平。

⑤卖方提供的过氧化氢异丙苯，在保证ABS750A产品性能的同时，能够满足《ABS装置工艺卡片》中其它牌号产品的生产和性能要求。

| 名称 | 项目 | 单 位 | 指 标 | 分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABS颗粒 750A | 悬臂梁冲击强度：NI | J/m | ≥167 | ASTM D256 |
|  | 拉伸强度：TS | MPa | ≥42 | ASTM D638 |
|  | 熔体质量流动速率MI | g/10min | 25～36 | GB/T 3682 |
|  | 洛氏硬度：Hard | R | ≥100 | ASTM D785 |
|  | 热变形温度：HDT | ℃ | ≥78 | ASTM D648 |

⑥卖方保证过氧化氢异丙苯与装置内使用的白钢、碳钢等材质不发生化学反应，不会对系统设备（釜、泵、罐、冷换设备）造成任何腐蚀。

⑦卖保证过氧化氢异丙苯在正常使用过程中，不与装置系统组分发生异常反应，不会产生结晶析出堵塞泵体、管线的现象。

2.3运行周期要求

投用卖方产品，在买方装置剂种切换时不产生结晶、变色、沉淀等现象，不影响买方产品质量，不能影响装置正常的生产运行周期。

2.4产品保质期要求

保质期在1年以上。交货时，交付产品的生产时间不得超过2个月，否则给予退货。

2.5安全、环保方面的要求

卖方对买方的过氧化氢异丙苯使用及废弃处理进行安全环保技术指导。过氧化氢异丙苯运输途中出现安全、环保相关问题由卖方负责。

2.6卖方产品质量检验的要求

卖方要有完善的出厂产品质量检验机构及设施，有能力对每批出厂产品按照执行标准进行检测，有完整、真实的检验记录，对每批产品实现可追溯。

2.7本技术要求提出的指标要求与厂商所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

## 3、资料交付

卖方负责按照如下约定提供技术文件：

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 数量及版式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产企业简介 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 2 | 产品说明书 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 3 | 安全技术说明书 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 4 | 过氧化氢异丙苯标准 | 投标书 | 2份/，纸版 |  |
| 5 | 业绩证明 | 投标书 | 2份/，纸版 |  |
| 6 | 产品检验单/产品合格证 | 随产品 | 3份/批，纸版 |  |
| 7 | 其它需要提供的文件 | 投标书 | 2份/，纸版 | 若有则提供 |

如卖方不能提供按要求以上资料，买方有权拒绝收货，并不支付买方合同款。

## 4、包装运输要求

卖方所供货物的包装、运输要满足以下约定：

4.1产品外包装要符合相关国家标准、行业标准的规定，产品在运输、储存过程中不会破损、产品不被污染，产品标识不被破坏。

4.2产品包装为25Kg/桶。外包装标识清晰，标识内容至少包括产品名称、商标、制造商厂址、制造商名称、生产日期及批号、净含量。

4.3危险化学品包装要符合《GB 12463-2009 危险货物运输包装通用技术条件》。

4.4危险化学品包装标识要符合GB-190规定。

4.5危险化学品的运输要符合国家相关规定，需办理相关《道路危险货物运输许可证》。

4.6如果卖方供货产品不能满足4.1、4.2、4.3、4.4、4.5条约定，买方有权退货，并不支付卖方合同款。

## 5、检验和试验

5.1卖方供货的产品生产厂要有完善的产品检验机构，可对出厂产品按批次进行检验，保证出厂产品质量，并实现可追溯。

5.2买方有权赴卖方生产单位进行产品出厂检验见证，买方的见证不能免除卖方的责任。卖方要为买方赴卖方生产现场的工作人员提供方便，提供相应质量证明文件和记录。

5.3产品运抵买方后，买方质检中心负责入厂质量检验，检验项目包括第2约定的项目和卖方执行标准中未包含在第2条中的项目，买方入厂检验达不到第2条和卖方标准要求时（相同检测项目以高标准为依据），买方有权拒收。

5.4如果卖方对买方检测结果持有异议，可委托第三方检测机构进行检测，该检测机构的选择要经过买卖双方共同确认，按照第三方检测结果执行。检测发生的费用由责任方负责。

## 6、技术服务

买方使用卖方产品期间出现问题，卖方技术人员保证在接到买方通知2小时内通过电话或邮件提供技术支持。如买方有需要，卖方将根据买方要求，于48小时赶到买方现场提供技术服务。

买方为卖方赴买方现场的技术服务人员提供必要的工作方便，卖方赴买方现场的技术服务人员要接收买方的入厂安全教育，遵守买方的HSE管理规定。如果卖方人员违背买方HSE规定，造成事故或人身伤害，责任由卖方负责，造成的损失，由卖方负责赔偿。

## 7、违约条件

7.1如入厂的三剂满足不了2.1条款规定的质量指标，或不满足2.4条款规定的保质期限，买方均有权退货。不满足第4条款中交付时间、数量、生产日期、外包装标志等内容，卖方应立即整改或换货，因此影响生产或产生异常影响的，卖方赔偿所有损失。

7.2在正常使用过程中，按2.2和2.3条款进行考核验证，如因三剂原因影响了买方生产，或在考核期内达不到预期效果，买方有权终止使用，消耗的三剂不予付款，剩余三剂卖方自行处理。由此对买方造成的各项损失由卖方负责。

7.3如因买方原料及操作原因影响使用效果，由买方负责相关责任。

7.4如卖方不能按照第3和6条款规定的内容负责相应工作，则买方有权终止合作，卖方不能列入合格供应商。

## 8、保密

在合同履行期间，卖方所获得的一切原始资料及在服务过程中所取得的与履行合同有关的买方既有工作成果及相关资料属买方所有，卖方负有保密义务。未经买方书面同意，卖方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密信息包括但不限于图纸、图表、数据等。如果由于卖方原因，造成泄密给买方带来损失，买方有权通过法律途径向卖方追偿。

## 9、知识产权

因执行本合同的需要，卖方提供的产品、技术资料，应保障买方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等情况。若发生侵害第三方权利的情况，卖方负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给买方造成损失的应给予赔偿。

## 10、技术联系人及联系方式

10.1卖方要提供技术服务联系人，联系电话、手机及邮箱等。

10.2买方的技术联系人及联系方式

张丽丽   0459-6707901   zhangll-ds@petrochina.com.cn

## 11、其它

未尽事宜双方友好协商解决。

## 12、附件

分析方法

试验方法

本标准所用试剂和水，在没有说明其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T 6682-2008规定的三级水。所用标准溶液制剂及制品，在没有注明其它要求时，均按GB/T 601-2002、GB/T 603-2002的规定制备。

抽样

按GB/T 6678-2003规定。

外观检验

直接将样品置于无色透明的玻璃试管中目测。

纯度的测定

原理

原理：CHP能氧化KI，析出定量的碘，析出的碘用Na2S2O3标准溶液滴定，反应式如下：

CH3                                    CH3

︱                                     ︱

—COOH + 2KI + 2HAC ——————        —C—OH + I2 + 2KAC + H2O

︱                                     ︱

CH3                                    CH3

I2 +2Na2S2O3  —— 2NaI+NaS4O6

为防止Iˉ离子被空气中O2氧化，加入NaHCO3生成CO2起保护作用。

试剂

硫代硫酸钠标准溶液C(Na2S2O3)=0.1mol/L

饱和碘化钾水溶液

冰醋酸

碳酸氢钠

1%淀粉指示液：称取1.0克淀粉，加5毫升水使成糊状，在搅拌下将糊状物加到90毫升沸水中，煮沸1—2分钟，冷却，稀释至100毫升。使用期为两周。

测定步骤

准确称取样品0.2—0.3毫升，称准至0.0002克，置于预先盛有20毫升冰醋酸，150毫升碘量瓶中，加约0.5克碳酸氢钠，轻摇赶掉瓶内空气，再加2毫升饱和碘化钾溶液，摇匀加塞水封避光反应10分钟，用硫代硫酸钠标准溶液[C(Na2S2O3)= 0.1mol/L]滴定至淡黄色，加淀粉指示剂2毫升，继续滴定至兰色消失，记下读数V1,同样做一空白，记下读数V0。

计算

C(V1－V0)×0.0761

CHP（%）=  —————————— × 100 ………………………………（1）

m

式中：

V1 —— 样品滴定时硫代硫酸钠之用量，毫升；

V0 —— 空白滴定时硫代硫酸钠之用量，毫升；

C —— 硫代硫酸钠之量浓度，摩尔/升；

0.0761——过氧化氢异丙苯的换算系数；

m —— 样品重量，克。

活性氧含量的测定

样品的活性氧含量按式(2)计算:

纯度%×10.51

活性氧(%) = —————————  ………………………………（2）

100

式中：10.51—纯样品的理论活性氧量。

PH值的测定

仪器

酸度计；

分液漏斗。

样品的处理

将50ml不含二氧化碳的蒸馏水与50ml样品在分液漏斗中振摇混合、静置、待分层后取其水层测PH值。

测定方法

按GB/T 9724-2007规定。

色相的测定

测定条件

试样必须在透明状态下进行测定。如有水分或其他杂质存在而产生浑浊时，要用干燥的滤纸过滤后方能进行测定。

测定温度应在25℃±5℃范围内。

仪器

具塞比色管：100ml

刻度移液管：1ml、5ml、10ml、15ml、20ml。

试剂和溶液

2%稀盐酸：取46.7ml浓盐酸（比重1.19），用蒸馏水稀释至1L，摇匀；

氯化铁溶液：500g氯化铁溶于120g 2%的稀盐酸中；

氯化钴溶液：100g氯化钴溶于300g 2%的稀盐酸中；

标准色相号配置如表中规定量配置。

标准色相号配制表

| 标准色相号 | 氯化铁溶液的用量（ml） | 氯化钴溶液的用量（ml） | 2%稀盐酸用量（ml） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.13 | 0.19 | 99.68 |
| 2 | 0.19 | 0.29 | 99.52 |
| 3 | 0.29 | 0.43 | 99.28 |
| 4 | 0.43 | 0.65 | 98.92 |
| 5 | 0.65 | 0.97 | 98.38 |
| 6 | 1.00 | 1.30 | 97.70 |
| 7 | 1.70 | 1.70 | 96.60 |
| 8 | 2.50 | 2.00 | 95.50 |
| 9 | 3.30 | 2.60 | 94.10 |
| 10 | 5.10 | 3.60 | 91.30 |
| 11 | 7.50 | 5.30 | 87.20 |
| 12 | 10.80 | 7.60 | 81.60 |
| 13 | 16.60 | 10.00 | 73.40 |

样品的测定

将试样放入100ml比色管中，与标准比色管平行排列，放在白色背景前，用自然光线进行目视比色，以最接近试样的色号确定分析结果。

# 第三章  资质要求

## 1、生产企业资质要求

供货商为生产企业时，要求提供资质如下：

（1）营业执照，营业执照经营的项目要包含所供物资或物资类别，为保证供货能力，注册资金在300万元以上；

（2）税务登记证；

（3）组织机构代码证；

（4）银行开户许可证；

（5）质量管理体系认证证书；

（6）由于过氧化氢异丙苯年用量约80吨，需生产企业的年生产能力不少于200吨；

（7）安全生产许可证

（8）危险化学品经营许可证（若有代理商，代理商提供也可）

（9）其它证明文件

## 2、代理商资质要求

# 2.1代理商资质

（1）代理的生产企业出具的委托代理证明；

（2）营业执照；

（3）税务登记证；

（4）组织机构代码证；

（5）银行开户许可证；

（6）本产品为化学危险品，卖方需提供危险化学品经营许可证（含过氧化氢异丙苯）。

2.2代理商需提供代理的生产企业的资质证明，具体按照第1条约定执行。