大庆石化公司热电厂循环流化床锅炉使用的重质碳酸钙

招标采购技术要求

编    制：

审    核：

审    批：

有效期限：   年   月   日——    年   月    日

大庆石化公司热电厂循环流化床锅炉使用的重质碳酸钙

招标采购技术要求

1 项目介绍三剂的用途，使用地点，供货流程

1.1 项目介绍及使用地点

本项目循环流化床锅炉脱硫采用将重质碳酸钙直接喷入炉膛的方式。在主厂房的固定端设有1只直径为φ5.6m、仓顶离地高度为15.50m、仓底离地高度为2.30m的重质碳酸钙粉仓，几何容积约220m3。重质碳酸钙粉仓距离本项目7#炉的炉前水平几何距离约30m；距离8#炉的炉前水平几何距离约60m。两炉锅炉中心间距为32m。

本项目重质碳酸钙粉从市场上购买成品粉料，成品重质碳酸钙粉的运送罐车进厂后，先经汽车衡称量，然后进行采样、入厂质量检验，质量检验合格后由供货方在动力车间锅炉房东侧重质碳酸钙接收仓的室外卸车接口处卸车，用罐车自带的风机将车中的重质碳酸钙粉粒通过管线送入位于15.5m高的重质碳酸钙接收仓入口，在此接收仓暂存。

1.2 供货流程

1.2.1本次采购的重质碳酸钙为代储料，热电厂动力车间管理人员根据现场重质碳酸钙粉仓料位，确定每批供货量及供货时间，并电话通知卖方现场负责人。

1.2.2卖方现场负责人根据买方的要求，组织重质碳酸钙的装车、运输，按规定时间到达买方厂区内，卖方负责及时通知动力车间管理人员到达公司入厂检斤地点的时间，买方派人参与检斤。

1.2.3检斤后，卖方将罐车开到买方现场指定地点，由买方安排质量检验中心化验人员到现场进行取样，取样过程由卖方人员配合完成，同时卖方人员应随车向买方提供此批次产品的出厂合格证及出厂检验报告单。出厂检验报告单中必须符合本文件产品质量技术指标要求，且检验结果必须为合格。

1.2.4待质检中心将化验结果报给买方后，当化验结果合格时，则买方通知卖方可以卸车，卖方接到买方通知可以卸车后方可进行卸车。如化验结果不合格，卖方不得卸车。

1.2.5产品入厂质量检验结果以买方化验单位出据的化验报告单为准，如卖方对化验结果有异议时，必须于化验结果出据后，现场卸车前以书面形式提出，否则买方不予认可。

1.2.6 当双方对化验结果有不同意见时，双方共同重新取样，委托有资质的第三方进行化验，化验费用由主张方负责。

1.2.7卖方按要求卸车后，随买方现场负责人一同至公司内检斤地点进行出厂前的检斤后方可出厂。

2  三剂规格要求：规格及执行标准等

本项目循环流化床锅炉脱硫用的重质碳酸钙粉进厂后以常温态存放于重质碳酸钙粉仓中。

重质碳酸钙粉堆积比重：1.3~1.6  t/m3（注：系统出力以1.45 t/m3计算）。

重质碳酸钙粉堆积角度：≤40°

卖方供应的重质碳酸钙的粒度要求应满足粒度分布图中各粒度级配要求。

粒度分布图如下：

重质碳酸钙产品入厂检验技术要求：

碳 酸 钙（CaCO3）	                      ≥92.0％

粒    度：1.0mm重量通过率               95%-100%

0.45 mm重量通过率             50%-80%

0.10 mm重量通过率             ≤10%

分析检验标准执行：碳酸钙分析方法（GB/T 19281-2014）最新版本。

3 买卖双方的责任义务

3.1 买方的权利和义务

3.1.1买方有权根据生产情况确定卖方送货时间及送货数量，并通知卖方按买方要求送货。

3.1.2 买方有权拒绝接收入厂检验不合格的产品。

3.1.3 买方有权根据生产情况调整和确定卖方每批次产品的供货时间、供货数量及卸车时间。

3.1.4 买方有权对卖方所供产品取样留样，当化验结果有异议时可重新化验分析，且卖方应对其结果认可。所留样品由双方共同封存并做好标记，七日后弃样。

3.1.5买方有权对入厂检验不合格的产品进行退货或让步接收，如采取退货方式，卖方必须在买方规定的时间内重新供应合格质量的产品，保证买方现场生产需要，防止断货。为了保证买方生产需要，如采取让步接收方式，买方则按双方签定的合同或招标文件要求对所供不合格产品进行扣款，如有其它问题，由双方协商解决。

3.2 卖方的权利和义务

3.2.1卖方保证所提供产品满足本协议中第3.3条款的入厂检验技术指标要求。如卖方出现两次供货质量不合格，买方有权终止合同。

3.2.2卖方负责供货产品的采购、包装、运输、入厂检斤、配合入厂采样、卸车及卸车过程中散落粉料的清理，卸车管道堵塞的清堵工作。并在交货时提供相应的出厂质量检验报告、产品合格证等相关技术资料，技术资料的准确性由卖方负责。

3.2.3卖方确保供货质量合格，以能满足用户运行要求为原则，在招标文件中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在运行中发现缺陷由卖方补充。

3.2.4卖方必须保证所供产品质量合格，且不得混有杂物，单车卸车时间不超过6小时，卸车过程中不得有杂物堵塞输送管线，保证卸车管线不泄漏。卖方负责重质碳酸钙卸车过程中现场泄漏或洒落粉料的清理，同时对卸车过程中造成买方输送系统管线堵塞问题负责清堵直至使输送管线畅通及卸车管道上过滤器的清理工作。

3.2.5卖方用于运输供货产品的车辆及其辅件必须与所供合格粒度重质碳酸钙相匹配，保证每批次所到的合格重质碳酸钙能够顺利卸车，卸车时间不超过6小时/车。

3.2.6卖方必须按买方热电厂要求时间和数量供货，如卖方未按期供货或供货数量不满足买方要求，买方有权终止合同。

3.2.7当因买方生产变化，需要卖方应急供货时，卖方应无条件给予应答并落实，按买方要求时间供货，不得以任何事由不予响应。

4  资料交付

卖方应按批次在交货同时提供产品出厂合格证及出厂质量检验报告单。

5 包装运输要求

5.1 卖方应保证供货能力能够满足买方生产需要，单日供货能力不小于200吨。

5.2 卖方供货产品应采取密封罐包装，公路罐车运输，卖方保证运输及缷车过程中不会对周围环境造成污染。

5.3 卖方供货车辆在买方厂区内行驶，必须遵守买方的厂区交通规定，不得超速，在现场行驶时，应小心避免对现场设备、管线造成碰损。

5.4 卖方人员在买方现场必须严格遵守买方的各项规章制度，着装及安全老保防护用品配戴应符合规定要求。

6 检验和试验

6.1到货产品按批次进行入厂检验，检验项目执行本文件第2条中重质碳酸钙产品入厂检验技术要求。

7 技术服务

7.1卖方保证为用户提供优质售前售后服务，产品在用户使用过程中，发现质量问题，在接到用户通知后2小时内做出答复，如需现场解决保证24 小时内派出服务人员。

7.2卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题，如现场发生质量或卸车问题，卖方现场服务人员应在买方规定的时间内及时处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方应出具委托书并承担相应的经济责任。卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

8 违约条件

8.1供货质量不满足本文件第2条中重质碳酸钙产品入厂检验技术要求。

8.2未按买方要求的供货时间和供货量进行供货。

8.3 未按要求履行本文件第三部分技术条件中第3条 卖方的义务、第4条资料交付、第5条包装运输要求及第7条技术服务的全部内容。