大庆石化公司腈纶装置使用的醋酸乙烯

招标采购技术要求

编制：孙松义

审核：

审批：

年    月    日

目   录

第一章	技术要求	3

3、资料交付	4

4、包装运输要求	4

5、检验和试验	4

6、技术服务	5

7、保密	5

8、知识产权	5

9、技术联系人及联系方式	5

10、附件	6

大庆石化公司腈纶装置使用的醋酸乙烯

招标采购技术要求

本项目约定中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司为买方，投标方为卖方（生产厂或经销商）。

# 技术要求

1、项目介绍：

醋酸乙烯产品作为腈纶装置聚合反应过程中的第二单体，起到增加纤维韧性作用，成份占到聚合物成份的10%，对腈纶纤维的质量影响较大。加入点为聚合装置的聚合釜。产品中的微量杂质对聚合物反应影响较大，以下2.1条规定的检测项目，没有包含全部对聚合反应产生影响的分析因素。卖方要保证所供产品适用于买方生产工艺。

2、三剂规格要求：

2.1醋酸乙烯规格及标准要求

| 项 目 | 质量指标 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯度，%（质量分数） | ≥99.90 | DQSH03·20·08·419-2013 | 附件 |
| 醛，%（质量分数） | ≤0.0100 | SH/T1628.5-1996 |  |
| 水份，%（质量分数） | ≤0.06 | GB/T6283-2008 |  |
| 色度，（Pt-Co）号 | ≤5 | GB/T9282.1--2008 |  |
| 乙酸甲酯，%（质量分数） | ≤0.015 | SH/T1628.2-1996 |  |
| 乙酸乙酯，%（质量分数） | ≤0.040 | SH/T1628.2-1996 |  |
| pH值 | ≤7.00 | GB/T23769-2009 |  |
| 酸度， %（质量分数） | ≤0.0050 | SH/T1628.4-1996 |  |
| 密度（20℃），g/cm3 | 0.930-0.936 | GB/T4472-2011 |  |

2.2产品保质期要求：运抵买方后保质期30天以上。

2.3本技术要求提出的指标要求如与厂商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

## 3、资料交付

卖方负责按照如下约定提供技术文件：

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 数量及版式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产企业简介 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 2 | 产品说明书 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 3 | 安全技术使用说明书 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 4 | 产品检验单/产品合格证 | 随产品 | 2份/批，纸版 |  |

如卖方不能提供按要求以上资料，买方有权拒绝收货，并不支付卖方合同款。

## 4、包装运输要求

卖方所供货物的包装、运输要满足以下约定：

4.1装置接收罐区总存贮能力700吨左右，需提前与厂调度室联系送货时间、数量，产品需由汽车罐车送达装置，专车专用，化验合格后卸料。

4.2罐车标识要符合相关国家标准、行业标准的规定，保证产品在运输、储存过程中不会破损、产品不被污染，产品标识不被破坏。净含量以到达后入厂地衡计量为准。

4.3危险化学品包装要符合《GB 12463-2009 危险货物运输包装通用技术条件》。

4.4危险化学品包装标识要符合GB-190规定。

4.5危险化学品的运输要符合国家相关规定，需办理相关《道路危险货物运输许可证》。

4.6卸车接口对接需提前到装置现场试验，保证密封要求等。

4.7如果卖方供货产品不能满足4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6条约定，买方有权退货，并不支付卖方合同款。

## 5、检验和试验

5.1卖方供货的产品生产厂要有完善的产品检验机构，可对出厂产品按批次进行检验，保证出厂产品质量，并实现可追溯。

5.2买方有权赴卖方进行产品出厂检验见证，买方的见证不能免除卖方的责任。卖方要为买方赴卖方生产现场的工作人员提供方便，提供相应质量证明文件和记录。

5.3产品运抵买方后，买方质检中心负责入厂质量检验，检验项目包括第2约定的项目和卖方执行标准中未包含在第2条中的项目，买方入厂检验达不到第2条和卖方标准要求时（相同检测项目以高标准为依据），买方有权拒收。

5.4如果卖方对买方检测结果持有异议，可委托第三方检测机构进行检测，该检测机构的选择要经过甲乙双方共同确认，按照第三方检测结果执行。检测发生的费用由责任方负责。

## 6、技术服务

买方负责于投加卖方产品前1天通知卖方到达现场参加首次投加操作，如果投加卖方产品后，买方生产发生波动，买方有权暂停使用卖方产品，与卖方共同查明原因，如果是卖方产品原因造成买方生产波动，买方有权停止使用卖方产品，并退货。

买方使用卖方产品期间出现问题，卖方技术人员保证在接到买方通知2小时内通过电话或邮件提供技术支持。如买方有需要，卖方将根据买方要求，于48小时赶到买方现场提供技术服务。

买方为卖方赴买方现场的技术服务人员提供必要的工作方便，卖方赴买方现场的技术服务人员要接收买方的入厂安全教育，遵守买方的HSE管理规定。如果卖方人员违背买方HSE规定，造成事故或人身伤害，责任由卖方负责，造成的损失，由卖方负责赔偿。

## 7、保密

在合同履行期间，卖方所获得的一切原始资料及在服务过程中所取得的与履行合同有关的买方既有工作成果及相关资料属买方所有，卖方负有保密义务。未经买方书面同意，卖方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密信息包括但不限于图纸、图表、数据等。如果由于卖方原因，造成泄密给买方带来损失，买方有权通过法律途径向卖方追偿。

## 8、知识产权

因执行本合同的需要，卖方提供的产品、技术资料，应保障买方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等情况。若发生侵害第三方权利的情况，卖方负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给买方造成损失的应给予赔偿。

## 9、技术联系人及联系方式

9.1卖方要提供技术服务联系人，联系电话、手机及邮箱等。

9.2买方联系人孙松义，联系电话0459-6761639，18945924918

## 10、附件

醋酸乙烯（乙酸乙烯酯）纯度的测定

1  范围

本标准规定了乙酸乙烯酯纯度的测定方法。

2  乙酸乙烯酯纯度的计算

乙酸乙烯酯纯度以质量分数W计数值，以%表示，按下式计算：

W =100—（X1+X2+X3+X4+X5）

式中：

X1—乙酸乙烯酯中酸度的含量（质量分数），%；

X2—乙酸乙烯酯中醛的含量（质量分数）,%；

X3—乙酸乙烯酯中乙酸甲酯的含量（质量分数）,%；

X4—乙酸乙烯酯中乙酸乙酯的含量（质量分数）,%；

X5—乙酸乙烯酯中水份的含量（质量分数）,%。