大庆石化公司2015年雨衣技术要求

1、薄料和厚料雨衣的总体要求：

雨衣面料应采用防水透气、不脱层、缝线处均采用防渗漏技术，无毒无味、轻便柔软的环保材料，对人体无伤害。投标文件中须提供面料质量证明，以省级及以上第三方检验机构出具的检验报告为准，检验报告内容必须包含但不限于抗透水性和透气性技术指标。

雨衣薄、厚面料的抗透水性大于30KPa(一小时不透水)，合缝大于2 KPa(一小时不透水)；透气性：4000-5000g/m2·24h。

雨衣颜色：男式为深蓝色，女式为浅灰色。

雨衣款式：分体式雨衣，前胸和后背有反光材料。

雨衣型号：按员工所报型号制作，特体人员需量体。

2、薄料雨衣满足SB/T10284-1997标准要求，同时满足本要求所提出的特殊性。

薄料雨衣面料薄厚可参照春亚纺面料（投标文件中须提供面料材质证明），雨衣内衬为网眼布面料。制作工艺及要求满足标准要求。

3、厚料雨衣参照警服雨衣（GA392-2009）标准，同时满足本要求所提出的特殊性。

厚料雨衣面料为聚氨酯湿法涂层雨衣布（投标文件中须提供面料材质证明），75D×75D（545根/10cm）×（390根/10cm），内衬为涤纶长丝平纹绸，68D×68D（420根/10cm）×（320根/10cm）。