**氯酸钠技术要求**

**1、固体技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 质量指标 | 检验方法 | 备注 |
| 氯酸钠(以干基计)，%  （质量分数） | ≥99.0 | GB/T1618-2008 |  |
| 氯化物(以Cl计)， %  （质量分数） | ≤0.49 | GB/T1618-2008 |  |
| 铁， %（质量分数） | ≤0.0011 | GB/T1618-2008 |  |
| 水不溶物，%（质量分数） | ≤0.0025 | GB/T1618-2008 |  |

**2、液体（水溶液）技术要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 质量指标 | 检验方法 |
| 纯度，%（质量分数） | 29.00±1.50 | DQSH03.20.08.473-2013 |
| 氯化物(以Cl计)， %  （质量分数） | ≤0.15 | GB/T1618-2008 |
| 铁， %（质量分数） | ≤0.0003 | GB/T1618-2008 |
| 水不溶物，%（质量分数） | ≤0.0008 | GB/T1618-2008 |

注：产品保质期要求：保质期十二个月以上；本技术要求提出的指标要求如与厂商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。