阻聚剂DNBP试用方案

编制:

审核：

批准：

弘润精细化工厂

2015年12月

阻聚剂DNBP试用方案

为确保产品质量得到保证，规范新原料的试用，提高生产过程控制，特制定本试用方案。

一、试用目的

阻聚剂DNBP在正常生产条件下是否能生产出合格产品。

二、试用时间

试用时间：2016年 月 日-2016年 月 日

三、试用生产牌号及试用量

试用牌号为DNBP阻聚剂，试用量为1吨。

四、三剂技术指标

试用阻聚剂DNBP技术指标要求

| 原料名称 | 指标名称 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| HCDNBP阻聚剂 | 游离酸 | ≤0.02% |
|  | 苯不溶物 | ≤0.2% |
|  | 熔点 | 36～42℃ |
|  | 水分 | ≤0.1% |
|  | HCDNBP含量 | ≥99% |
|  | 外观 | 橙红色液体或固体 |

供应商提供的原料应符合上表规定的指标，经过化验分析合格的方可进行试用。

五、试用准备工作

试用应具备的条件：

1、水浴箱及配制釜工作正常；

2、所有管线畅通，各设备管线之间连接正常；

3、公用工程供给正常；

4、阻聚剂DNBP之外的原材料及相关配件齐全；

5、各项生产管理制度已落实。

六、三剂配制步骤及试用方法

按照《SM阻聚剂操作规程》的步骤进行。

配制方法简述：将阻聚剂DNBP放入水浴箱中在65～75℃下进行预热融化，预热6个小时后将阻聚剂DNBP及其它原料按照一定比例加入配制釜中，搅拌混合30分钟后，采样化验。

SM阻聚剂产品质量应达到质量标准的要求：

| 指标名称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | — | 黄色、亮黄色或橙红色透明液体 |
| HCDNBP含量 | ％ | 10±0.3 |
| 游离酸含量（以H2SO4计） | ％ | ≤0.02 |
| 苯不溶物 | ％ | ≤0.2 |
| 水分含量 | ％ | ≤0.2 |

七、试用注意事项

1、严格按照操作规程的步骤进行试用；

2、按照正常投料，共计试用1吨阻聚剂DNBP原料；

3、试用过程生产的SM阻聚剂成品需留样采样化验，合格后方可出厂。

八、试用过程的事故预想及措施

1、急救措施

眼和皮肤接触用大量清水冲洗，必要时就医。吸入，立即将患者移至新鲜空气出，施行人工呼吸。误食后，立即催吐、就医。

2、防护措施

生产设备应密闭，加强通风排毒，穿适当防护服，戴护目镜，选用过滤防毒面具。

3、泄漏处置

须穿戴防护用具进入现场，排除一切火情隐患，现场通风。使用砂石、干砂或其他吸附剂吸附泄漏物，然后铲起放入专用容器内。