大庆石化公司成品一吹膜装置使用的四种母料添加剂

招标采购技术要求

编    制：

车间审核：

技术科审核：

审    批：

2015年 12月17 日

目   录

第一章  产品标准及使用业绩要求	2

1、产品标准要求	2

2、使用业绩要求	2

第二章  技术要求	2

1、项目介绍	2

2、对卖方产品的要求	2

4、双方的责任义务	4

5、资料交付	5

6、供货范围	6

7、包装运输及储存要求	6

8、检验和试验	6

9、技术服务	6

10、卖方保证	7

11、考核标定	7

12、违约责任	7

13、保密	8

14、其他	8

15、联络方式	8

大庆石化公司塑料厂成品一吹膜装置使用的四种母料添加剂

招标采购技术要求

# 第一章  产品标准及使用业绩要求

## 1、产品标准要求

1.1对于使用企业标准的供货方，要求提供经地方政府部门备案的有效的企业标准，企业标准中的技术指标检测项目可多于第二章技术要求3.1条约定。

1.2企业标准规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

## 2、使用业绩要求

要求提供在石油化工行业重包装膜生产线上成功使用业绩，提供同一用户2012年度至今的两份采购合同复印件及其用户评价报告。附用户清单、联系方式。用户评价报告需明确产品是否用于重包装膜生产，所生产包装膜性能是否达到拉伸断裂标称应变≥600%、抗冲击强度（落镖）≥650g标准要求，添加母料保证重包装膜印刷质量，印刷后的重包装膜必须油墨牢固字迹清晰。添加母料保证重包装袋在低温（-26℃）下使用不破裂。

# 第二章  技术要求

## 1、项目介绍

塑料厂成品一车间吹塑装置是为20万吨/年高压二装置使用膜袋包装聚乙烯产品配套建设项目。引进意大利班德拉公司的重包装膜生产线。聚乙烯膜包装袋采用三层共挤膜，三层共挤膜生产过程需添加功能母料添加剂。确保膜包装袋适合包装、储存、运输的需求。

## 2、对卖方产品的要求

2.1三剂规格及标准要求

表1、聚乙烯白色母料规格

| 分析项目 | 质量指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 着色强度 ，% | 95-105 | GB2913-82 |
| 总色差（CIELAB） | ≤3.0 | ASTMD2244-02el |
| 熔体流动速度 ，g/10min (2.16kg,190℃) | 2-8 | GB/T3682 |
| 密度, g/cm3 | 0.75-1.40 | GB/T1033 |
| 水分含量,％(质量分数) | ﹤0.1 | GB/T6283 |
| 耐迁移性，级 | ﹥4 | GB251-84 |
| 耐热性，级 | ﹥4 | GB250-84 |
| 分散度，个/100m×100mm | ≤3个 （肉眼不可见） | 放大镜目测 |
| 分散性色点许可量， 个/m2 | 0.3-0.6mm | ≤4 | 放大镜目测 |

表2、助剂出母料规格

| 分析项目 | 质量指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度，g/cm3 | 0.85-1.3 | GB/T1033 |
| 熔体流动速度，g/10min (2.16kg,190℃) | 1.5-4.5 | GB/T3682 |
| 水含量 ，%(质量分数) | ≤0.1 | GB/T6283 |
| PPA有效含量 ，%(质量分数) | 4.5-5.5 | 核磁 |

表3、开口母料规格

| 分析项目 | 质量指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度，g/cm3 | 0.8-1.45 | GB/T1033 |
| 熔体流动速率，g/10min (2.16kg,190℃) | 2-8 | GB/T3682 |
| 水含量， %(质量分数) | ﹤0.1 | GB/T6283 |
| 二氧化硅有效含量检测法 | 30±2 | 灼烧残条灰分检测 |

表4、聚乙烯抗静电白色母料规格

| 分析项目 | 质量指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 着色强度 ，% | 95-105 | GB2913-82 |
| 总色差（CIELAB） | ≤3.0 | ASTMD2244-02el |
| 熔体流动速率， g/10min (2.16kg,190℃) | 16-22 | GB/T3682 |
| 密度 ，g/cm3 | 0.80-1.45 | GB/T1033 |
| 水 ，% (质量分数) | ﹤0.1 | GB/T6283 |
| 耐迁移性，级 | ﹥4 | GB251-84 |
| 耐热性，级 | ﹥4 | GB250-84 |
| 分散度，个/100m×100mm，个（肉眼不可见） | ≤3（肉眼不可见） | 放大镜目测 |
| 分散性色点许可量mm，个/m2 | 0.3～0.6 | ≤4 | 放大镜目测 |
|  | ﹥0.6 | 不允许 |  |
| 抗静电性能 | 1012-1015 | GB/T1410 |

3性能要求

3.1卖方产品保质期要求：保质期 1年以上。

3.2卖方产品要同时满足2.1条约定和卖方产品标准约定的技术指标要求。

3.3卖方提供的母料添加剂首次在买方装置上使用,需进行吹膜包装试验。按买方目前使用的添加配方进行试验，在买方装置使用聚乙烯、吹膜工艺条件、印刷油墨等不改变的情况下，只使用卖方提供的母料添加剂进行吹膜试验，对吹出的包装膜进行印刷、制成包装袋、包装聚乙烯产品、跌落检测达到以下要求。

表5：膜、袋的外观要求

| 名称 项 目 | 膜 | 袋 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鱼眼（＞1mm） | - | ≤12个/1个版面 （反正面合计） | GB/T 11115 |
| 条纹（＞1cm） | - | ≤2个/1个版面 （反正面合计） | GB/T 11115 |
| 外观 | 不允许有对使用有碍的气泡、穿孔等。 | 不允许有对使用有碍的气泡、穿孔等，印刷图案、文字、标记清晰，位置正确。 | 在自然光下目测 |

表6、 膜、袋的物理性能要求

| 项 目 | 指 标 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸屈服应力 MPa ≥ | 横向 | 10 | GB/T 1040.3 |
|  | 纵向 | 11 | GB/T 1040.3 |
| 拉伸断裂标称应变% ≥ | 横向 | 600 | GB/T 1040.3 |
|  | 纵向 | 600 | GB/T 1040.3 |
| 抗冲击强度（落镖）g ≥ | 650 | GB/T 9639.1 |
| 跌落3.0m | 无破损 | 将装有产品的包装袋在规定的高度人工自然坠落 |

3.3.1重包装膜进行印刷，印刷后的重包装膜油墨牢固，字迹清晰。

3.3.2制出的袋子折角平整光滑。在制袋过程中底封、角封、口封热封牢固。

3.3.3用合格的袋子进行包装，进行常温及低温跌落检测，低温检测是随机抽取5袋装有产品的包装袋送入低于-26℃库保存24小时以上进行冷冻后跌落检测，目视没有破裂或渗漏现象。

3.3.4包装好的成品码垛堆放及叉车运输过程，不滑落、码垛整齐。

## 4、双方的责任义务

4.1买方

4.1.1卖方货物运抵买方后，买方负责入厂检验，检验内容包括本技术要求第二章第2.1条约定和卖方执行标准中未包含在第2.1条中的项目，买方入厂检验后，产品质量达不到以上要求时，买方有权拒收。并负责到货验收后的产品妥善保管，存放在室内阴凉处。

4.1.2对卖方资料的完整性、符合性有权进行检查验收，有权要求卖方对检查不合格的资料进行整改。

4.1.3负责对卖方工作人员进行入厂安全教育，并提供有关安全防护用品。

4.1.4买方有权赴乙方产品生产现场进行现场生产、质量检验见证，买方人员应遵守卖方的HSE管理制度，接受卖方的安全培训。

4.2卖方责任及义务

4.2.1卖方负责按照第5条约定提供技术资料。

4.2.2卖方负责按照第6、7条约定供货。

4.2.3卖方负责提供买方第9条约定的技术服务。

4.2.4卖方负责为买方赴卖方的工作人员提供方便，提供相关生产、质量检验见证条件和文件和记录。

4.2.5卖方赴买方的工作人员要接受买方的HSE培训，遵守买方的HSE管理制度，如果卖方工作人员违反买方HSE管理制度，造成伤害或事故，由卖方负责，对买方造成的损失，由卖方负责赔偿。

4.2.6卖方要有完善的产品检验机构，可对出厂产品按批次进行检验，保证出厂产品质量，并实现可追溯。

4.2.7如果卖方对买方入厂检测结果持有异议，可委托第三方检测机构进行检测，该检测机构的选择要经过买卖双方共同确认，按照第三方检测结果执行。检测发生的费用由责任方负责。

4.2.9当发生索赔时，卖方保留检查当时化验单和其他有关记录的权利。

## 5、资料交付

5.1卖方标书中要包含如下技术文件（一式3份）：

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂简介 |  |
| 2 | 母料添加剂安全使用说明书 |  |
| 3 | 产品标准及检验方法 | 要求在有效期内，并盖有政府备案章 |
| 4 | 典型的产品出厂合格证 | 含典型的出厂检验数据 |
| 5 | 操作与注意事项说明书 |  |

5.2卖方中标后应交付如下技术文件：3份，纸版

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 版式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品标准及检验方法 | 中标后一周之内 | 要求在有效期内，并盖有政府备案章 |
| 2 | 产品出厂合格证 | 随产品 | 含出厂检验单 |
| 3 | 安全使用说明书 | 中标后一周之内 |  |
| 4 | 操作与注意事项说明书 | 中标后一周之内 |  |

## 6、供货范围

技术规格按2.1要求执行，供货数量以大庆石化公司招标办公示为准。

## 7、包装运输及储存要求

7.1产品外包装要符合相关国家标准、行业标准的规定，应能防雨、防潮，保证产品在运输、储存过程中不会破损、产品不被污染，产品标识不被破坏。

7.2产品外包装标识清晰，标识内容至少包括产品名称、商标、制造商厂址、制造商名称、生产日期及批号、净含量。

7.7如果卖方供货产品不能满足7.1、7.2条约定，买方有权退货，并不支付卖方合同款。

7.7储存条件：在自然环境温度，储存在室内阴凉处。

## 8、检验和试验

8.1卖方货物运抵买方后，买方负责入厂检验，检验须符合2.1提供的物化性能指标要求。买方入厂检验后，产品质量达不到以上要求时，买方有权拒收。

8.2卖方供货的产品生产厂要有完善的产品检验机构，可对出厂产品按批次进行检验，保证出厂产品质量，并实现可追溯。

## 9、技术服务

9.1卖方承诺：在接到买方技术服务需求通知后，卖方技术服务人员48小时内到达买方现场，提供服务。

9.2卖方提供的技术服务为免费服务。

## 10、卖方保证

10.1卖方保证针对本技术要求提供的文件资料真实有效，并按买方招标办要求时间及时提供。

10.2卖方保证所提供母料添加剂满足2.1条款规定的指标要求。

10.3卖方保证使用其母料添加剂后能够满足3条款规定的性能保证要求。以考核报告为准。

10.4卖方保证提供的母料添加剂不侵犯第三方知识产权。

10.9卖方母料添加剂运输途中出现安全、环保相关问题由卖方负责。

## 11、考核标定

11.1买方负责编制母料添加剂标定方案。

11.2 买方负责对标定涉及的计量仪表进行校验，确保准确。

11.4标定数据以买方装置仪表数据为准，分析数据以买方原材料检测中心数据为准。

11.5标定过程吹膜装置运行平稳性及工艺参数考核，以装置工艺参数符合现执行的工艺卡片指标为准。

11.6标定过程装置吹出的薄膜质量，产品质量达到第3条要求，以买方化验单为准。

11.8标定结束后由买方负责标定报告作为母料添加剂的性能考核的依据。标定结果合格纳入合格供应商资格，具有合格供应资格的剂再次使用不进行标定考核。

11.9如果试用效果达不到本技术要求时，经双方查明原因，如果为母料添加剂原因，则终止试用。如果为买方操作原因，则在买方生产调整正常后，再约定时间重新标定。

## 12、违约责任

12.1买方违约责任

12.1.1如因买方违反本协议第2.1条，责任由买方负责。

12.1.2如母料添加剂到货，因买方原因造成母料添加剂损失、性能下降，标定结果达不到本技术要求第10条规定要求，责任由买方负责。

12.2 卖方违约责任

12.2.1如果卖方未能按期提交本技术要求第6条约定供货，每推迟1日，扣除卖方合同总价的1%，总扣除费用不超过总费用的10%；如果卖方迟交货60天，买方有权单方解除合同。同时保留对此造成的装置损失追究赔偿的权利。

12.2.2如卖方供货的母料添加剂到货检验结果达不到本技术要求第2.1条规定要求，买方有权退货。

12.2.3如果由于卖方原因无法完成标定或标定结果达不到本技术要求第10条约定，扣除卖方合同总价10%罚款。

12.2.4如果由于使用卖方供货的母料添加剂造成设备腐蚀，买方不支付卖方合同款。同时卖方赔偿对买方所造成的损失。

12.2.5若卖方提供的母料添加剂产品发生侵权，由卖方承担全部法律责任，因侵权给买方造成的损失应给予赔偿。

## 13、保密

13.1因执行本合同的需要，卖方提供的产品、技术资料，应保障买方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等情况。若发生侵害第三方权利的情况，卖方负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给买方造成损失的给予赔偿。

13.2在合同履行期间，卖方所获得的一切原始资料及在服务过程中所取得的与履行合同有关的买方既有工作成果、买方使用卖方产品开发新产品工艺技术及相关资料属买方所有，卖方负有保密义务。未经买方书面同意，卖方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密信息包括但不限于图纸、图表、数据等。如果由于卖方原因，造成泄密给买方带来损失，买方有权通过法律途径向卖方追偿。

## 14、其他

14.1买卖双方就本协议执行过程发生争议，依法向大庆市人民法院提起诉讼。

14.2未尽事宜，双方友好协商。

## 15、联络方式

买方:中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司

通信地址：中国石油大庆石化分公司塑料厂  邮政编码：163714

联 系 人： 范士华  联系电话： 0459-6765747

E-Mail：fansh-slc@petrochina.com.cn