防老剂试用方案

编制:

审核：

批准：

弘润精细化工厂

2015年12月25日

防老剂试用方案

为确保产品质量得到保证，规范新原料的试用，提高生产过程控制，特制定本试用方案。

供应商可全程参与本次试用。

一、试用目的

防老剂在正常生产条件下是否能生产出合格产品。

二、试用时间

试用时间：、   年 月 日-  年 月 日

三、试用生产牌号及试用量

试用牌号为防老剂，试用量为1吨。

四、三剂技术指标

试用防老剂技术指标要求

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 玻璃化转变温度 | ℃ | ≥95 |
| 加德纳色号 |  | ≤1 |
| 甲苯不溶物 | ％ | ≤0.3 |

供应商提供的原料应符合上表规定的指标，经过化验分析合格的方可进行试用。

五、试用准备工作

试用应具备的条件：

1、研磨机及分散剂工作正常；

2、所有管线畅通，各设备管线之间连接正常；

3、公用工程供给正常；

4、防老剂之外的原材料及相关配件齐全；

5、各项生产管理制度已落实。

六、三剂配制步骤及试用方法

按照《ABS抗氧剂操作规程》的步骤进行。

配制方法简述： 将防老剂及其他原材料按照一定的比例投入拉缸中，在转数800 rpm下进行分散搅拌40分钟后，对拉缸内物料进行研磨操作，研磨温度小于40℃，研磨完毕后，采样化验。ABS抗氧剂产品质量应达到质量标准的要求：

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  | 淡黄色或乳白色乳液 |
| 细度 | µm | ≤60 |
| PH值 |  | 7.0～9.5 |
| 粘度 | mPa·s | ≤3000 |
| 氧化诱导时间（160℃） | Min | ≥20 |

七、试用注意事项

1、严格按照操作规程的步骤进行试用；

2、按照正常投料，共计试用1吨防老剂原料；

3、试用过程生产的ABS抗氧剂需留样化验，合格后方可出厂。

八、试用过程的事故预想及措施

1、急救措施

眼睛接触用大量清水冲洗，必要时就医。误食后，立即催吐、就医。