精油酸原料试用方案

编 制：葛  明

审核：

批准：

助 剂 车 间

2016年5月18日

一、试用目的：

按石化公司相关部门要求，助剂车间需对中标厂家的精油酸生产原料（牛油粗油酸、油酸稳定剂、无水硫酸镁）进行产前试用，确保生产原料的可靠性，杜绝因原料问题导致的生产质量事件发生。

二、试用方案：

（一）生产原料配比：

牛油粗油酸：油酸稳定剂：无水硫酸镁=10 : 0.1 : 1

（二）试用量：

牛油粗油酸： 7  吨

油酸稳定剂： 0.07 吨

无水硫酸镁： 0.7吨

（三）原料指标：

### ⑴ 牛油粗油酸                                                   表一

| 序号 | 指标名称 | 单 位 | 指 标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | — | 浅黄色透明油状液体 |  |
| 2 | 凝固点 | ℃ | ≤4.0 |  |
| 3 | 碘值 | gl2／100g | 85-95 |  |
| 4 | 皂化值 | mgkOH/g | 199-205 |  |
| 5 | 酸值 | mgkOH/g | 197-203 |  |
| 6 | 水分 | % | ≤0.1 |  |
| 7 | 灰分 | % | ≤0.01 |  |
| 8 | 色泽 | （HAZEN） | ≤300 |  |

### ⑵ 油酸稳定剂                                                   表二

| 序号 | 指标名称 | 单 位 | 指 标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | — | 无色或浅黄色液体 |  |
| 2 | 含固量 | % | ≥50 |  |
| 3 | 凝点 | ℃ | ＜10 |  |
| 4 | 分解点 | ℃ | ≥200 |  |
| 5 | 相对密度 | （水=1） | 1.17 |  |

### ⑶ 无水硫酸镁                                                   表三

| 序号 | 指标名称 | 单 位 | 指 标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | — | 白色或无色结晶颗粒或粉末 |  |
| 2 | 含量 | % | ≥98 |  |
| 3 | 铁（Fe）含量 | — | ≤0.01 |  |
| 4 | 氯化物（以Cl计）含量 | — | ≤0.6 |  |

（四）成品质量要求：

成品精油酸                                                   表四

| 序号 | 指标名称 | 单 位 | 指 标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | — | 浅黄色透明油状液体 |  |
| 2 | 凝固点 | ℃ | ≤4.0 |  |
| 3 | 碘值 | gl2／100g | 87-95 |  |
| 4 | 皂化值 | mgkOH/g | 200-205 |  |
| 5 | 酸值 | mgkOH/g | 199-203 |  |
| 6 | 水分 | % | ≤0.1 |  |
| 7 | 灰分 | % | ≤0.01 |  |
| 8 | 色泽 | （HAZEN） | ≤300 |  |

三、人员组织机构

组  长：王希权

副组长：王德龙

组  员：马宏卓  葛  明

敬喜来  王宝京

四、各部门分工及要求：

1、操作人员：

负责将生产原料按比例加入到预热釜中进行预热，预热2小时（生产原料完全液化），开启真空泵将蒸馏釜抽到真空-0.9Mpa以下，将预热后的物料吸入蒸馏釜中，关闭进料阀，开启加热，让蒸馏釜升温，同时开启冷却水阀门进入冷凝器，并用罗茨泵将成品罐抽真空至-0.9 Mpa，当蒸馏釜中温度升至200℃-260℃时打开蒸馏釜与冷却器之间阀门，打开冷却器与成品罐间阀门，保持成本罐内压力-0.9Mpa以下至出料完毕。

2、质检人员：

负责对原料、成品的质量指标进行检验、验证，并及时反馈检验信息，同时测得各项数据需准确记录并保存；

负责试生产原料、产成品留样工作。

3、工艺人员：

（1）负责试生产全过程的质量跟踪，保留原始记录。

（2）形成试生产试用结果总结报告。

4、技术科人员：

负责全程监督、指导，给予技术支持。

注：1、试料过程中所用原料均由原料供货厂家提供，到货时间为中标通知书下达后七日内。如试用合格，试用量视为已供货合同数量，如试用不合格试用费用供方自理。

2、产成品需经石化公司质量检验中心检验合格后，经化工三产ABS车间试用合格后，认定所试用原料为合格品。