大庆石化公司塑料厂使用的三乙基铝

招标采购技术要求

2016年 11月7 日

汇 签 表

| 序号 | 单位 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全密度二车间主任 |  |  |
| 2 | 线性车间主任 |  |  |
| 3 | 低压车间主任 |  |  |
| 4 | 技术科长 |  |  |
| 5 | 总工程师 |  |  |

目   录

第一章  产品标准及使用业绩要求	3

1、产品标准要求	3

2、使用业绩要求	3

第二章  技术要求	3

1、项目介绍	3

2、买方的基础条件	4

3、对卖方产品的要求	5

4、双方的责任义务	5

5、资料交付	7

6、供货范围	7

7、包装运输及储存要求	7

8、检验和试验	8

9、技术服务	8

10、卖方保证	8

11、考核标定	9

12、违约责任	10

13、保密	11

15、联络方式	11

大庆石化公司塑料厂三乙基铝

招标采购技术要求

# 第一章  产品标准及使用业绩要求

## 1、产品标准要求

1.1对于使用企业标准的卖方，要求提供经地方政府部门备案的有效的企业标准，企业标准中的技术指标检测项目必须包含全部第二章技术要求3.1条约定。

1.2企业标准中的检测方法要执行第二章技术要求3.1条约定相应的国家标准或行业标准。对于要求3.1条约定的非国家标准、行业标准的检测项目，入厂检测以3.1条规定的检测方法为准。

1.3企业标准规定的特殊项目，如没有相应的国家标准、行业标准，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

1.4对于提供产品技术规格书的供货方，提供的产品技术规格书要执行第二章技术要求2.1条约定相应的国家标准或行业标准。技术指标检测项目可多于第二章技术要求2.1条约定。

1.5检测方法要执行第二章技术要求3.1条约定的标准。对于第二章技术要求3.1条约定的非国家标准、行业标准的检测项目，入厂检测以3.1条规定的检测方法为准。

1.6提供的规格书中的特殊项目，执行国家标准、行业标准。如没有相应的国家标准、行业标准，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

## 2、使用业绩要求

要求提供在UNIVATION气相流化床工艺技术的装置上成功使用业绩，业绩证明材料：提供用户清单、联系方式、用户评价报告（盖公章）及相应的合同复印件。评价报告内容包括使用单位、装置名称及规模、产品指标、性能能否满足装置工艺要求、使用结论等。

# 第二章  技术要求

## 1、项目介绍

大庆石化公司塑料厂采购三套装置使用三乙基铝,三套装置分别为24万吨/年三井於浆工艺技术的低压装置和UNIVATION气相流化床工艺技术的7.8万吨/年线性装置、30万吨/年全密度二装置。三乙基铝作为钛系催化剂的助催化剂。

## 2、买方的基础条件

2.1 使用装置简介

大庆石化公司塑料厂30万吨/年全密度二装置和7.8万吨/年线性装置为气相流化床工艺技术。使用三乙基铝作为钛系催化剂的助催化剂，加入部位为反应器。24万吨/年低压装置采用三井於浆工艺技术，使用三乙基铝作为钛系催化剂的助催化剂，加入部位催化剂配制系统。

2.2买方原料条件：

| 原辅材料名称 | 指标项目 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全密度二装置 |
| 乙烯 | 乙烯 | %（体积分数） | ≥99.95 |
|  | 甲烷+乙烷 | %（体积分数） | ≤0.05 |
|  | C3和C3以上组分 | mL/m3 | ≤20 |
|  | 一氧化碳 | mL/m3 | ≤2 |
|  | 二氧化碳 | mL/m3 | ≤2 |
|  | 氧气 | mL/m3 | ≤2 |
|  | 乙炔 | mL/m3 | ≤5 |
|  | 硫（以H2S计） | mL/m3 | ≤1 |
|  | 水 | mg/kg | ≤5 |
|  | 氢气 | mL/m3 | ≤5 |
|  | 甲醇 | mL/m3 | ≤1 |
| 线性装置 |
|  | 乙烯 | %（体积分数） | ≥99.95 |
|  | 甲烷+乙烷 | mL/m3 | ≤500 |
|  | C3和C3以上组分 | mL/m3 | ≤20 |
|  | 一氧化碳 | mL/m3 | ≤2 |
|  | 二氧化碳 | mL/m3 | ≤2 |
|  | 氧 | mL/m3 | ≤2 |
|  | 乙炔 | mL/m3 | ≤5 |
|  | 硫（以H2S计） | mL/m3 | ≤1 |
|  | 水 | mg/kg | ≤5 |
| 低压装置 |
|  | 乙烯 | %（体积分数） | ≥99.95 |
|  | 甲烷+乙烷 | mL/m3 | ≤500 |
|  | C3和C3以上含量 | mL/m3 | ≤50 |
|  | CO含量 | mL/m3 | ≤2 |
|  | CO2含量 | mL/m3 | ≤4 |
|  | 水含量 | mL/m3 | ≤5 |
|  | 氧气含量 | mL/m3 | ≤3 |
|  | 乙炔含量 | mL/m3 | ≤5 |
|  | 硫（硫化氢计）含量 | mL/m3 | ≤1 |

2.3工艺条件

| 指标名称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 全密度二装置 |
| 反应压力 | kPa | 1800～2500 |
| 反应温度 | ℃ | 83～89 |
| 线性装置 |
| 反应压力 | MPa | 1.7～2.2 |
| 反应温度 | ℃ | 86～90 |
| 低压装置 |
| 反应压力 | MPa | 0.3-0.6 |
| 反应温度 | ℃ | 85±1 |

## 3、对卖方产品的要求

3.1三剂规格及标准要求

| 分析项目 | 质量指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 总铝的质量分数% | ≥22.8 | 卖方标准 |
| 三乙基铝的质量分数% | ≥96.00 | 卖方标准 |
| 三正丁基铝的质量分数% | ≤4.00 | 卖方标准 |
| 三异丁基铝的质量分数% | ≤0.10 | 卖方标准 |
| 三丙基铝的质量分数% | ≤0.10 | 卖方标准 |
| 三氢化铝的质量分数% | ≤0.10 | 卖方标准 |

3.2性能要求

3.2.1卖方产品首次在买方装置上使用, 中标后卖方按买方通知携带资质文件赴大庆石化公司进行技术交流，依据技术要求签订技术协议。按大庆石化公司三剂试用程序进行试用，试用过程标定考核需满足本技术要求的所有规定。

3.2.2卖方产品保质期要求：保质期3年以上。

3.2.3卖方产品要同时满足3.1条约定和卖方产品标准约定的技术指标要求。

## 4、双方的责任义务

4.1买方

4.1.1卖方货物运抵买方后，买方负责入厂检验，检验内容包括本技术要求第二章第3.1条约定和卖方执行标准中未包含在第3.1条中的项目，买方入厂检验后，产品质量达不到以上要求时，买方有权拒收。并负责到货验收后的三乙基铝的妥善保管，存放在阴凉处。

4.1.2对卖方资料的完整性、符合性有权进行检查验收，有权要求卖方对检查不合格的资料进行整改。

4.1.3负责对卖方工作人员进行入厂安全教育，并提供有关安全防护用品。

4.1.4负责按照卖方提供的5条约定文件编制的试用方案。

4.1.5负责按照第2条买方基础条件，正常负荷下稳定操作，买方在卖方的指导下，按照双方确认的试用方案实施，并负责记录。

4.1.6买方有权根据实际运行情况，进行优化调整，达到稳定运行。

4.1.7负责组织三乙基铝的标定，卖方派代表参加，具体按照第11条规定执行。

4.1.8 如果三乙基铝投用24小时，虽经买卖双方努力调整，装置生产仍达不到稳定运行，买方有权停止三乙基铝试用。

4.1.9买方有权赴乙方产品生产现场进行现场生产、质量检验见证，买方人员应遵守卖方的HSE管理制度，接受卖方的安全培训。

4.2卖方责任及义务

4.2.1卖方负责按照第5条约定提供技术资料。

4.2.2卖方负责按照第6、7条约定供货。如卖方三乙基铝储罐与买方三乙基铝系统接口尺寸不相符，由卖方提供三乙基铝罐与装置配套接口管件。

4.2.3卖方负责参与审查确认买方的试用方案。

4.2.4卖方负责提供买方第9条约定的技术服务。

4.2.5卖方参加买方组织的标定考核。

4.2.6卖方负责为买方赴卖方的工作人员提供方便，提供相关生产、质量检验见证条件和文件和记录。

4.2.7卖方赴买方的工作人员要接受买方的HSE培训，遵守买方的HSE管理制度，如果卖方工作人员违反买方HSE管理制度，造成伤害或事故，由卖方负责，对买方造成的损失，由卖方负责赔偿。

4.2.8卖方要有完善的产品检验机构，可对出厂产品按批次进行检验，对每个包装容器在罐装三乙基铝之前进行清洗,保证出厂产品质量，并实现可追溯。

4.2.9如果卖方对买方入厂检测结果持有异议，可委托第三方检测机构进行检测，该检测机构的选择要经过买卖双方共同确认，按照第三方检测结果执行。检测发生的费用由责任方负责。

4.2.10当发生索赔时，卖方保留检查当时工艺操作报表和其他有关记录的权利。

## 5、资料交付

5.1卖方标书中要包含如下技术文件：

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂简介 |  |
| 2 | 安全使用说明书 |  |
| 3 | 产品标准及检验方法 | 要求在有效期内，并盖有政府备案章 |
| 4 | 典型的产品出厂合格证 | 含典型的出厂检验数据 |
| 5 | 操作与注意事项说明书 |  |

5.2卖方重标后应交付如下技术文件：3份，纸版

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 版式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品标准及检验方法 | 重标后一周之内 | 要求在有效期内，并盖有政府备案章 |
| 2 | 产品出厂合格证/钢瓶压力容器检测证书 | 随产品 | 含出厂检验单 |
| 3 | 安全使用说明书 | 重标后一周之内 |  |
| 4 | 操作与注意事项说明书/钢瓶规格及接口图纸 | 重标后一周之内 |  |

## 6、供货范围

技术规格按3.1要求执行，供货数量以大庆石化公司招标公示为准。

## 7、包装运输及储存要求

7.1产品外包装要符合相关国家标准、行业标准的规定，应能防雨、防潮，保证产品在运输、储存过程中不会破损、产品不被污染，产品标识不被破坏。

7.2产品外包装标识清晰，标识内容至少包括产品名称、商标、制造商厂址、制造商名称、生产日期及批号、净含量。

7.3危险化学品包装要符合《GB 12463-2009 危险货物运输包装通用技术条件》。

7.4危险化学品包装标识要符合GB-190规定。

7.5危险化学品的运输要符合国家相关规定，需办理相关《道路危险货物运输许可证》。

7.6如果卖方供货产品不能满足7.1、7.2、7.3、7.4、7.5条约定，买方有权退货，并不支付卖方合同款。

7.7储存条件：储存于阴凉处。

7.8卖方供货产品储存专用钢瓶，接口应使用标准尺寸，满足装置日常更换操作要求；应有专门静电接地接耳，保证静电接地线连接；

## 8、检验和试验

8.1卖方货物运抵买方后，买方负责入厂检验，检验须符合3.1.1提供的物化性能指标要求。买方入厂检验后，产品质量达不到以上要求时，买方有权拒收。

8.2买方赴卖方生产现场见证期间，发现卖方违反本技术要求的问题，卖方负责整改，以保证供货质量，若卖方实施整改措施被证明无法满足供货质量要求，买方有权解除合同。

## 9、技术服务

9.1卖方根据买方要求，派有关专业技术人员赴买方参加三乙基铝使用技术指导，与买方共同确定技术方案。

9.2参加三乙基铝考核标定，签字确认考核标定方案及考核结果。

9.3卖方承诺：在接到买方技术服务需求通知后，卖方技术服务人员48小时内到达买方现场，提供服务。

9.4卖方提供的技术服务为免费服务。

## 10、卖方保证

10.1卖方保证针对本技术要求提供的文件资料真实有效，并按买方招标办要求时间及时提供。

10.2卖方保证所提供三乙基铝满足3.1条款规定的指标要求。

10.3卖方保证使用其三乙基铝后能够满足3.2条款规定的性能保证要求。

10.4卖方保证在所用装置正常操作条件下，基础条件达到第2条约定，卖方保证三乙基铝消耗量:

全密度二装置：小于0.1kg/tPE，以考核报告为准。

线性装置：小于0.1kg/tPE，以考核报告为准。

低压装置：小于0.11kg/tPE，以考核报告为准。

10.5卖方保证在全密度、线性、低压装置正常操作条件下，基础条件达到第2条约定，在试生产期间，通过调整，产品质量可以达到买方产品出厂检验标准要求，以买方产品出厂化验单为准。

主要质量指标

| 序号 | 分 析 项 目 | 指标 | 分析方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全密度二、线性装置产品 | 低压装置产品 |  |
| 1 | 外观 | 本色颗粒，无黑粒，无杂质 | 本色颗粒，无黑粒，无杂质 | SH/T 1541 |
| 2 | 色粒，个/kg | ≤20 | ≤20 | SH/T 1541 |
| 3 | 蛇皮粒和拖尾粒，个/kg | ≤20 | - | SH/T 1541 |
| 4 | 大粒和小粒，g/kg | ≤10 | - | SH/T 1541 |
| 5 | 熔体质量流动速率，g/10min | 1.7～2.3 | 0.8-1.2 | GB/T 3682 |
| 6 | 密度，g/cm3 | 0.918～0.922 | 0.949-0.953 | GB/T 1033.2 |
| 7 | 拉伸断裂应力，MPa | ≥7.0 | ≥21 | GB/T 1040.2 |
| 8 | 断裂拉伸应变 ，% | ≥200 | ≥350 | GB/T 1040.2 |
| 11 | 鱼眼，个/1200 cm2 | 0.8mm | ≤8 | - | GB/T 11115 |
|  |  | 0.4mm | ≤40 |  |  |

10.6卖方保证买方生产装置达到第2条规定基础条件，保证买方装置使用过程生产运行平稳，装置工艺参数符合现执行的工艺卡片指标。装置工艺参数不发生异常波动。以DCS趋势图为准。

10.7卖方保证三乙基铝，不会对相邻设备（压缩机、泵、罐、冷换设备）造成任何腐蚀。不堵塞三乙基铝系统机泵、管线、阀门。

10.8卖方保证对对每个包装容器在罐装三乙基铝产品之前进行清洗,确保卖方三乙基铝产品不含除第3.1条之外的其它杂质。

10.9卖方保证提供的三乙基铝不侵犯第三方知识产权。

10.10卖方三乙基铝运输途中出现安全、环保相关问题由卖方负责。

## 11、考核标定

11.1买方负责编制三乙基铝标定方案。

11.2 买方负责对标定涉及的计量仪表进行校验，确保准确。

11.3 卖方供货的三乙基铝投用、买方装置达到稳定运行后（投用三乙基铝48小时内），经买、卖双方共同确认，开始进行标定考核，标定时间为生产连续运转72小时。

11.4标定数据以买方装置仪表数据为准，分析数据以买方原材料检测中心数据为准。

11.5标定过程装置运行平稳性及工艺参数考核，以装置工艺参数符合现执行的工艺卡片指标为准。以DCS趋势图为准。

11.6标定过程装置生产的产品质量，产品质量达到买方产品出厂检验标准第10.5条要求，以买方产品出厂化验单为准。

11.7三乙基铝消耗的计算方法：

三乙基铝计量称重：以DCS质量流量计计量数据为准。

标定期间聚乙烯产品产量：以产品包装计量称为准。

三乙基铝消耗(kg/kgPE)=三乙基铝消耗量kg÷聚乙烯产品产量kg

11.8标定结束后由买方负责标定报告作为三乙基铝性能考核的依据。标定结果合格纳入合格供应商资格，具有合格供应资格的剂再次使用不进行标定考核。

11.9如果试用效果达不到本技术要求时，经双方查明原因，如果为三乙基铝原因，则终止试用。如果为买方操作原因，则在买方生产调整正常后，再约定时间重新标定。

## 12、违约责任

12.1买方违约责任

12.1.1如因买方违反本协议第3条，责任由买方负责。

12.1.2如三乙基铝到货，因买方原因造成三乙基铝损失、性能下降，标定结果达不到本技术要求第10条规定要求，责任由买方负责。

12.2 卖方违约责任

12.2.1如果卖方未能按期提交本技术要求第6条约定供货，每推迟3日，扣除卖方合同总价的1%，总扣除费用不超过总费用的10%；如果卖方迟交货60天，买方有权单方解除合同。同时保留对此造成的装置损失追究赔偿的权利。

12.2.2如卖方供货的三乙基铝到货检验结果达不到本技术要求第3条规定要求，买方有权退货。

12.2.3如果买方生产装置达到第3条规定基础条件，买方使用卖方产品期间，发生三乙基铝系统(机泵、管线、阀门)堵塞问题，买方有权停止使用卖方产品、并终止合同，不支付合同余款。剩余产品卖方自行处理，同时卖方赔偿对买方所造成的损失。

12.2.4如果标定结果达不到本技术要求第10条约定的保证值，三乙基铝消耗每升高1%，扣除卖方合同总价2%罚款。

12.2.5如果由于卖方原因无法完成标定或标定结果达不到本技术要求第10条约定，扣除卖方合同总价10%罚款。

12.2.6如果由于使用卖方供货的三乙基铝造成压缩机、泵、罐、冷换设备腐蚀，买方不支付卖方合同款。同时卖方赔偿对买方所造成的损失。

12.2.7若卖方提供的三乙基铝产品发生侵权，由卖方承担全部法律责任，因侵权给买方造成的损失应给予赔偿。

## 13、保密

13.1因执行本合同的需要，卖方提供的产品、技术资料，应保障买方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等情况。若发生侵害第三方权利的情况，卖方负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给买方造成损失的给予赔偿。

13.2在合同履行期间，卖方所获得的一切原始资料及在服务过程中所取得的与履行合同有关的买方既有工作成果、买方使用卖方产品开发新产品工艺技术及相关资料属买方所有，卖方负有保密义务。未经买方书面同意，卖方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密信息包括但不限于图纸、图表、数据等。如果由于卖方原因，造成泄密给买方带来损失，买方有权通过法律途径向卖方追偿。

14、其他

14.1买卖双方就本协议执行过程发生争议，依法向大庆市人民法院提起诉讼。

14.2未尽事宜，双方友好协商。

## 15、联络方式

买方:中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司

通信地址：中国石油大庆石化分公司塑料厂  邮政编码：163714

联 系 人： 范士华  联系电话： 0459-6765747

E-Mail：fansh-slc@petrochina.com.cn

第三章 资质要求

投标人要满足以下资质要求。

1、生产企业资质要求

（1）、营业执照(注册资金300万元以上（含）)；

（2）、税务登记证；

（3）、组织机构代码证(如新版三证合一营业执照，2、3项可不提供）；

（4）、银行开户许可证；

（5）、质量体系认证证书；

（6）、安全生产许可证（范围含三乙基铝）；

2、代理商资质要求

（1）、营业执照(注册资金300万元以上（含）)；

（2）、法人身份证复印件；

(3)、税务登记证；

(4)、组织机构代码证(如新版三证合一营业执照，3、4项可不提供）；

(5)、银行开户许可证；

(6)、代理授权书；

(7)、危险化学品经营许可证（范围含三乙基铝）；

(8)、代理商所代理的生产企业资质（同1）；

大庆石化公司聚丙烯装置使用的三乙基铝

招标采购技术要求

大庆石化公司化工三厂

年   月   日

大庆石化公司聚丙烯装置三乙基铝技术要求审批表

| 职务 | 签字 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 车间技术人员 |  |  |
| 车间工艺主任 |  |  |
| 分厂技术科长 |  |  |
| 分厂主管领导 |  |  |

大庆石化公司聚丙烯装置使用的三乙基铝

招标采购技术要求

本项目约定中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司为买方，投标方为卖方。

# 第一章  产品标准及使用业绩要求

## 1、产品标准要求

1.1产品执行国家标准时，提供相关国家标准复印件；

1.2产品执行企业标准时，需提供经地方政府部门备案的有效的企业标准。

1.3企业标准规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

## 1.4生产厂企业标准中的检测方法要执行第二章技术要求3.1条约定相应的国家标准或行业标准。如3.1条包含有执行非国家标准、行业标准的检测项目，入厂检测以3.1条规定的检测方法为准。

## 2、使用业绩要求

卖方供货的产品使用业绩要求在大型石油化工企业内，同类环管聚丙烯装置成功使用的业绩，业绩证明材料：提供用户清单、联系方式、用户评价报告（盖公章）及相应的合同复印件。评价报告内容包括使用单位、装置名称及规模、产品指标、性能能否满足装置工艺要求、使用结论等。

## 3、其他要求

3.1对于首次在大庆石化使用的产品，要进行一罐的装置使用验证，验证合格后方可大批进货，否则重新招标。

3.2卖方中标后一周之内向大庆石化公司化工三厂提供资质文件并赴大庆石化公司进行技术交流，在招标文件的框架内签订技术协议作为代储协议的附件。

# 第二章  技术要求

## 1、项目介绍

聚丙烯装置在催化剂混合罐D201内加入三乙基铝，与主催化剂及给电子体进行预络合，然后进入预聚合反应器中，在预聚合反应器中，丙烯在催化剂的作用下进行本体预聚合，预聚合物进入环管反应器中进一步聚合，形成聚丙烯浆液。

## 2、买方的基础条件

2.1使用装置简介

10万吨/年聚丙烯装置是由中国石化北京石油化工公司在消化、吸收“Spheripol”工艺技术（即液相环管反应器本体整体工艺，简称S—PP或称环管工艺）的基础上，结合大庆乙烯改扩建工程的实际情况，开展基础工程设计，由大庆石油化工设计院完成详细工程设计的我国第一套年产10万吨的国产化攻关设计装置，由大庆石化工程公司承建。

本装置以聚合丙烯为主要原料，采用齐格勤—纳塔高效载体催化剂为主催化剂，TEAL、Donor为助催化剂，设计生产能力为10万吨/年聚丙烯本色粒料，运转时间7200小时/年，可生产25个均聚牌号产品和6个无规共聚牌号产品。

2.2原料条件

装置原料丙烯控制指标：

| 项目 | 指标名称 | 仪表 位号 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙 烯 | 丙烯纯度 | 分 析 | ％（体积分数） | ≥99.60 |
|  | 丙烯中（乙烷+丙烷） | 分 析 | ％（体积分数） | ≤0.4 |
|  | 丙烯中乙烯含量 | 分 析 | mL/m3 | ≤50 |
|  | 丙烯中乙炔含量 | 分 析 | mL/m3 | ≤5 |
|  | 丙烯中（甲基乙炔+丙二烯） | 分 析 | ml/m3 | ≤8 |
|  | 丙烯中氧含量 | 分 析 | mL/m3 | ≤10 |
|  | 丙烯中CO含量 | 分 析 | mL/m3 | ≤5 |
|  | 丙烯中CO2含量 | 分 析 | mL/m3 | ≤5 |
|  | 丙烯中（丁烯和丁二烯） | 分 析 | mL/m3 | ≤20 |
|  | 丙烯中水含量 | 分 析 | mg/kg | ≤35 |
|  | 丙烯中硫含量 | 分 析 | mL/m3 | ≤5 |

2.3设备条件

聚丙烯装置烷基铝系统共有储罐2台，分别为三乙基铝计量罐D101和三乙基铝贮罐D111，烷基铝计量泵2台，正常生产1开1备运行。

2.4工艺条件（涉及聚合单元操作条件详见6.1条款规定）

三乙基铝是用作高效催化剂的助催化剂，高浓度的三乙基铝在惰性气体保护下装在钢瓶内送进装置。

用氮气将三乙基铝从钢瓶中压出并送入三乙基铝贮罐D111内。D111容量足够装一个钢瓶的三乙基铝。钢瓶、D111贮罐、计量罐D101及计量泵P101A/B均装在一个钢筋混凝土构筑物内。D111中的三乙基铝用氮气的压力送至计量罐D101，该计量罐的溶剂在装满后能持续使用若干工作日。

三乙基铝用计量泵P101A/B送至工艺区域。在泵的排出管线上装有微动计量仪表测量流量并通过调节泵的冲程来控制流量。（涉及聚合单元操作条件详见6.1条款规定）

## 3、对卖方产品的要求

3.1规格要求

| 分析项目 | 质量指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 无色透明液体 | Q/SY138-2007 |
| 总铝质量，%(质量分数) | ≥22.9 | Q/SY138-2007 |
| 三乙基铝，%(质量分数) | ≥95.0 | Q/SY138-2007 |
| 三正丁基铝，%(质量分数) | ≤5.0 | Q/SY138-2007 |
| 三氢化铝，%(质量分数) | ≤0.1 | Q/SY138-2007 |

注：卖方除满足上述指标外，还必须满足其自身企标中的指标要求。

3.2性能要求（涉及聚合单元操作条件详见6.1条款规定）

在双方协商的操作条件下，卖方提供的三乙基铝应满足买方聚丙烯装置工艺条件，并保证达到如下使用效果：

（1）聚合反应平稳，无波动，不影响买方生产装置的正常运行，保证催化剂活性，保证催化剂、给电子体单耗不高于现用厂商提供的三乙基铝。

（2）聚合单元各工艺指标应平稳可控在工艺要求范围内，详见工艺卡片。

（3）使用卖方产品后，不能导致三乙基铝系统泵不上量、流量波动及过滤器堵塞，造成装置停工等情况。

（4）在装置生产运行正常的情况下，三乙基铝剂单耗不高于0.28kg/t。

（5）卖方的三乙基铝参与聚合反应，产品质量能够达到买方产品标准的要求。

| 项 目 | T30S | T38F | CP35F | C30G | T30S粉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒外观 | 色粒，个/kg | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | - |
|  | 大粒和小粒，g/kg | ≤10 | ≤10 | - | ≤20 | - |
|  | 蛇皮粒和拖尾粒，个/kg | － | ≤15 | - | ≤20 | - |
| 熔体质量流动速率，g/10min | 2.4～3.6 | 2.6～3.4 | 7.0～11.0 | 3.6～7.0 | 2.0～4.0 |
| 拉伸屈服应力 ，MPa | ＞29.0 | ＞28.0 | ≥29.0 | ≥28.0 | ≥20.0 |
| 弯曲模量，MPa | － | ＞900 | ≥1200 | - | - |
| 简支梁冲击强度，kJ/m2 | 实测值 | ≥2.5 | － | － | － |
| 等规指数 ，% | ≥95.0 | 94.0～97.0 | ≥96.0 | ≥95.0 | ≥95.0 |
| 雾度，% | － | 实测值 | － | － | － |
| 粒料灰分，% | ≤0.030 | ≤0.030 | - | ≤0.030 | ≤0.040 |
| 黄色指数 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | - | - |
| 鱼眼，个/1520cm2 | 0.8mm | － | ＜5 | ≤10 | - | - |
|  | 0.4mm | － | ＜20 | ≤40 | - | - |
| 悬臂梁冲击强度，kJ/m2 | － | － | ≥2.3 | ≥3.6 | - |
| 弯曲模量，MPa | － | － | ≥1200 | - | - |
| 热变形温度，℃ | － | － | - | - | - |

（6）卖方保证三乙基铝与装置内使用的白钢、碳钢等材质不发生化学反应，不会对系统设备（釜、泵、罐、换热设备）造成任何腐蚀。不影响物料的正常输送。

3.3运行周期要求

卖方三乙基铝与买方系统物质不发生异常反应，在剂种切换时不产生结晶、变色、沉淀等现象，不影响买方产品质量，不能影响装置正常的生产运行周期。

3.4产品保质期要求

卖方的三乙基铝剂在阴凉、通风、干燥、防雨淋的条件下保质期至少1年，在此期限内不发生变质现象。

3.5安全、环保方面的要求

该剂必须有专用检定合格的金属压力容器密闭储罐，存储于干燥的惰性气体保护下，如氮气或氩气。

罐体清洁无泄漏，罐体设施满足本装置现场环境温度要求（-40℃—40℃），接口处有防雨措施。储罐接口满足本装置现有系统的安装要求，接口球阀、短接丝扣完整，避免出现无法安装、泄漏等情况。不得与其他装置混用罐体（特别是回收废油的装置），在罐体上标注“大庆石化聚丙烯”，实现专罐专用。

三乙基铝运输途中出现安全、环保相关问题由卖方负责。

3.6卖方产品质量检验的要求

卖方要有完善的出厂产品质量检验机构及设施，有能力对每批出厂产品按照执行标准进行检测，有完整、真实的检验记录，对每批产品实现可追溯。

## 4、对卖方产品方案的要求

4.1产品制造厂的简介

4.2产品的特点，专利技术等介绍

4.3产品的主要原材料、生产工艺简介

4.4产品的规格及执行标准

4.5产品的物化性质

4.6产品的保质期

4.7产品的安全环保性能

4.8产品使用方法及注意事项

4.9卖方针对买方要求做的核算及方案

4.10卖方对技术要求的响应及偏离情况

4.11产品质量保证措施（包括原材料入厂质量、生产过程及出厂质量控制等）

4.12其它补充说明。

## 5、双方的责任义务

5.1买方

5.1.1买方负责进行三剂入厂检验，内容包括第二章3.1条约定的项目和卖方产品标准中规定的项目，相同项目按照质量要求高的执行。买方有权拒收检验结果不满足3.1条和卖方产品标准中规定的指标的货物，所发生的费用由卖方负责。

5.1.2买方对卖方资料的完整性、符合性有权进行检查验收，有权要求卖方对检查不合格的资料进行整改。

5.1.3对于首次使用的产品，买方负责编制使用方案（考核方案），其使用条件要符合第2条买方基础条件和卖方提供的产品说明，并与卖方共同确认。

5.1.4对于首次使用的产品，买方负责提前一周通知卖方代表到装置现场，进行技术指导和现场见证。

5.1.5买方负责按照第2条买方基础条件，正常负荷下稳定操作，按照双方确认的三乙基铝考核方案实施，并负责记录。

5.1.6买方对三乙基铝应用效果进行检查，若三乙基铝投用后，发现异常问题，买方有权停止使用该产品或调整使用方案，并通知卖方共同分析原因，确认该产品能否正常使用。

5.1.7买方负责按照第11条要求组织项目考核，并出具考核报告，达到考核目标的产品买方可以继续使用。

5.1.8买方负责为卖方赴买方现场的工作人员进行安全培训，提供工作方便。

5.1.9买方有权赴三乙基铝生产现场进行考察，了解三乙基铝生产情况，见证产品生产及出厂检验，买方见证不能免除卖方的责任。

5.1.10买方赴三乙基铝生产现场见证期间，发现卖方违反本技术要求的问题，卖方负责整改，以保证供货质量，若卖方实施整改措施被证明无法满足供货质量要求，买方有权解除合同。

5.1.11买方在使用卖方三乙基铝产品期间，有权小批量试用其它供货商的产品，试用带来的风险由买方承担。

5.2卖方

5.2.1卖方负责按照第6条约定提供技术资料。

5.2.2卖方应向买方通报产品生产进度和质量情况。卖方负责按照第7、8条约定供货。

5.2.3卖方负责参与审查确认买方的三乙基铝投用考核方案。

5.2.4卖方负责提供买方第9条约定的技术服务。

5.2.5卖方应按照买方通知，派专家赴买方现场进行操作指导。卖方参加买方组织的三乙基铝使用考核，并对考核结果进行确认。

5.2.6卖方负责为买方赴卖方的工作人员提供方便，提供相关见证文件。

5.2.7卖方赴买方的工作人员要接受买方的HSE培训，遵守买方的HSE管理制度，如果卖方工作人员违反买方管理制度，造成伤害或事故，由卖方负责，对买方造成的损失，由卖方负责赔偿。

5.2.8如果卖方对买方入厂检测结果持有异议，可委托第三方检测机构进行检测，该检测机构的选择要经过买卖双方共同确认，按照第三方检测结果执行。检测发生的费用由责任方负责。

## 6、资料交付

## 6.1买方负责提供资料

招标文件发放同时，卖方按第13条款要求做保密承诺，买方负责提供卖方2.4和3.2条款所涉及的各项工艺指标。

## 6.2卖方负责按照如下约定提供技术文件：

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 数量及版式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产企业简介、资质文件 | 随投标书 | 2份，纸版 |  |
| 2 | 产品说明书（操作指导书） | 随投标书 | 2份，纸版 |  |
| 3 | 安全技术说明书 | 随投标书 | 2份，纸版、电子版 |  |
| 4 | 企业标准（执行标准） | 随投标书 | 2份，纸版、扫描件 |  |
| 5 | 业绩证明 | 随投标书 | 2份/，纸版 |  |
| 6 | 产品检验单/产品合格证 | 随产品 | 3份/批，纸版 |  |
| 7 | 压力容器检验合格证 | 随投标书 | 2份/，纸版 | 附规格、接口图纸 |

注：中标一周后，供应商需向使用单位（生产厂技术科）提供以上资料一份。如卖方不能按要求提供以上资料或资料内容不满足要求，买方有权拒绝收货，并不支付卖方合同款。（此时提供的产品检验单可以是近期生产随机批次的典型化验单，不一定是供货批次）

## 7、供货范围

7.1对于首次使用的产品，需提供一罐产品进行装置验证。验证合格后，总体供货量核减后按条款7.2执行。

7.2技术规格按3.1要求执行，供货数量以大庆石化公司招标文件为准。

## 8、包装运输及交付

卖方供货三乙基铝使用检定合格的金属压力容器密闭罐装，单件净含量1吨左右（根据厂家储罐不同允许有浮动），产品外包装上有明显牢固的标志，内容包括：产品名称、商标、制造商、公司地址、生产日期及批号、净含量。交货时间以招标公示要求为准。卖方交货时，交付产品的生产时间不得超过6个月。

## 9、卖方提供的技术服务

9.1三乙基铝投用技术服务

9.1.1卖方接到买方通知后，负责派有经验的技术人员及时赶赴买方生产现场。

9.1.2卖方技术人员负责给买方生产操作人员进行三乙基铝安全使用培训。

9.1.3卖方人员参加买方三乙基铝投用，参与三乙基铝投用过程中存在问题的分析、确认，提出解决意见。

9.2售后服务

9.2.1卖方负责对三乙基铝的使用情况进行跟踪分析，给买方提供指导意见。

9.2.2在买方使用三乙基铝出现问题时，卖方保证在接到通知2小时内给予电话支持，根据买方要求，48小时内赶到买方现场提供技术服务支持。

## 10、卖方保证

## 10.1卖方保证针对本技术要求提供的文件资料真实有效，并按买方要求时间及时提供。

## 10.2 卖方保证所提供三乙基铝满足3.1条款规定的指标要求。

## 10.3卖方保证使用其三乙基铝后能够满足3.2和3.3条款规定的性能保证和运行周期要求。

## 10.4卖方保证针对第4条款要求提供的资料，应清晰明了、具有有效指导性及可操作性。

## 10.5卖方保证严格按照第7、8条款的要求进行供货。

## 10.6卖方保证按照第9条款约定的内容进行技术服务，出现问题及时到达现场，提出解决意见。

## 10.7卖方保证严格履行5.2条款对卖方的责任义务要求。

## 11、考核验收

## 11.1买方对卖方提供资料完整性、有效性进行检查验收。

## 11.2卖方三乙基铝到达买方库房后，买方按3.1条款规定的质量指标进行化验分析。按第7、8条款进行验收交付时间、数量、生产日期、外包装标志等内容。

## 11.3卖方供货的三乙基铝投用前，买方负责将聚丙烯装置调整稳定运行72小时，产品质量符合相应生产牌号产品质量标准，对相关工艺参数数据进行收集并做好记录，买卖双方共同确认。

11.4按第11.3条执行完毕后，买方按照方案投加三乙基铝，并按计划进行检验分析，做好相关记录。预估1天可以达到稳定状态，双方共同确认。

11.5如果首次使用的三乙基铝投入后一天时间，买方生产仍未能稳定，则停止添加，双方共同分析原因，根据分析结果另行安排使用及考核。

11.6如果按11.4条要求，买方装置运行稳定，则开始进行三乙基铝的考核，考核时间至少20天。买方负责做好考核记录，操作数据以买方装置仪表指示为准，分析数据以买方质检中心分析数据为准，双方对考核记录进行确认。

11.7投用考核结束后，按照考核期间所有采集的数据记录进行计算及分析，考核结果达到本技术要求全部条款，则该卖方供货的三乙基铝考核通过，否则认为该剂没有通过考核，考核结束后买方编制使用总结（考核报告），作为买方使用该三乙基铝的评价结果。

11.8买方使用卖方三乙基铝产品期间，发现异常问题或使用效果达不到本技术要求条款时，买方通知卖方现场技术服务人员到现场，双方共同查明原因，必要时买方有权组织进行产品性能考核，考核结果作为商务处理的依据。如果问题原因为三乙基铝所致，买方有权终止使用。如果为买方操作原因，则在买方生产调整正常后，再约定时间重新使用。

## 12、违约条件

12.1如入厂的三乙基铝满足不了3.1条款规定的质量指标，或不满足3.4条款规定的保质期限，买方均有权退货。

12.2如三乙基铝在使用过程中，因三乙基铝原因影响买方生产，或达不到保证效果，买方有权终止使用，消耗的三乙基铝不予付款，剩余三乙基铝由卖方在保证装置安全的情况下自行拆除处理。由此对买方造成的各项损失由卖方负责。

12.3如因买方原料及操作原因影响使用效果，由买方负责相关责任。

12.4如卖方不能按照第5.2条款规定的内容负责相应工作，或发生问题时推诿扯皮，买方有权终止合作，卖方不能列入合格供应商。

12.5如卖方不能按照第10条款规定的内容负责相应工作，则买方有权终止合作。

## 13、保密

在合同履行期间，卖方所获得的一切原始资料及在服务过程中所取得的与履行合同有关的买方既有工作成果及相关资料属买方所有，卖方负有保密义务。未经买方书面同意，卖方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密信息包括但不限于图纸、图表、数据等。如果由于卖方原因，造成泄密给买方带来损失，买方有权通过法律途径向卖方追偿。

## 14、知识产权

因执行本合同的需要，卖方提供的产品、技术资料，应保障买方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等情况。若发生侵害第三方权利的情况，卖方负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给买方造成损失的应给予赔偿。

## 15、联系人

买方联系人张丽丽，电话：0459-6707901  15004571840

卖方要提供技术服务联系人，联系电话、手机及邮箱等。

## 16、其它

未尽事宜双方友好协商解决。

## 17、附件

无

# 第三章  资质要求

## 1、生产企业资质要求

供货商为生产企业时，要求提供资质如下：

（1）营业执照，营业执照经营的项目要包含所供物资或物资类别，为保证供货能力，注册资金在500万元以上；

（2）税务登记证；

（3）组织机构代码证；

（4）银行开户许可证；

（5）质量管理体系认证证书；

（6）需生产企业的年生产能力不少于100吨；

（7）安全生产许可证；

（8）知识产权相关承诺；

（9）其他需要证明的资质文件

## 2、代理商资质要求

2.1代理商资质

（1）代理的生产企业出具的委托代理证明；

（2）营业执照；

（3）税务登记证；

（4）组织机构代码证；

（5）银行开户许可证；

（6）本产品为化学危险品，卖方需提供危险化学品经营许可证；

2.2代理商需提供代理的生产企业的资质证明，具体按照第1条约定执行。