防老剂试用方案

编制:

审核：

批准：

弘润精细化工厂

2016 年 月 日

防老剂试用方案

为确保产品质量得到保证，规范新原料的试用，提高生产过程控制，特制定本试用方案。

一、试用目的

防老剂在正常生产条件下是否能生产出合格产品。

二、试用时间

试用时间：2016年 月 日-2016年 月 日

三、试用生产牌号及试用量

试用牌号为防老剂（型号），试用量为1吨。

四、三剂技术指标

试用防老剂技术指标要求

| 序号 | 分析项目 | 入厂质量指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃化转变温度≥℃ | 95 |
| 2 | 甲苯不溶物≤% | 0.3 |
| 3 | 加德纳色号≤ | 1 |

供应商提供的原料应符合上表规定的指标，经过化验分析合格的方可进行试用。

五、试用准备工作

试用应具备的条件：

1、分散机、研磨机等主要设备工作正常；

2、所有管线畅通，各设备管线之间连接正常；

3、公用工程供给正常；

4、防老剂之外的原材料未发生更换；

5、严格按照《乳液型ABS抗氧剂装置操作规程》进行操作。

六、配制步骤及试用方法

按照《乳液型ABS抗氧剂装置操作规程》的步骤进行。

配制方法简述：将称量好的去离子水用泵打入拉缸内，启动搅拌。转速控制在300±20rpm范围内，缓慢加入称量好的稳定剂进行溶解，稳定剂完全溶解后，加入分散剂、消泡剂，分散剂完全溶解后，继续搅拌20±2分钟。最后缓慢分批加入称量好的防老剂和辅助抗氧剂，防老剂全部溶解后，升高转速至800±20rpm范围内,强力搅拌20±2分钟后将得到初步的分散体。然后将初步的分散体经过砂磨机研磨后，检验细度，合格后采样化验。

ABS抗氧剂产品质量应达到质量标准的要求：

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  | 淡黄色或乳白色乳液 |
| 细度 | µm | ≤60 |
| PH值 |  | 7.0～9.5 |
| 粘度 | mPa·s | ≤3000 |
| 氧化诱导时间（160℃） | min | ≥20 |

七、试用注意事项

1、严格按照操作规程的步骤进行试用；

2、按照正常投料，共计试用1吨防老剂原料；

3、试用过程生产的ABS抗氧剂成品需留样采样化验，合格后方可出厂。

八、试用过程的事故预想及措施

1、急救措施

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

2、防护措施

生产设备应密闭，加强通风，穿适当防护服，戴护目镜。

- 试用说明

通过试用生产出的ABS抗氧剂产品必须符合产品标准和ABS抗氧剂用户认可，认为试用合格由最终用户出具试用报告。试用合格，予以结算、执行《框架协议》，试用不合格，试用原料费用由卖方承担。