大庆石化公司橡胶制品装置尾气系统使用的催化剂

招标采购技术要求

大庆石化公司化工三厂

年  月  日

大庆石化公司橡胶制品装置催化剂技术要求审批表

| 职务 | 签字 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 车间技术人员 |  |  |
| 车间工艺主任 |  |  |
| 分厂技术科长 |  |  |
| 分厂安全科长 |  |  |
| 分厂主管领导 |  |  |
| 科技与规划发展处 |  |  |
| 安全环保处 |  |  |

大庆石化公司橡胶制品装置尾气系统使用的催化剂

招标采购技术要求

本项目约定中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司为买方，投标方为卖方。

# 第一章  产品标准及使用业绩要求

## 1、标准规范要求

1.1产品执行国家标准时，提供相关国家标准复印件；

1.2产品执行企业标准时，需提供经地方政府部门备案的有效的企业标准。

1.3企业标准规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

1.4进口产品需提供产品规格书。

1.5其它标准：《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）；恶臭污染物排放标准（GB14554-93）。

1.6本文件未能列出全部相关的国家标准、行业标准及规范，卖方提供的产品及其使用性能应满足现行有效的国家法律、法规及标准规范的要求。

## 2、使用业绩要求

卖方供货的产品需在国内年产5万吨及以上的镍系催化聚合工艺顺丁橡胶装置尾气催化氧化处理系统使用成功，并且稳定运行时间达到两年及以上，或者在大庆石化顺丁橡胶装置进行现场侧线中试满足用户要求。

有国内工业化使用业绩的供应商需提供：用户清单、联系人（要求是使用装置的技术负责人）及联系方式、其对应的用户出具的用户评价报告（盖公章），成功工业化使用的产品需提供该用户的合同复印件。用户评价报告内容包括：使用单位、顺丁橡胶装置规模、投用时间、催化剂指标、使用性能能否满足催化剂验收时国家相关环保标准及装置生产工艺要求等使用结论等。

在大庆石化顺丁橡胶装置进行现场侧线中试的催化剂的供应商，需提供大庆石化公司化工三厂出具的现场侧线中试验收报告。

要求卖方2016年度无不良记录（无中石油集团公司或大庆石化公司不良记录通报，以中石油集团公司网页或大庆石化公司物资供应中心网页查询为准）。

要求投标产品自2012年至投标截止日无不良记录（无中石油集团公司或大庆石化公司不良记录通报，以中石油集团公司网页或大庆石化公司网页查询为准）。

## 3、其他要求

3.1本项目招标采用综合评标方法，详见下表：

| 项目 | 评审 内容 | 满分值 | 评标细则 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 40 | 产品质量检测检测报告 | 2 | 提供国家实验室认可的实验室提供的产品检测报告，报告需带有CNAS或ILAC或CNAL或CMA或CAL徽章。检测项目包含全部产品标准或技术规格书规定的内容，检测结果达到相应标准或规格书要求。提供合格报告的加2分。 | 提供的检测报告及产品标准或产品规格书 |
|  | 性能指标 | 16 | 有成功使用业绩的产品，提供的用户使用评价报告或标定总结中如含有标定数据，根据标定数据评分，没有成功使用业绩的不加分： 1、没有标定数据不得分。 2、有非甲烷总烃标定数据，且标定数据全部在100-120 mg/m3，不得分； 标定数据全部≤100mg/m3，得2分； 标定数据全部≤80mg/m3，得4分。 3、有非甲烷总烃去除率的标定数据，且全部标定结果＞97%，得4分。 4、有正己烷标定数据，且标定数据全部在90-100 mg/m3不得分；标定数据全部在80-89mg/m3，得2分； 标定数据全部〈80mg/m3，得4分。 5、有丁二烯标定数据，且标定数据全部在＜1mg/m3或测不出，得4分。 | 用户评价报告。 |
|  | 知识产权 | 2 | 投标催化剂产品取得发明专利并且在专利权期限内的得2分。 | 中国国家知识产权局授予的发明专利证书或中国国家知识产权局的专利查询信息报告等相关证明材料复印件，原件备查 |
|  | 体系认证情况 | 4 | 1、具有ISO 14000（14001）环境管理体系认证证书得2分； 2、具有OHSASI 18000（18001）职业健康安全认证证书得2分。 | 证书复印件 |
|  | 业绩 | 15 | 1、提供在5万吨/年以上、同类顺丁橡胶装置使用合格业绩报告，业绩报告明确使用时间满两年的，处理能力在100000Nm3/h及以下，得4分； 2、提供在5万吨/年以上、同类顺丁橡胶装置使用合格业绩报告，业绩报告明确使用时间满两年的，处理能力在100000Nm3/h以上，得8分； 3、提供在5万吨/年以上、同类顺丁橡胶装置使用合格业绩报告，业绩报告明确使用时间满三年的，处理能力在100000Nm3/h及以下，得6分； 4、提供在5万吨/年以上、同类顺丁橡胶装置使用合格业绩报告，业绩报告明确使用时间满三年的，处理能力在100000Nm3/h以上，得15分； | 同一用户的评价报告及对应用户的供货合同视为一份业绩，报告内容符合招标公告要求。 |
| 商务部分 60 | 投标报价 | 55 | Fi=（55-5）-[（Di-D）/D]×100×E Fi：有效投标人报价得分，本项最高得分55分，最低得分为0分；Di：有效投标人投标报价； D：评标基准价，有效投标报价的算术平均值，有效投标人不少于10家时，去掉最高值和最低值。E=0.1 | 投标文件 |
|  | 投标人注册资金 | 3 | 5000万≤注册资金＜6000万得1分； 6000万≤注册资金得3分。 | 投标文件 |
|  | 财务状况 | 1 | 提交经审计合格的上一年度的财务会计报表的得1分。 | 投标文件 |
|  | 售后服务响应 | 2 | 提供满足招标文件要求的售后承诺加2分。 | 投标文件 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

3.2卖方中标后一周之内与大庆石化公司化工三厂联系，开始提供资质文件并进行技术交流，在招标文件的框架内签订技术协议。请卖方仔细阅读本技术要求，如在交流中发现卖方不满足本技术要求的情况或一周内未与使用单位联系，买方有权终止合作。

# 第二章  技术要求

## 1、项目介绍

来自新区以及老区顺丁橡胶生产装置的生产废气，在废气处理系统的催化燃烧反应器中内在催化剂的作用下，与氧气反应转化为二氧化碳和水，废气得以净化，使得装置废气的排放指标达到规定的污染物排放限值，不产生刺激性异味，达到保护周边大气环境的目的。

## 2、买方的基础条件

2.1使用装置简介

买方化工三厂有两套顺丁橡胶制品装置。两套装置生产规模均为8万吨/年、三条生产线，主要产品牌号为BR-9000。为保证废气达标排放，顺丁橡胶装置建设了尾气处理系统， PK-2301、PK-301为两套橡胶装置各自的尾气预处理系统，总处理能力为120000Nm3/h。在尾气处理系统中的催化燃烧反应器R-2381内，待净化的废气自下向上通过催化剂层，废气中的有机物在催化剂的作用下，与氧气反应转化为二氧化碳和水，废气得以净化并达到规定的污染物排放限值。经过催化净化后的高温洁净废气再通过E-2381用于加热从常温待净化的有机废气，达到回收热能目的。最后，经过换热降温的洁净废气温度降低到90～150℃左右后，再经过烟囱S-2381直接排放到大气环境（流程简图，见附件1）。

2.2原料条件

橡胶装置废气数据表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 操作范围 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大 | 最小 |  |
| 1 | 废气中污染物浓度 | mg/Nm3 |  |  |  |
|  | 入口正己烷 | mg/Nm3 | 2000 | 200 |  |
|  | 入口非甲烷总烃 | mg/Nm3 | 5000 | 1000 | 2000 |
|  | 入口丁二烯含量 | mg/Nm3 | 300 | 0 | 100 |
|  | 微量顺丁橡胶胶沫 | mg/Nm3 |  |  | 少量，≤20 |
| 2 | 废气气量 | Nm3/h | 2×60000 | 20000 |  |
| 3 | 输送温度 | ℃ | 60 | 40 | 40~60 |
| 4 | 废气入口的水含量 | %（wt） | 2.3 | 0.1 | 0.97 |
| 5 | 废气的分子量 |  |  |  | 29 |

2.3催化燃烧反应器条件

橡胶制品装置废气处理系统设有一台催化燃烧反应器，规格3600X7200X5750㎜，可装填催化剂的最大量为 13 m3。

反应器示意图，见附件2。

反应器详图待卖方中标后，买方提供给卖方。

2.4工艺条件

处理量为：不大于120000Nm3/h。

催化剂起燃温度：不高于320℃

催化剂床层最高温度：不大于560℃。

## 3、对卖方产品的要求

本文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供满足有关标准规范和本文件要求的全新产品。如果本技术要求和有关标准规范发生矛盾，应按下列顺序执行。

（1）中国国家、地区的法律

（2）本技术要求

（3）遵循的标准、规范

（4）卖方的产品标准、规格书和资料

其他不能根据文件的优先顺序确定的矛盾，卖方应以书面形式提交给买方，用于澄清和决定。其它未列出的与所购物资相关的标准、规范，卖方有义务主动提供。所有标准、规范均应为采购期时的有效版本。如果所引用的标准之间不一致或本文件所列遵循的标准、规范与卖方所执行的标准不一致，则按要求较高的标准执行。如果卖方没有以书面形式对本文件的条文提出差异，则意味着提供的物资完全符合本文件要求。

3.1催化剂规格

买方现使用的催化剂为r-Al2O3蜂窝状贵金属催化剂，本次项目由卖方根据买方装置基础条件进行核算，选择催化剂的规格、物性指标（包含该产品执行标准、规格书规定的全部出厂检验指标）。

3.2性能要求

卖方提供的催化剂应满足买方顺丁橡胶制品装置废气处理系统工艺操作条件，并保证达到如下使用效果：

（1）催化燃烧反应器操作平稳，废气浓度与反应器床层温度调节灵敏，不影响买方生产装置的正常运行。

（2）卖方提供的橡胶尾气催化剂不高于320℃时能够起燃，床层温升90℃以上，并且系统运行安全。

（3）催化剂床层最高温度不大于560℃。

（4）废气经处理后应达到以下规定：

| 序号 | 项目名称 | 指标范围 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | ≤100mg/m3 | HJ/T 38 |
| 2 | 非甲烷总烃去除效率 | ≥97% | GB31571 |
| 3 | 氮氧化物 | ≤150mg/m3 | GB31571 |
| 4 | 正己烷 | ≤100mg/m3 | GBZ/T 160.38或HJ734 |
| 5 | 丁二烯 | ≤1mg/m3 | GBZ/T 160.39 |

（5）因无法确定经过催化剂处理后的排放气是否生成其他污染物，要求经过该催化剂处理后排放气中其它特征污染物含量不得超出该GB31571-2015标准中表6规定的限值。

（6）催化燃烧反应后的排放气体应无刺激性异味，且周边相关方无投诉。排气筒臭气浓度≤6000，厂界臭气浓度≤20。（臭气浓度分析执行GB/T 14675）

3.3产品使用寿命要求

卖方供货的催化剂使用寿命至少3年（自催化剂投用之日起计算），使用性能应满足3.2条要求。

3.4产品生产日期要求

产品到货时间应在产品生产日期12个月之内。

3.5安全、环保方面的要求

按照卖方使用说明操作，卖方供货的催化剂不能够对人体及环境产生附加危害，卖方负责提供废催化剂处置方法。

3.6卖方产品质量检验的要求

卖方要有完善的出厂产品质量检验机构及设施，有能力对每批出厂产品按照3.1条规定的规格及物性指标进行检测，有完整、真实的检验记录，对每批产品实现可追溯。

## 4、对卖方投标技术方案的要求

4.1产品制造厂的简介；

4.2产品的特点，专利技术等介绍；

4.3产品的主要原材料、生产工艺简介；

4.4产品的规格、执行标准及典型的同类催化剂出厂检测报告；

4.5产品的物化性质、催化剂载体材质；

4.6产品的使用寿命；

4.7产品的安全技术说明书；

4.8产品使用方案及注意事项；

4.9卖方针对买方要求做的核算及方案；

4.10卖方对技术要求的响应及偏离情况

4.11产品质量保证措施（包括原材料入厂质量、生产过程及出厂质量控制等）

4.12其它补充说明。

## 5、双方的责任义务

5.1买方

5.1.1买方负责组织卖方进行技术交流，在招标文件框架内签订技术协议。

5.1.2买方对卖方资料的完整性 、符合性有权进行检查验收，有权要求卖方对检查不合格的资料进行整改。

5.1.3买方负责对卖方供货的催化剂进行入厂检验，按技术协议中规定的项目进行。买方有权拒收检验结果不满足技术协议要求的货物，所发生的费用由卖方负责。

5.1.4买方负责根据卖方的装填指导文件编写催化剂装填方案，并组织催化剂的装填。

5.1.5买方负责根据卖方的催化剂操作指导文件编制催化剂使用方案（含考核方案），并按程序审批。

5.1.6买方负责提前一周通知卖方代表到装置现场，进行催化剂装填、投用及考核的技术指导和现场见证。

5.1.7买方负责在卖方的指导下按照催化剂使用方案组织催化剂的投用、调整等项工作。

5.1.8买方负责按照第11条约定组织催化剂的考核，并负责操作记录，出具总结报告。

5.1.9买方对催化剂应用效果进行检查，若催化剂投用后，发现异常问题，买方有权停止使用该产品，并通知卖方共同分析原因，确认该产品能否正常使用。

5.1.10买方负责为卖方赴买方现场的工作人员进行安全培训，提供工作方便。

5.1.11买方有权赴催化剂生产现场进行考察，了解该催化剂生产情况，见证产品生产及出厂检验，买方见证不能免除卖方的责任。

5.1.12买方赴卖方催化剂生产现场见证期间，发现卖方违反本技术要求的问题，卖方负责整改，以保证供货质量，若卖方实施整改措施被证明无法满足供货质量要求，买方有权解除合同。

5.2卖方

5.2.1卖方在中标后立即联系买方联系人,并于1周内赶赴买方现场进行技术交流,提供技术文件,与买方签订技术协议。

5.2.2卖方应向买方通报产品生产进度和质量情况。卖方负责按照第7、8条约定供货。

5.2.3参与买方催化剂装填、催化剂使用方案的编制。

5.2.4卖方接到买方通知后，负责派有经验的技术人员及时赶赴买方生产现场，进行催化剂装填技术指导及见证。

5.2.5卖方技术人员负责给买方生产操作人员进行催化剂技术使用培训。

5.2.6卖方人员参加买方催化剂投用及调整，参与催化剂投用过程中存在问题的分析、确认，提出解决意见。

5.2.7卖方应按照买方通知，派专家赴买方现场参加买方组织的催化剂考核，并参与考核数据及考核结果的确认。

5.2.8卖方负责提供买方第9条约定的技术服务。

5.2.9卖方根据买方要求，负责安排买方人员赴催化剂生产现场进行考察见证，并为赴卖方的工作人员的工作提供方便，提供相关见证文件。

5.2.10卖方赴买方的工作人员要接受买方的HSE培训，遵守买方的HSE管理制度，如果卖方工作人员违反买方管理制度，造成伤害或事故，由卖方负责，对买方造成的损失，由卖方负责赔偿。

## 6、资料交付

## 6.1买方负责提供资料：卖方中标后，赴买方技术交流期间，买方负责提供反应器的详图，及其它必要的基础资料。

## 6.2卖方负责按照如下约定提供技术文件：

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 数量及版式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件规定的投标人资格文件（营业执照复印件等） | 中标后1周内 | 2份纸版，1份电子版 |  |
| 2 | 招标文件规定的生产厂资格文件 | 中标后1周内 | 2份纸版，1份电子版 | （代理商提供） |
| 3 | 招标文件规定的业绩证明材料 | 中标后1周内 | 2份纸版，1份电子版 |  |
| 4 | 第4条规定的招标技术方案 | 中标后1周内 | 2份纸版，1份电子版 |  |
| 5 | 催化剂的清洗或活化指导书 | 中标后2周内 | 2份纸版，1份电子版 |  |
| 6 | 产品使用说明书（含催化剂装填、操作指导书） | 中标后2周内内 | 2份纸版、扫描件 |  |
| 7 | 产品检验单/产品合格证 | 随产品 | 3份/批，纸版 |  |
| 8 | 其它需要提供的文件 | 符合项目进度 | 2份/，纸版 |  |

## 7、供货范围

买方反应器的最大催化剂装填量为13立方米，卖方负责根据买方基础条件及性能要求进行核算,提出投标催化剂的装填量。卖方催化剂的供货数量要满足卖方核算的装填数量。卖方负责提供催化剂装填所需的密封材料和必要的支架、专用工具等。

## 8、包装运输及交付

卖方供货橡胶尾气装置催化剂，产品外包装上有明显牢固的标志，内容包括：产品名称、商标、制造商、公司地址、生产日期及批号、净含量。交货时间以招标公示要求为准。卖方的外包装材料要保证装填前催化剂不能受潮和接触灰尘污染，不能破损。

## 9、卖方提供的技术服务

9.1卖方负责对橡胶尾气装置催化剂的使用情况进行跟踪分析，给买方提供指导意见。

9.2在买方使用橡胶尾气装置催化剂出现问题时，卖方保证在接到通知2小时内给予电话支持，根据买方要求，48小时内赶到买方现场提供技术服务支持。

## 10、卖方保证

## 10.1卖方保证针对本技术要求提供的文件资料真实有效，应清晰明了、具有指导性及可操作性。卖方保证催化剂及资料按买方要求时间及时提供。

## 10.2 卖方保证所提供橡胶尾气装置催化剂满足3.1规定的检测指标要求。

## 10.3卖方保证使用其橡胶尾气装置催化剂后能够满足3.2和3.3条款规定的性能保证和使用寿命。

## 10.4卖方保证严格按照第7、8条款的要求进行供货。

## 10.5卖方保证按照第9条款约定的内容进行技术服务，出现问题及时到达现场，提出解决意见。

## 10.6卖方保证严格履行5.2条款对卖方的责任义务要求。

## 11、考核验收

## 11.1买方对卖方提供资料完整性、有效性进行检查验收。

## 11.2卖方橡胶尾气装置催化剂到达买方现场后，买方按3.1规定的质量指标进行化验分析。按第7、8条款进行验收交付时间、数量、生产日期、外包装标志等内容。

## 11.3卖方供货的橡胶尾气装置催化剂投用前，买方负责将顺丁橡胶制品装置调整稳定运行72小时，对相关工艺参数数据进行收集并做好记录，买卖双方共同确认。

11.4按第11.3条执行完毕后，买方按照批复的方案投运催化剂，达到稳定状态后，并按计划进行排放气分析，废气排放指标需达到3.2（4）条要求，双方共同确认。

11.5如果卖方供货的催化剂投入运行后，在使用方案约定时间内，由于卖方原因,买方尾气处理系统未能稳定运行，或释放出刺激性气味，买方有权停运该催化剂，双方共同分析原因，制定整改、调整方案，如果该整改、调整方案经过买方批准后,买方将另行安排投用，如果买方不接受该调整、整改措施，买方将有权终止使用该催化剂。

11.6如果按11.4条要求，买方装置运行稳定。双方商定考核时间：

（1）对于已有成功工业化使用业绩的催化剂，进行一次性考核，时间安排在装置投运且稳定运行后3个月之内，考核时间为一周。如果由于买方原因需要推迟考核时间，最多推迟3个月。

（2）对于仅有侧线试验业绩的催化剂，需进行二次考核，第一次安排在装置稳定后3个月之内，考核时间为一周。如果由于买方原因需要推迟考核时间，最多推迟3个月。第二次考核安排在第一次考核通过（达到考核方案约定的全部指标要求）后3个月内，考核时间为一周。如果由于买方原因需要推迟考核时间，最多推迟3个月。

11.7催化剂考核期间，买方负责做好考核记录，操作工艺条件满足数据以买方装置仪表指示为准，分析数据以买方质检中心、环保监测站分析数据为准，双方对考核记录进行确认。

11.8买方对橡胶尾气处理系统排放气污染物的分析考核，重点为3.2（4）规定的项目，如果买方发现排放气含有3.2（5）中规定的特征污染物，可根据需要，补充考核方案，挑选相应的项目进行考核。

11.9如果需要，根据买方安全环保管理部门要求，补充考核方案，按照国家现行有效的标准规范进行3.2（6）的考核。

11.10投用考核结束后，按照考核期间采集的数据记录进行分析，结果满足考核方案要求的，则该卖方供货的催化剂考核通过，否则认为该催化剂没有通过考核。

## 12、违约责任

12.1 如在中标后一周内的交流中发现卖方存在不满足本技术要求的情况或一周内未与使用单位联系，买方有权终止合作。

12.2 如橡胶尾气装置催化剂入厂检验不满足3.1条要求的，买方有权退货，买方不支付合同款。

12.3 如果按照11.5条约定,买方决定终止使用该催化剂，买方将不予支付相应货款。

12.4 如果按照第11条进行考核，由于卖方的原因，考核结果不能满足考核方案规定的考核指标要求，买方将不支付催化剂合同余款。

12.5卖方的催化剂经过买方按11条约定组织的考核,考核通过后,则进入质保期(质保期为考核通过之日起12个月),质保期内如果由于卖方原因,催化剂的性能不能满足本技术要求的规定（必要时将重新组织考核）,买方将不支付合同规定的质保金。

12.5卖方的催化剂通过质保期后，如果由于卖方原因，催化剂的使用寿命不能满足3.3条规定，由卖方负责无偿整改，直至满足要求。

12.6 由于卖方原因给买方造成损失，由卖方负责赔偿。

## 13、保密

在合同履行期间，卖方所获得的一切原始资料及在服务过程中所取得的与履行合同有关的买方既有工作成果及相关资料属买方所有，卖方负有保密义务。未经买方书面同意，卖方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密信息包括但不限于图纸、图表、数据等。如果由于卖方原因，造成泄密给买方带来损失，买方有权通过法律途径向卖方追偿。

## 14、知识产权

因执行本合同的需要，卖方提供的产品、技术资料，应保障买方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等情况。若发生侵害第三方权利的情况，卖方负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给买方造成损失的应给予赔偿。

## 15、联系人

买方联系人张丽丽，电话：0459-6707901  15004571840

卖方要提供技术服务联系人，联系电话、手机及邮箱等。

## 16、其它

本文件涉及对卖方有关商务方面的要求，如与实际谈判或招标文件中商务部分有矛盾，以后者为准。未尽事宜双方友好协商解决。

## 17、附件

## 附件1：工艺流程简图

## 附件2：反应器示意图

附件1

附件2

反应器示意图