大庆石化公司腈纶装置使用的延迟树脂

招标采购技术要求

编制：

审核：

审批：

大庆石化公司腈纶厂

年  月  日

大庆石化公司腈纶装置使用的延迟树脂

招标采购技术要求

本项目约定中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司为买方，投标方为卖方。

# 第一章  产品标准及使用业绩要求

## 1、产品标准要求

1.1产品执行国家标准时，提供相关国家标准复印件；

1.2产品执行企业标准时，需提供经地方政府部门备案的有效的企业标准。

1.3企业标准规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

1.4生产厂企业标准中的检测方法要执行第二章技术要求2.1条约定相应的国家标准或行业标准。如2.1条包含有执行非国家标准、行业标准的检测项目，入厂检测以2.1条规定的检测方法为准。

## 2、使用业绩要求

参与投标的产品要有国内同类装置（以NaSCN为溶剂的湿法腈纶纺丝工艺）的使用业绩，业绩包括用户联系方式、用户评价报告，用户评价报告内容包括装置名称、使用时间、年用量及使用效果（至少是合格），需加盖公章。

## 3、其他要求

3.1卖方中标后一周之内向大庆石化公司腈纶厂提供资质文件并赴大庆石化公司进行技术交流，在招标文件的框架内签订技术协议作为代储协议的附件。

3.2对于首次在大庆石化公司腈纶装置使用的产品，根据技术协议按装置试用来进行考核标定，标定结束后腈纶厂负责出具试用总结报告，结果合格后方可付款。

第二章  技术要求

## 1、项目介绍

大庆石化分公司腈纶装置回收延迟污水工艺要求有延迟树脂进行除杂，该工序应用的延迟树脂要求满足现有装置的工艺要求，硫氰酸钠水溶液除杂率达到72%以上，以利于装置溶剂整体含杂处于较低的水平。

## 2、三剂规格要求

2.1三剂规格及标准要求

延迟树脂物化性能指标

| 检测项目 | 单位 | 控制指标 | 分析方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 淡黄色珠粒 |  |
| 含水量 | %（质量分数） | 38.0-46.0 | GB/T 5757 |
| 湿视密度 | g /ml | 0.70-0.75 | GB/T 8331 |
| 湿真密度 | g /ml | 1.05-1.25 | GB/T 8330 |
| NaSCN损失率 | %（质量分数 | ≤9 | Q/DDDC002-2014 |
| NVI脱除率 | % | ≥72 | Q/DDDC002-2014 |

注：卖方除满足上述指标外，还必须满足其自身企标中的指标要求。

2.2性能要求

①使用卖方的延迟树脂，保证延迟塔的正常运行，各工艺指标在装置工艺卡片要求范围内。

②使用卖方的延迟树脂，保证物料进入后续单元后，生产运行平稳，不对设备平稳运行造成异常影响。

③卖方保证过延迟树脂与装置内使用的白钢、碳钢等材质不发生化学反应，不会对系统设备（釜、泵、罐、冷换设备）造成任何腐蚀。

2.3产品保质期要求

产品生产出厂之日后保质期二年以上。交货时，交付产品的生产时间不得超过4个月，否则给予退货。

2.4安全、环保方面的要求

卖方对买方的延迟树脂使用及废弃处理进行安全环保技术指导。延迟树脂运输途中出现安全、环保相关问题由卖方负责。

2.5卖方产品质量检验的要求

卖方要有完善的出厂产品质量检验机构及设施，有能力对每批出厂产品按照执行标准进行检测，有完整、真实的检验记录，对每批产品实现可追溯。

2.6本技术要求提出的指标要求与厂商所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

## 3、资料交付

卖方负责按照如下约定提供技术文件：

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 数量及版式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产企业简介、资质文件 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 2 | 产品说明书 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 3 | 安全技术说明书 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 4 | 延迟树脂标准 | 投标书 | 2份/，纸版 |  |
| 5 | 业绩证明 | 投标书 | 2份/，纸版 |  |
| 6 | 产品检验单/产品合格证 | 随产品 | 3份/批，纸版 |  |
| 7 | 其它需要提供的文件 | 投标书 | 2份/，纸版 | 若有则提供 |

注：中标一周后，供应商需向使用单位（生产厂技术科）提供以上资料一份。如卖方不能提供按要求以上资料，买方有权拒绝收货，并不支付买方合同款。（此时提供的产品检验单可以是近期生产随机批次的典型化验单，不一定是供货批次）

## 4、包装运输要求

卖方所供货物的包装、运输要满足以下约定：

4.1产品外包装要符合相关国家标准、行业标准的规定，产品在运输、储存过程中不会破损、产品不被污染，产品标识不被破坏。

4.2产品包装为25Kg/袋。外包装标识清晰，标识内容至少包括产品名称、商标、制造商厂址、制造商名称、生产日期及批号、净含量。

4.3危险化学品包装要符合《GB 12463-2009 危险货物运输包装通用技术条件》。

4.4危险化学品包装标识要符合GB-190规定。

4.5危险化学品的运输要符合国家相关规定，需办理相关《道路危险货物运输许可证》。

4.6如果卖方供货产品不能满足4.1、4.2、4.3、4.4、4.5条约定，买方有权退货，并不支付卖方合同款。

## 5、检验和试验

5.1卖方供货的产品生产厂要有完善的产品检验机构，可对出厂产品按批次进行检验，保证出厂产品质量，并实现可追溯。

5.2买方有权赴卖方生产单位进行产品出厂检验见证，买方的见证不能免除卖方的责任。卖方要为买方赴卖方生产现场的工作人员提供方便，提供相应质量证明文件和记录。

5.3产品运抵买方后，买方质检中心负责入厂质量检验。

5.4如果卖方对买方检测结果持有异议，可委托第三方有资质的检测机构进行检测，该检测机构的选择要经过买卖双方共同确认，按照第三方检测结果执行。检测发生的费用由责任方负责。

## 6、技术服务

买方使用卖方产品期间出现问题，卖方技术人员保证在接到买方通知2小时内通过电话或邮件提供技术支持。如买方有需要，卖方将根据买方要求，于48小时赶到买方现场提供技术服务。

买方为卖方赴买方现场的技术服务人员提供必要的工作方便，卖方赴买方现场的技术服务人员要接收买方的入厂安全教育，遵守买方的HSE管理规定。如果卖方人员违背买方HSE规定，造成事故或人身伤害，责任由卖方负责，造成的损失，由卖方负责赔偿。

## 7、违约条件

7.1如入厂的三剂满足不了2.1条款规定的质量指标，或不满足2.3条款规定的保质期限，买方均有权退货。不满足第4条款中交付时间、数量、生产日期、外包装标志等内容，卖方应立即整改或换货，因此影响生产或产生异常影响的，卖方赔偿所有损失。

7.2在正常使用过程中，按2.2条款进行考核验证，如因三剂原因影响了买方生产，或在考核期内达不到预期效果，买方有权终止使用，消耗的三剂不予付款，剩余三剂卖方自行处理。由此对买方造成的各项损失由卖方负责。

7.3如因买方原料及操作原因影响使用效果，由买方负责相关责任。

7.4如卖方不能按照第3和6条款规定的内容负责相应工作，则买方有权终止合作，卖方不能列入合格供应商。

## 8、保密

在合同履行期间，卖方所获得的一切原始资料及在服务过程中所取得的与履行合同有关的买方既有工作成果及相关资料属买方所有，卖方负有保密义务。未经买方书面同意，卖方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密信息包括但不限于图纸、图表、数据等。如果由于卖方原因，造成泄密给买方带来损失，买方有权通过法律途径向卖方追偿。

## 9、知识产权

因执行本合同的需要，卖方提供的产品、技术资料，应保障买方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等情况。若发生侵害第三方权利的情况，卖方负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给买方造成损失的应给予赔偿。

## 10、技术联系人及联系方式

10.1卖方要提供技术服务联系人，联系电话、手机及邮箱等。

10.2买方的技术联系人及联系方式

孙松义   0459-6761639   ssy0459@126.com

## 11、其它

未尽事宜双方友好协商解决。