大庆石化公司ABS装置使用的乳糖

招标采购技术要求

大庆石化公司化工三厂

年  月  日

大庆石化公司ABS装置乳糖技术要求审批表

| 职务 | 签字 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 车间技术人员 |  |  |
| 车间工艺主任 |  |  |
| 分厂技术科长 |  |  |
| 分厂主管领导 |  |  |

大庆石化公司ABS装置使用的乳糖

招标采购技术要求

本项目约定中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司为买方，投标方为卖方。

# 第一章  产品标准及使用业绩要求

## 1、产品标准要求

1.1产品执行国家标准时，提供相关国家标准复印件；

1.2产品执行企业标准时，需提供经地方政府部门备案的有效的企业标准。

1.3企业标准规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

1.4生产厂企业标准中的检测方法要执行第二章技术要求2.1条约定相应的国家标准或行业标准。如2.1条包含有执行非国家标准、行业标准的检测项目，入厂检测以2.1条规定的检测方法为准。

1.5进口产品需提供产品规格书。

## 2、使用业绩要求

卖方供货的产品使用业绩要求在大型石油化工企业内，同类年产8万吨及以上规模的ABS装置成功使用2年。附用户清单、联系方式及用户评价报告（盖章），对应用户至少两笔合同复印件。用户评价报告内容包括使用装置名称、装置规模、使用时间、添加位置、使用量、使用效果及使用结论等。

## 3、其他要求

3.1对于首次使用其产品的卖方，中标后，需免费提供500g样品到买方研究机构进行小试试验。若小试发生费用时由卖方自理，小试剩余样品由卖方负责回收。

3.2通过小试试验的厂家，需再进行3吨的装置使用验证，验证合格后方可执行中标结果剩余量。

3.3 若未通过小试试验或装置验证不合格，将不付款并终止合同，造成的损失由卖方负责，并重新招标。

3.4卖方中标后一周之内向大庆石化公司化工三厂提供资质文件并赴大庆石化公司进行技术交流，在招标文件的框架内签订技术协议作为代储协议的附件。

# 第二章  技术要求

## 1、项目介绍

化工三厂ABS装置于1997年投料试车，引进韩国锦湖公司的专利技术。采用乳液接枝—本体SAN掺合法生产ABS颗粒，ABS粉料采用乳液接枝聚合工艺，该工艺是以丙烯腈、丁二烯、苯乙烯为主要原料的三元共聚过程。2005年10月，装置完成10万吨/年的改扩建工作。乳糖和其它药剂配制成活化剂用于ABS装置聚合反应。

## 2、三剂规格要求：

2.1三剂规格及标准要求

| 项目 | 质量指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 白色粉末或结晶粉末 | 目测 |
| 纯度，%(质量分数) | ≥99.7 | GB 25595 |
| 水含量，%(质量分数) | ＜0.1 | GB 5009.3 |

注：卖方除满足上述指标外，还必须满足其自身企业的指标要求。

2.2性能要求(ABS装置涉及保密，具体工艺指标待中标后提供给卖方）

①使用卖方的乳糖，保证接枝聚合反应的正常运行，各工艺指标在装置要求范围内。

②使用卖方的乳糖，保证生产出的接枝胶乳指标满足工艺要求。

③使用卖方的乳糖，保证接枝胶乳进入后续单元后，生产运行平稳，不对设备平稳运行造成异常影响。

④使用卖方的乳糖，对下游过程无异常影响。保证ABS颗粒产品各项指标不低于现有水平。

⑤卖方提供的乳糖，在保证ABS750A产品性能的同时，能够满足《ABS装置工艺卡片》中其它牌号产品的生产和性能要求。必要时可到第三方有资质的单位进行检测确认，发生费用由卖方负责。

| 名称 | 项目 | 单 位 | 指 标 | 分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABS颗粒 750A | 悬臂梁冲击强度：NI | J/m | ≥175 | ASTM D256 |
|  | 拉伸强度：TS | MPa | ≥42 | ASTM D638 |
|  | 熔体质量流动速率MI | g/10min | 25～36 | GB/T 3682 |
|  | 洛氏硬度：Hard | R | ≥100 | ASTM D785 |
|  | 热变形温度：HDT | ℃ | ≥78 | ASTM D648 |

⑥卖方保证乳糖与装置内使用的白钢、碳钢等材质不发生化学反应，不会对系统设备（釜、泵、罐、冷换设备）造成任何腐蚀。

⑦卖保证乳糖在正常使用过程中，不与装置系统组分发生异常反应，不会产生结晶析出堵塞泵体、管线的现象。

2.3运行周期要求

投用卖方产品，在买方装置剂种切换时不产生结晶、变色、沉淀等现象，不影响买方产品质量，不能影响装置正常的生产运行周期。

2.4产品保质期要求

在干燥、阴凉的保存条件下保质期在1年以上。交货时，交付产品的生产时间不得超过4个月，否则给予退货。

2.5安全、环保方面的要求

卖方对买方的乳糖使用及废弃处理进行安全环保技术指导。乳糖运输途中出现安全、环保相关问题由卖方负责。

2.6卖方产品质量检验的要求

卖方要有完善的出厂产品质量检验机构及设施，有能力对每批出厂产品按照执行标准进行检测，有完整、真实的检验记录，对每批产品实现可追溯。

2.7本技术要求提出的指标要求如与厂商所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

2.8本技术要求提出的指标要求如与厂商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

## 3、资料交付

卖方负责按照如下约定提供技术文件：

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 数量及版式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产企业简介、资质文件 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 2 | 产品说明书 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 3 | 安全技术说明书 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 4 | 乳糖标准 | 投标书 | 2份/，纸版 |  |
| 5 | 业绩证明 | 投标书 | 2份/，纸版 |  |
| 6 | 产品检验单/产品合格证 | 随产品 | 3份/批，纸版 |  |
| 7 | 其它需要提供的文件 | 投标书 | 2份/，纸版 | 若有则提供 |

注：中标一周后，供应商需向使用单位（生产厂技术科）提供以上资料一份。如卖方不能按要求提供以上资料或资料内容不满足要求，买方有权拒绝收货，并不支付卖方合同款。（此时提供的产品检验单可以是近期生产随机批次的典型化验单，不一定是供货批次）

## 4、包装运输要求

卖方所供货物的包装、运输要满足以下约定：

4.1产品外包装要符合相关国家标准、行业标准的规定，应能防雨、防潮，保证产品在运输、储存过程中不会破损、产品不被污染，产品标识不被破坏。

4.2产品外包装标识清晰，标识内容至少包括产品名称、商标、制造商厂址、制造商名称、生产日期及批号、净含量。

4.3包装要求：单件包装净含量25kg。

4.4如果卖方供货产品不能满足4.1、4.2、4.3条约定，买方有权退货，并不支付卖方合同款。

## 5、检验和试验

5.1卖方供货的产品生产厂要有完善的产品检验机构，可对出厂产品按批次进行检验，保证出厂产品质量，并实现可追溯。

5.2买方有权赴卖方生产单位进行产品出厂检验见证，买方的见证不能免除卖方的责任。卖方要为买方赴卖方生产现场的工作人员提供方便，提供相应质量证明文件和记录。

5.3产品运抵买方后，买方质检中心负责入厂质量检验，检验项目包括第2约定的项目和卖方执行标准中未包含在第2条中的项目，买方入厂检验达不到第2条和卖方标准要求时（相同检测项目以高标准为依据），买方有权拒收。

5.4如果卖方对买方检测结果持有异议，可委托第三方检测机构进行检测，该检测机构的选择要经过买卖双方共同确认，按照第三方检测结果执行。检测发生的费用由责任方负责。

## 6、技术服务

买方使用卖方产品期间出现问题，卖方技术人员保证在接到买方通知2小时内通过电话或邮件提供技术支持。如买方有需要，卖方将根据买方要求，于48小时赶到买方现场提供技术服务。

买方为卖方赴买方现场的技术服务人员提供必要的工作方便，卖方赴买方现场的技术服务人员要接收买方的入厂安全教育，遵守买方的HSE管理规定。如果卖方人员违背买方HSE规定，造成事故或人身伤害，责任由卖方负责，造成的损失，由卖方负责赔偿。

## 7、违约条件

7.1如入厂的三剂满足不了2.1条款规定的质量指标，或不满足2.4条款规定的保质期限，买方均有权退货。不满足第4条款中交付时间、数量、生产日期、外包装标志等内容，卖方应立即整改或换货，因此影响生产或产生异常影响的，卖方赔偿所有损失。

7.2在正常使用过程中，按2.2和2.3条款进行考核验证，如因三剂原因影响了买方生产，或在考核期内达不到预期效果，买方有权终止使用，消耗的三剂不予付款，剩余三剂卖方自行处理。由此对买方造成的各项损失由卖方负责。

7.3如因买方原料及操作原因影响使用效果，由买方负责相关责任。

7.4如卖方不能按照第3和6条款规定的内容负责相应工作，则买方有权终止合作，卖方不能列入合格供应商。

## 8、保密

在合同履行期间，卖方所获得的一切原始资料及在服务过程中所取得的与履行合同有关的买方既有工作成果及相关资料属买方所有，卖方负有保密义务。未经买方书面同意，卖方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密信息包括但不限于图纸、图表、数据等。如果由于卖方原因，造成泄密给买方带来损失，买方有权通过法律途径向卖方追偿。

## 9、知识产权

因执行本合同的需要，卖方提供的产品、技术资料，应保障买方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等情况。若发生侵害第三方权利的情况，卖方负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给买方造成损失的应给予赔偿。

## 10、技术联系人及联系方式

10.1卖方要提供技术服务联系人，联系电话、手机及邮箱等。

10.2买方的技术联系人及联系方式

张丽丽   0459-6707901   zhangll-ds@petrochina.com.cn

## 11、其它

未尽事宜双方友好协商解决。

## 12、附件

无

# 第三章  资质要求

## 1、生产企业资质要求

供货商为生产企业时，要求提供资质如下：

（1）营业执照，营业执照经营的项目要包含所供物资或物资类别，为保证供货能力，注册资金在300万元以上；

（2）税务登记证；

（3）组织机构代码证；

（4）银行开户许可证；

（5）质量管理体系认证证书；

（6）需生产企业的年生产能力不少于200吨；

（7）其它证明文件

## 2、代理商资质要求

2.1代理商资质

（1）代理的生产企业出具的委托代理证明；

（2）营业执照；

（3）税务登记证；

（4）组织机构代码证；

（5）银行开户许可证；

2.2代理商需提供代理的生产企业的资质证明，具体按照第1条约定执行。