大庆石化公司化工一厂裂解一套装置使用的

碳三加氢催化剂招标采购技术要求

大庆石化公司化工一厂

2017年1月16日

大庆石化公司化工一厂裂解一套装置使用的

碳三加氢催化剂招标采购技术要求审批表

| 职务 | 签字 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 技术员 |  |  |
| 车间工艺主任 |  |  |
| 分厂技术科长 |  |  |
| 分厂主管领导 |  |  |

大庆石化公司化工一厂裂解一套装置使用的

碳三加氢催化剂招标采购技术要求

本项目约定中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司为买方，投标方为卖方。

# 一、产品标准、使用业绩及其他要求

## 1、产品标准要求

1.1产品执行国家标准时，提供相关国家标准复印件。

1.2产品执行企业标准时，需提供经地方政府部门备案的有效的企业标准。

1.3企业标准（进口标准）规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

1.4进口产品需提供产品规格书。

## 2、使用业绩要求

参与本项目的投标企业需提供2份在国内同类热裂解乙烯装置成功连续使用5年以上（含5年）的业绩证明。每份需包括：

2.1用户应用证明，由应用装置主管工程师签字确认并附联系方式，内容要包括：1）催化剂型号；2）催化剂的运行温度、操作压力以及选择性；3）催化剂装填、卸出时间，其时间跨度达到5年以上，且装填使用期间在2005-2016年之间；4）单床催化剂的累计在线运行时间，要求至少达到36个月；5）催化剂的再生周期，要求至少达到12个月。

2.2供货的商务合同复印件，要求针对上述应用装置提供对应催化剂型号的商务合同。

买方有权利对中标供应商提供的业绩材料进行核实，包括实地考察，如发现卖方提供材料不属实，有权取消中标资格。

## 3、其他要求

1）要求卖方在商务合同签订后3个月内，将符合本技术要求的碳三加氢催化剂足量送达买方物资供应中心总库。

2）本次招标采购建议采用综合评标法，详见下表：

| 项目 | 评审内容 | 满分值 | 评标细则 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 18 | 质量指标 | 4 | 催化剂中钯的质量分数的下限指标小于0.28%得0分；大于等于0.28%，小于0.29%得1分；大于等于0.29%，小于0.30%得2分；大于等于0.30%，小于0.31%得3分；大于等于0.31%得4分。 | 国内企业的企业标准、国外企业的产品规格书。注：该指标一经确认，将作为催化剂的入厂检验指标 |
|  | 性能指标 | 10 | 丙烯选择性保证指标满足本技术文件性能要求，得2分。卖方承诺的保证值：在SOR阶段保证指标提高5%，加2分；MOR阶段指标提高5%，加4分；EOR阶段指标提高5%，加2分。最高加分10分，最低得2分。 | 投标文件，卖方承诺的保证值将作为本项目合同保证值 |
|  | 知识产权 | 2 | 投标产品取得专利技术证书的得2分。 | 相关证明材料复印件 |
|  | 体系认证情况 | 2 | 1、具有ISO 9000（9001）质量管理体系认证证书得1分； 2、具有ISO 14000（14001）环境管理体系认证证书得1分； | 证书复印件 |
| 商务部分 82 | 投标报价 | 65 | Fi=（65-5）-[（Di-D）/D]×100×E Fi：有效投标人报价得分，本项最高得分为65分，最低得分为0分；Di：有效投标人投标报价； D：评标基准价，有效投标报价的算术平均值，有效投标人不少于10家时，去掉最高值和最低值。当Di≤D时，E=0.5；当Di＞D时，E=1 | 投标文件 |
|  | 业绩 | 14 | 具有2份满足本技术文件使用业绩要求的证明文件，得4分；每增加1份，加2分，最高加14分。 | 同一用户的评价报告及对应用户的供货合同视为一份业绩，报告内容符合招标公告要求。 |
|  | 注册资金 | 1 | 注册资金≤500万的得0分；500万＜注册资金≤1000万的得0.5分；1000万以上加1分。 | 投标文件 |
|  | 财务状况 | 1 | 提交经审计合格的上一年度的财务会计报表的得1分。 | 投标文件 |
|  | 售后服务响应 | 1 | 提供满足招标文件要求的售后承诺加1分。 | 投标文件 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 二、技术要求

## 1、项目介绍

聚合级丙烯产品对于甲基乙炔（MA）和丙二烯（PD）含量有严格的要求，而热裂解产生的裂解气中含有一定量的MA、PD，为保证丙烯产品的质量，需要采用加氢催化剂，通过选择加氢，使MA、PD最大量地转化为丙烯，以达到精制丙烯的作用。

## 2、买方的基础条件

2.1使用装置简介

大庆石化公司化工一厂裂解一套装置采用美国斯通—维伯斯特公司专利技术，由日本国日挥株式会社承担工程设计、设备及材料供应，部分公用工程和行政配套设施由大庆石油化工设计院承担。该装置1982年3月动工，1986年6月竣工投产，设计以油田轻烃(LTHC)、石脑油(NAP)和尾油作为裂解原料, 采用顺序流程工艺，年生产乙烯33万吨、丙烯12万吨,还有混合碳四、裂解汽油、混合碳五、裂解燃料油、甲烷、氢气和作为燃料用的混合甲烷燃料气。

2.2原料条件

| 原料名称 | 年用量（2015年数据） |
| --- | --- |
| 轻烃 | 647261t |
| 石脑油 | 69600t |
| 抽余油 | 18164t |
| 尾油 | 48420t |

2.3碳三原料设计组成（混兑前）

| 组成 | 摩尔分数（%） | 摩尔流量（Kmol/h） |
| --- | --- | --- |
| 乙烯 | 0.02 | 0.1 |
| 乙烷 | 0.45 | 2.1 |
| MA+PD | 5.18 | 24.2 |
| 丙烯 | 78.65 | 367.3 |
| 丙烷 | 15.59 | 72.8 |
| 碳四 | 0.11 | 0.5 |
| 合计 | 100 | 467.0 |

2.4碳三原料中杂质含量

| 组成 | 单位 | 含量 |
| --- | --- | --- |
| 水（平均值） | (wt)ppm | ＜300 |

2.5设备条件

裂解一套装置碳三加氢单元有绝热反应器4台，位号为ER-475A/B和ER-476A/B，每台装填量为1.3m3，正常生产状态下采用两段反应器串联，每段都为一开一备。流程示意图如下：

2.6工艺条件

来自脱丙烷塔回流罐EV-442的液相碳三馏分通过EP-470输送到碳三加氢单元，经聚结器EV-475脱除水分后在预热器EH-475C中加热到45℃，配入适量氢气，再进入一段反应器ER-475A/B，物料在EH-475A中冷却到45℃后再进入二段反应器ER-476A/B，最后进入丙烯汽提塔ET-473。

（1）ER-476A操作条件：

| 项目 | 单 位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 进料温度 | ℃ | 30～50 |
| 入口MAPD浓度 | mol% | 0.2～2.0 |
| 操作压力 | MPa | 2.4～2.6 |
| 进料量 | t | 10～25 |
| 配氢量 | Kg/h | 10～30 |
| 液相C3体积空速 | h-1 | 24～30 |

（2）ER-476A进料组成

| 组成 | 摩尔分数（%） |
| --- | --- |
| 丙烷 | 12～22 |
| 丙烯 | 78～85 |
| MA | <2.0 |
| PD | <2.0 |
| 碳二 | <0.5 |
| 碳四 | <2.0 |
| 碳五 | <1.0 |
| 氢气 | <1.5 |

3、对卖方产品的要求

3.1碳三加氢催化剂使用量及供货时间

本次裂解一套装置拟采购碳三加氢催化剂1.3m3，卖方保证催化剂按照双方约定的时间运送至买方化工库。如实际供货时间需要变动，必须事先征得买方同意，否则视卖方违约。如因买方原因供货时间需要变动，则需提前30天通知卖方。

3.2碳三加氢催化剂性能保证要求

1）催化剂在每个运行周期内性能满足下表要求

|  | 第1-2月（SOR） | 第3-8月（MOR） | 第9-12月（EOR） |
| --- | --- | --- | --- |
| 出口MAPD含量 | ≤200ppm | ≤200ppm | ≤200ppm |
| 选择性 | 70% | 60% | 50% |

计算公式：

2）催化剂的使用寿命不少于5年。

3）催化剂运行周期不少于1年。

4）催化剂在使用过程中，不会因为粉化影响碳三加氢系统的正常运行，装置的安全运行不会因为碳三加氢催化剂的使用受到影响。

5）催化剂在正常使用过程中，不会对买方环境安全带来其他风险。

3.3产品保质期要求

在催化剂外包装保持完好、避免阳光直晒的大庆气候条件下，常温下保质期为3年，在此期限内不发生变质现象。

3.4安全、环保方面的要求

产品外包装要符合相关国家标准、行业标准的规定，应能防雨、防潮，保证产品在运输、储存过程中不会破损、产品不被污染，产品标识不被破坏。

碳三加氢催化剂在运输途中出现安全、环保相关问题由卖方负责。

3.5卖方产品质量检验的要求

卖方要有完善的出厂产品质量检验机构及设施，有能力对每批出厂产品按照执行标准进行检测，有完整、真实的检验记录，对每批产品实现可追溯。

## 4、对卖方产品应用方案的要求

4.1产品制造厂的简介

4.2产品的特点，专利技术等介绍

4.3产品的主要原材料、生产工艺简介

4.4产品的规格及执行标准

4.5产品的物化性质

4.6产品的保质期

4.7产品的安全环保性能

4.8产品使用方法及注意事项

4.9卖方针对买方要求做的核算及方案

4.10卖方对技术要求的响应及偏离情况

4.11产品质量保证措施（包括原材料入厂质量、生产过程及出厂质量控制等）

4.12其它补充说明。

## 5、双方的责任义务

5.1买方

5.1.1买方负责进行三剂入厂检验，内容为卖方产品标准(产品规格书)中规定的项目。买方有权拒收检验结果不满足卖方产品标准(产品规格书)中规定的指标的货物，所发生的费用由卖方负责。

5.1.2买方对卖方资料的完整性、符合性有权进行检查验收，有权要求卖方对检查不合格的资料进行整改。

5.1.3对于首次使用的产品，买方负责编制使用方案（考核方案），其使用条件要符合第2条买方基础条件和卖方提供的产品说明，并与卖方共同确认。

5.1.4对于首次使用的产品，买方负责提前一周通知卖方代表到装置现场，进行技术指导和现场见证。

5.1.5买方负责按照第2条买方基础条件，正常负荷下稳定操作，按照双方确认的碳三加氢催化剂考核方案实施，并负责记录。

5.1.6买方对碳三加氢催化剂应用效果进行检查，若碳三加氢催化剂投用后，发现异常，买方有权停止使用该产品或调整使用方案，并通知卖方共同分析原因，确认该产品能否正常使用。

5.1.7买方负责按照第11条要求组织项目考核，并出具考核报告，达到考核目标的产品买方可以继续使用。

5.1.8买方负责为卖方赴买方现场的工作人员进行安全培训，提供工作方便。

5.1.9买方有权赴碳三加氢催化剂生产现场进行考察，了解碳三加氢催化剂生产情况，见证产品生产及出厂检验，买方见证不能免除卖方的责任。

5.1.10买方赴碳三加氢催化剂生产现场见证期间，发现卖方违反本技术要求的问题，卖方负责整改，以保证供货质量，若卖方实施整改措施被证明无法满足供货质量要求，买方有权解除合同。

5.2卖方

5.2.1卖方负责按照第6条约定提供技术资料。

5.2.2卖方应向买方通报产品生产进度和质量情况。卖方负责按照第7、8条约定供货。

5.2.3卖方负责参与审查确认买方的碳三加氢催化剂投用考核方案。

5.2.4卖方负责提供买方第9条约定的技术服务。

5.2.5卖方应按照买方通知，派专家赴买方现场进行操作指导。如进行考核，卖方应参加买方组织的碳三加氢催化剂使用考核，并对考核结果进行确认。

5.2.6卖方负责为买方赴卖方的工作人员提供方便，提供相关见证文件。

5.2.7卖方赴买方的工作人员要接受买方的HSE培训，遵守买方的HSE管理制度，如果卖方工作人员违反买方管理制度，造成伤害或事故，由卖方负责，对买方造成的损失，由卖方负责赔偿。

5.2.8如果卖方对买方入厂检测结果持有异议，可委托第三方检测机构进行检测，该检测机构的选择要经过甲乙双方共同确认，按照第三方检测结果执行。检测发生的费用由责任方负责。

## 6、资料交付

## 6.1买方负责提供资料

招标文件发放同时，卖方按第13条款要求做保密承诺，买方负责提供卖方条款2所涉及的各项工艺指标。

## 6.2卖方负责按照如下约定提供技术文件：

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 数量及版式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产企业简介 | 随投标书 | 2份，纸版 |  |
| 2 | 产品说明书（操作指导书） | 随投标书 | 2份，纸版 |  |
| 3 | 安全技术说明书 | 随投标书 | 2份，纸版、电子版 |  |
| 4 | 企业标准（执行标准） | 随投标书 | 2份，纸版、扫描件 |  |
| 5 | 业绩证明 | 随投标书 | 2份，纸版 |  |
| 7 | 产品应用方案 | 随投标书 | 2份，纸版、电子版 |  |
| 6 | 产品检验单/产品合格证 | 随产品 | 3份/批，纸版 |  |
| 8 | 其它需要提供的文件 | 随投标书 | 2份，纸版 | 若有则提供 |

## 7、供货范围

技术规格按标准要求执行，供货数量以大庆石化公司招标文件为准。

## 8、包装运输及交付

卖方产品产品外包装上有明显牢固的标志，内容包括：产品名称、商标、制造商、公司地址、生产日期及批号、净含量。交货时间以招标公示要求为准。卖方交货时，交付产品的生产时间不得超过6个月。

## 9、卖方提供的技术服务

9.1碳三加氢催化剂投用技术服务

9.1.1卖方接到买方通知后，负责派有经验的技术人员及时赶赴买方生产现场。

9.1.2卖方技术人员负责给买方生产操作人员进行碳三加氢催化剂安全使用培训。

9.1.3卖方人员参加买方碳三加氢催化剂投用，参与碳三加氢催化剂投用过程中存在问题的分析、确认，提出解决意见。

9.2售后服务

9.2.1卖方负责对碳三加氢催化剂的使用效果进行跟踪，并根据工艺运行情况对碳三加氢催化剂的使用情况进行分析与评价，每季度提供一份服务报告，半年组织一次会议，回顾和评估药剂使用效果。

9.2.2在买方使用碳三加氢催化剂出现问题时，卖方保证在接到通知24小时内给予电话支持，根据买方要求，48小时内赶到买方现场提供技术服务支持。

## 10、卖方保证

## 10.1卖方保证针对本技术要求提供的文件资料真实有效，并按买方要求时间及时提供。

## 10.2 卖方保证所提供碳三加氢催化剂满足产品指标要求。

## 10.3卖方保证使用其碳三加氢催化剂后能够满足3.1和3.2条款规定的性能保证和运行周期要求。

## 10.4卖方保证针对第4条款要求提供的资料，应清晰明了、具有有效指导性及可操作性。

## 10.5卖方保证严格按照第7、8条款的要求进行供货。

## 10.6卖方保证按照第9条款约定的内容进行技术服务，出现问题及时到达现场，提出解决意见。

## 10.7卖方保证严格履行5.2条款对卖方的责任义务要求。

## 11、考核验收

## 11.1买方对卖方提供资料完整性、有效性进行检查验收。

## 11.2卖方碳三加氢催化剂到达买方库房后，买方按规定的质量指标进行化验分析。按第7、8条款进行验收交付时间、数量、生产日期、外包装标志等内容。

## 11.3对于在买方裂解一套装置已有使用业绩，且考核结果达到本技术要求的产品，验收合格、使用单位投用并出具使用合格证明后，按照11.3.4条通过考核的方式付款。对于首次使用的碳三加氢催化剂产品，中标人需在接到中标通知书30天内与买方进行技术交流，按照本技术要求6.2条款提供相关资料的电子版，买、卖双方在招标文件的框架内签订技术协议，并由买方组织考核，考核结果作为催化剂付款的依据，考核过程按照以下条款执行。

## 11.3.1卖方供货的碳三加氢催化剂投用前，买方负责保证裂解一套装置按照第2条基础条件要求稳定运行，对相关工艺参数数据进行收集并做好记录，甲乙双方共同确认。

11.3.2第11.4条执行完毕后，买方按照使用方案投用碳三加氢催化剂，并按计划进行检验分析，做好相关记录，碳三加氢催化剂正常注入后即开始考核，考核时间为3个月。考核期间买方负责采集数据与使用前进行对比分析，操作数据以买方装置仪表指示为准，分析数据以买方质检中心分析数据为准，双方对考核记录进行确认。

## 11.3.3如果碳三加氢催化剂使用效果达不到性能保证要求时，经双方共同分析原因，如果为碳三加氢催化剂原因，则终止使用。如果为买方操作原因，则在买方生产调整正常后，根据分析结果另行安排使用及考核，考核时间控制在5个月以内。

11.3.4投用考核结束后，按照考核期间所采集的数据记录进行计算及分析，由买方编制使用总结（考核报告），作为买方使用该碳三加氢催化剂的评价结果。考核结果作为催化剂付款的依据，达到技术要求SOR、MOR阶段全部条款的为通过考核，买方一次性支付卖方90%的货款，剩余10%货款作为质保金，于催化剂投用1年后根据催化剂的运行效果支付。考核结果若没有达到技术要求SOR、MOR阶段全部条款，则认为没有通过考核，不予付款。

注：从催化剂投用到考核的期间内，若没有因为催化剂原因造成催化剂中断使用，则认定催化剂的装填寿命、再生周期、累计运行寿命暂时满足本技术要求，以保证付款程序的执行。

11.4针对已有成功使用业绩的碳三加氢催化剂，一旦出现异常问题或使用效果达不到本技术要求条款时，卖方有义务派遣技术服务人员赶到买方现场，双方共同查明原因，必要时买方有权重新组织产品性能考核，考核结果作为商务处理的依据。如果问题原因为碳三加氢催化剂所致，卖方承担相应责任。如果为买方操作原因，则在买方生产调整正常后重新考核。

12、违约条件

12.1如入厂的碳三加氢催化剂满足不了产品规定的质量指标，或不满足3.3条款规定的保质期限，买方均有权退货。

12.2如碳三加氢催化剂在正常使用过程中，因碳三加氢催化剂原因影响买方生产，或达不到保证效果，买方有权终止使用，消耗的碳三加氢催化剂不予付款，剩余碳三加氢催化剂卖方自行处理。由此对买方造成的各项损失由卖方负责。

12.3如因买方原料及操作原因影响使用效果，由买方负责。

12.4如卖方不能按照第5.2条款规定的内容负责相应工作，或发生问题时推诿责任，买方有权终止合作，卖方不能列入合格供应商。

12.5如卖方不能按照第10条款规定的内容负责相应工作，则买方有权终止合作。

12.6 如卖方供货的催化剂没有在约定的操作条件下实现5年的质保期限，或无法达到约定的性能保证条款，卖方将根据实际运行天数按比例赔偿买方：

M=P×（G-N）/G

M—赔偿金额

P—催化剂总价

G—保证的使用寿命（1825天）

N—催化剂装入处理单元的日期开始后运行的天数

## 13、保密

在合同履行期间，卖方所获得的一切原始资料及在服务过程中所取得的与履行合同有关的买方既有工作成果及相关资料属买方所有，卖方负有保密义务。未经买方书面同意，卖方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密信息包括但不限于图纸、图表、数据等。如果由于卖方原因，造成泄密给买方带来损失，买方有权通过法律途径向卖方追偿。

## 14、知识产权

因执行本合同的需要，卖方提供的产品、技术资料，应保障买方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等情况。若发生侵害第三方权利的情况，卖方负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给买方造成损失的应给予赔偿。

## 15、联系人

买方联系人:

杨咏，电话：0459-6769161  13845988694

张涛，电话：0459-6765517  15845836831

卖方要提供技术服务联系人，联系电话、手机及邮箱等。

## 16、其它

未尽事宜双方友好协商解决。

## 17、附件

无

# 三、资质要求

## 1、生产企业资质要求

供货商为生产企业时，要求提供资质如下：

（1）营业执照，营业执照经营的项目要包含所供物资或物资类别；

（2）税务登记证；

（3）组织机构代码证；

（4）银行开户许可证；

（5）质量管理体系认证证书；

（6）安全生产许可证，或当地安监局出具的相关证明；

（7）其他需要证明的资质文件

## 2、代理商资质要求

2.1代理商资质

（1）代理的生产企业出具的委托代理证明；

（2）营业执照；

（3）税务登记证；

（4）组织机构代码证；

（5）银行开户许可证；

（6）卖方需提供危险化学品经营许可证，或当地安监局出具的相关证明；

2.2代理商需提供代理的生产企业的资质证明，具体按照第1条约定执行。

# 2.3国外生产企业在国内的子公司或分支机构，卖方需出具隶属关系证明。其它资质要求参照2.1代理商资质要求。