大庆石化公司塑料厂全密一装置使用的铬系催化剂

招标采购技术要求

编    制：

车间审核：

技术科审核：

审    批：

2017年 5月27日

目   录

第一章  产品标准及使用业绩要求	2

1、产品标准要求	2

2、使用业绩要求	2

第二章  技术要求	2

1、项目介绍	2

2、买方的基础条件	2

3、对卖方产品的要求	4

4、双方的责任义务	4

5、资料交付	6

6、供货范围	6

7、包装运输及储存要求	6

8、检验和试验	7

9、技术服务	7

10、卖方保证	7

11、考核标定	8

12、违约责任	9

13、保密	10

15、联络方式	10

第三章 资质要求	11

1、生产企业资质要求	11

2、代理商资质要求	11

大庆石化公司塑料厂使用铬系催化剂

招标采购技术要求

# 第一章  产品标准及使用业绩要求

## 1、产品标准要求

1.1对于使用企业标准的卖方，要求提供经地方政府部门备案的有效的企业标准，企业标准中的技术指标检测项目必须包含全部第二章技术要求3.1条约定项目。

1.2企业标准规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

## 2、使用业绩要求

要求提供在UNIVATION公司气相流化床工艺技术装置2012年至今同一用户1份以上销售合同复印件及此用户出具的用户评价报告（盖公章），且卖方供货产品在近2年内无质量不良记录，无装置运行不稳定使用报告记录。用户评价报告至少明确：用户装置为UNIVATION公司气相流化床工艺技术装置、使用该投标产品后生产过相当于DGDB6097牌号的高密度薄膜或相当于DGDB2480牌号的PE80级管材的聚乙烯专用料产品且质量合格，使用过程装置运行平稳，反应系统无结片或装置停车事故的使用结论。投标人应提供用户清单、联系方式。

# 第二章  技术要求

## 1、项目介绍

大庆石化公司塑料厂25万吨/年全密度一装置采用美国UNIVATION公司气相流化床专利技术，于2012年8月建成投产。本次招标的国产催化剂可以替代专利商UG-150铬系催化剂。生产适合用作管材、高密度薄膜的聚乙烯产品。

## 2、买方的基础条件

2.1 使用装置简介

25万吨/年全密度一装置是引进美国Univation公司的气相流化床（unipol）工艺技术，以乙烯为原料、1-丁烯或1-己烯做共聚单体，氧气反加调节分子量，采用铬系催化剂生产适合用作管材、高密度薄膜等的聚乙烯产品。

2.2买方原料条件：

| 名称 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙烯 | 乙烯 | %（体积分数） | ≥99.95 |
|  | 甲烷+乙烷 | %（体积分数） | ≤0.05 |
|  | C3和C3以上组分 | mL/m3 | ≤20 |
|  | 一氧化碳 | mL/m3 | ≤2 |
|  | 二氧化碳 | mL/m3 | ≤2 |
|  | 氧气 | mL/m3 | ≤2 |
|  | 乙炔 | mL/m3 | ≤5 |
|  | 硫（以H2S计） | mL/m3 | ≤1 |
|  | 水 | mg/kg | ≤5 |
|  | 氢气 | mL/m3 | ≤5 |
|  | 甲醇 | mL/m3 | ≤1 |
| 1-丁烯 | 1-丁烯 | %（质量分数） | ≥99.0 |
|  | 正、异丁烷 | %（质量分数） | 实测 |
|  | 异丁烯+2-丁烯 | %（质量分数） | ≤0.6 |
|  | 丙二烯+1，3-丁二烯 | mL/m3 | ≤200 |
|  | 甲基叔丁基醚 | mL/m3 | ≤10 |
|  | 一氧化碳 | mL/m3 | ≤1 |
|  | 二氧化碳 | mg/kg | ≤5 |
|  | 甲醇 | mL/m3 | ≤10 |
|  | 水 | mg/kg | ≤25 |
|  | 硫 | mg/kg | ≤1 |
|  | 丙炔 | mL/m3 | ≤5 |
|  | 总羰基(以乙醛计) | mg/kg | ≤10 |
| 氢气 | 氢气 | %（体积分数） | ≥95.0 |
|  | 甲烷 | %（体积分数） | ≤5.0 |
|  | CO2+CO | mL/m3 | ≤10 |
|  | 水 | mL/m3 | ≤5 |
|  | H2S | mL/m3 | ≤1 |
| 异戊烷 | 异戊烷 | %（质量分数） | ≥95 |
|  | C4+C6 烷烃 | %（质量分数） | ≤2 |
|  | 不饱和烃 | mg/kg | ≤20 |
|  | 水 | mg/kg | ≤20 |
|  | 总硫 | mg/kg | ≤2 |
|  | 不挥发物 | g/100ml | ≤0.001 |
|  | 酸值(以乙酸计) | mg/kg | ≤5 |
|  | 总戊烷 | %（质量分数） | ≥98 |
|  | 甲醇+乙醇 | mg/kg | ≤10 |
|  | 总羰基（以丙酮计） | mg/kg | ≤10 |
|  | 密度 | g/cm3 | 0.619-0.629 |
|  | 外观 | 无色透明液体，无悬浮物 |

2.3工艺条件

| 指 标 | 数 据 |
| --- | --- |
| 反应温度，℃ | 93-103 |
| 反应压力，Kpa | 2100-2400 |
| 乙烯分压，Kpa | 1200～1800 |

## 3、对卖方产品的要求

3.1三剂规格及标准要求

| 分析项目 | 质量指标 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝含量，%(质量分数) | 0.40-1.00 | 卖方标准 | 有机铬催化剂 |
| 铬含量，%(质量分数) | 0.20-0.60 | 卖方标准 |  |
| 或者以下指标: |
| 铬含量，%(质量分数) | 0.80-1.20 | 卖方标准 | 无机铬催化剂 |
| 钛含量，%（质量分数） | 2.50-3.50 | 卖方标准 |  |
| Cr+6，%（质量分数） | 0.60-0.80 | 卖方标准 |  |

3.2性能要求

3.2.1卖方提供的催化剂首次在买方装置上使用, 中标后卖方按买方通知携带资质文件赴大庆石化公司进行技术交流，依据技术要求签订技术协议。为确保买方考核卖方催化剂性能，卖方需免费提供至少5天以上试用量的催化剂在大庆石化研究中心中试装置上试用,试用牌号DGDB6097或 DGDB2480（或卖方指定气相流化床中试装置试用，买方现场见证），中试发生费用由卖方支附。卖、买、中试三方参加中试过程，试用过程装置运行平稳，未见反应器结片、静电异常波动、筛分数据、催化剂活性等指标异常，不影响生产设备的正常运行，为试用合格。合格后方可在买方装置进行试用，按大庆石化公司三剂试用程序进行试用，试用过程需满足本技术要求的所有规定。

3．2．卖方产品最低活性保证值：3000tPE/tcat（满负荷条件下），且活性不得大于18000 tPE /tcat；

3.2.2卖方产品保质期要求：保质期 3年以上。

3.2.3卖方产品要同时满足3.1条约定和卖方产品标准约定的技术指标要求。

3.2.4卖方保证其产品具备良好的流动性能。

## 4、双方的责任义务

4.1买方

4.1.1卖方货物运抵买方后，买方负责入厂检验，检验内容包括本技术要求第二章第3.1条约定和卖方执行标准中未包含在第3.1条中的项目，买方入厂检验后，产品质量达不到以上要求时，买方有权拒收。并负责到货验收后的催化剂妥善保管，存放在阴凉处。

4.1.2对卖方资料的完整性、符合性有权进行检查验收，有权要求卖方对检查不合格的资料进行整改。

4.1.3负责根据卖方提供的催化剂接口条件进行装置配套完善。

4.1.4负责对卖方工作人员进行入厂安全教育，并提供有关安全防护用品。

4.1.5负责按照卖方提供的5条约定文件编制的试用方案。

4.1.6负责按照第2条买方基础条件，正常负荷下稳定操作，买方在卖方的指导下，按照双方确认的试用方案实施，并负责记录。

4.1.7买方有权根据实际运行情况，进行优化调整，达到稳定运行。

4.1.8 负责组织催化剂标定，卖方派代表参加，具体按照第11条规定执行。

4.1.9 如果催化剂投用48小时，虽经买卖双方努力调整，装置生产仍达不到稳定运行，买方有权停止催化剂试用。

4.1.10 买方有权赴乙方产品生产现场进行现场生产、质量检验见证，买方人员应遵守卖方的HSE管理制度，接受卖方的安全培训。

4.2卖方责任及义务

4.2.1卖方负责按照第5条约定提供技术资料。

4.2.2卖方负责按照第6、7条约定供货。

4.2.3卖方负责参与审查确认买方的试用方案。

4.2.4卖方负责提供买方第9条约定的技术服务。

4.2.5卖方参加买方组织的标定考核。

4.2.6卖方负责为买方赴卖方的工作人员提供方便，提供相关生产、质量检验见证条件和文件和记录。

4.2.7卖方赴买方的工作人员要接受买方的HSE培训，遵守买方的HSE管理制度，如果卖方工作人员违反买方HSE管理制度，造成伤害或事故，由卖方负责，对买方造成的损失，由卖方负责赔偿。

4.2.8卖方要有完善的产品检验机构，可对出厂产品按批次进行检验，保证出厂产品质量，并实现可追溯。

4.2.9如果卖方对买方入厂检测结果持有异议，可委托第三方检测机构进行检测，该检测机构的选择要经过买卖双方共同确认，按照第三方检测结果执行。检测发生的费用由责任方负责。

4.2.10当发生索赔时，卖方保留检查当时工艺操作报表和其他有关记录的权利。

## 5、资料交付

5.1卖方标书中要包含如下技术文件（一式3份）：

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂简介 |  |
| 2 | 催化剂安全使用说明书 |  |
| 3 | 产品标准及检验方法 | 要求在有效期内，并盖有政府备案章 |
| 4 | 典型的催化剂产品出厂合格证 | 含典型的出厂检验数据 |
| 5 | 催化剂罐外观尺寸及接口图纸 |  |
| 6 | 操作与注意事项说明书 |  |

5.2卖方中标后应交付如下技术文件：3份，纸版

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 版式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品标准及检验方法 | 中标后一周之内 | 要求在有效期内，并盖有政府备案章 |
| 2 | 产品出厂合格证/钢瓶压力容器检测证书 | 随产品 | 含出厂检验单 |
| 3 | 安全使用说明书 | 中标后一周之内 |  |
| 4 | 操作与注意事项说明书/钢瓶规格及接口图纸 | 中标后一周之内 |  |

## 6、供货范围

技术规格按3.1要求执行，供货数量以大庆石化公司招标办公示为准。

## 7、包装运输及储存要求

7.1产品外包装要符合相关国家标准、行业标准的规定，应能防雨、防潮，保证产品在运输、储存过程中不会破损、产品不被污染，产品标识不被破坏。

7.2产品外包装标识清晰，标识内容至少包括产品名称、商标、制造商厂址、制造商名称、生产日期及批号、净含量。

7.3危险化学品包装要符合《GB 12463-2009 危险货物运输包装通用技术条件》。

7.4危险化学品包装标识要符合GB-190规定。

7.5危险化学品的运输要符合国家相关规定，需办理相关《道路危险货物运输许可证》。

7.6如果卖方供货产品不能满足7.1、7.2、7.3、7.4、7.5条约定，买方有权退货，并不支付卖方合同款。

7.8催化剂盛装于专用的干粉催化剂钢瓶内，采用氮气保护密封包装。

7.9储存条件：盛装在专用钢瓶内的催化剂，应置于阴凉干燥处。

## 8、检验和试验

8.1卖方货物运抵买方后，买方负责入厂检验，检验须符合3.1.1提供的物化性能指标要求。买方入厂检验后，产品质量达不到以上要求时，买方有权拒收。

8.2买方赴卖方生产现场见证期间，发现卖方违反本技术要求的问题，卖方负责整改，以保证供货质量，若卖方实施整改措施被证明无法满足供货质量要求，买方有权解除合同。

## 9、技术服务

9.1卖方根据买方要求，派有关专业技术人员赴买方参加催化剂使用技术指导，与买方共同确定技术方案。

9.2参加催化剂考核标定，签字确认考核标定方案及考核结果。

9.3卖方承诺：在接到买方技术服务需求通知后，卖方技术服务人员48小时内到达买方现场，提供服务。

9.4卖方提供的技术服务为免费服务。

## 10、卖方保证

10.1卖方保证针对本技术要求提供的文件资料真实有效，并按买方招标办要求时间及时提供。

10.2卖方保证所提供催化剂满足3.1条款规定的指标要求。

10.3卖方保证使用其催化剂后能够满足3.2条款规定的性能保证要求。

10.4卖方保证在全密度一装置正常操作条件下，基础条件达到第2条约定，卖方保证催化剂聚合催化剂消耗≤0.33kg cat/t PE，以考核报告为准。

10.5卖方保证在全密度一装置正常操作条件下，基础条件达到第2条约定，在试生产期间，通过调整，产品质量可以达到买方产品管材、高密度薄膜出厂检验标准要求，以买方产品出厂化验单为准。

| 序号 | 分 析 项 目 | 高强度薄膜牌号 技术指标 | 管材牌号 技术指标 | 分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 本色颗粒，无黑粒，无杂质 | 本色颗粒，无黑粒，无杂质 | SH/T1541 |
| 2 | 色粒, 个/kg | ≤20 | ≤20 | SH/T1541 |
| 3 | 熔体质量流动速率，g/10min | 7-13 | 8-14 | GB/T3682 |
| 4 | 密度，g/cm3 | 0.945-0.951 | 0.942-0.948 | GB/T1033.2 |
| 5 | 拉伸屈服应力，MPa | ≥19 | ≥17 | GB/T1040.2 |
| 6 | 拉伸断裂标称应变，% | ≥300 | ≥260 | GB/T1040.2 |
| 7 | 简支梁缺口冲击强度(23℃)，kg/m2 | - | ≥30 | GB/T1043.1 |

10.6卖方保证买方生产装置达到第2条规定基础条件，保证买方装置使用过程生产运行平稳，装置工艺参数符合现执行的工艺卡片指标。装置工艺参数不发生异常波动，不发生静电异常，反应器不结片、不爆聚。以APC或DCS趋势图为准

10.7卖方保证催化剂，不会对相邻设备（压缩机、泵、罐、冷换设备）造成任何腐蚀。

10.8卖方保证提供的催化剂不侵犯第三方知识产权。

10.9卖方催化剂运输途中出现安全、环保相关问题由卖方负责。

## 11、考核标定

11.1买方负责编制催化剂标定方案。标定产品牌号根据买方生产计划情况确定生产及标定其中一个牌号的产品。

11.2 买方负责对标定涉及的计量仪表进行校验，确保准确。

11.3 卖方供货的催化剂投用、买方装置达到稳定运行后（投用催化剂48小时内），经买、卖双方共同确认，开始进行标定考核，标定时间预计为48小时。

11.4标定数据以买方装置仪表数据为准，分析数据以买方原材料检测中心数据为准。

11.5标定过程装置运行平稳性及工艺参数考核，以装置工艺参数符合现执行的工艺卡片指标为准。以APC或DCS趋势图为准。

11.6标定过程装置生产的产品质量，产品质量达到买方产品出厂检验标准第10.5条要求，以买方产品出厂化验单为准。

11.7催化剂消耗的计算方法：

催化剂计量称重：第一罐卖方催化剂用至催化剂加料器低料位报警为标定开始时间，开始接收第二罐卖方催化剂开始使用并消耗直到催化剂加料器再次低料位报警，期间记录产量及催化剂重量；接收卖方第三罐催化剂直到催化剂加料器再次低料位报警，期间记录产量及催化剂重量；预计标定时间约为48小时为标定结束时间。以每个入厂催化剂罐的总重量为基数，标定结束后切换下来空催化剂罐称重，每罐的重量差之和，为标定期间的催化剂总消耗量。

标定期间聚乙烯产品产量，以DCS主控页面APC计算的产量为准。

催化剂消耗(kg/kgPE)=催化剂消耗量kg÷聚乙烯产品产量kg

11.8标定结束后由买方负责标定报告作为催化剂性能考核的依据。标定结果合格纳入合格供应商资格，具有合格供资格的剂再次使用不进行标定考核。

11.9如果试用效果达不到本技术要求时，经双方查明原因，如果为催化剂原因，则终止试用。如果为买方操作原因，则在买方生产调整正常后，再约定时间重新标定。

## 12、违约责任

12.1买方违约责任

12.1.1如因买方违反本协议第3条，责任由买方负责。

12.1.2如催化剂到货，因买方原因造成催化剂损失、性能下降，标定结果达不到本技术要求第10条规定要求，责任由买方负责。

12.2 卖方违约责任

12.2.1如卖方供货的催化剂到货检验结果达不到本技术要求第3条规定要求，买方有权退货、换货或让步放行，退货时合同终止，让步放行时扣违约部分5%违约金。

12.2.2如果买方生产装置达到技术附件规定的基础条件，买方使用卖方催化剂期间买方装置发生工艺波动结片、暴聚、堵塞，生产的聚乙烯产品质量不合格等问题，买方有权停止使用卖方产品、并终止合同，不支付合同款。剩余产品卖方自行处理，同时卖方赔偿对买方所造成的损失，必要时买方组织相关人员开会确定处罚办法。

12.2.3如果标定结果达不到本技术要求第10条约定的保证值，催化剂消耗每升高1%，扣除卖方合同总价2%罚款。

12.2.4如果由于使用卖方供货的催化剂造成压缩机、泵、罐、冷换设备腐蚀，买方不支付卖方合同款。同时卖方赔偿对买方所造成的损失。必要时买方组织相关人员开会确定处罚办法。

12.2.5若卖方提供的催化剂产品发生侵权，由卖方承担全部法律责任，因侵权给买方造成的损失应给予赔偿。

## 13、保密

13.1因执行本合同的需要，卖方提供的产品、技术资料，应保障买方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等情况。若发生侵害第三方权利的情况，卖方负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给买方造成损失的给予赔偿。

13.2在合同履行期间，卖方所获得的一切原始资料及在服务过程中所取得的与履行合同有关的买方既有工作成果、买方使用卖方产品开发新产品工艺技术及相关资料属买方所有，卖方负有保密义务。未经买方书面同意，卖方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密信息包括但不限于图纸、图表、数据等。如果由于卖方原因，造成泄密给买方带来损失，买方有权通过法律途径向卖方追偿。

14、其他

14.1买卖双方就本协议执行过程发生争议，依法向大庆市人民法院提起诉讼。

14.2未尽事宜，双方友好协商。

## 15、联络方式

买方:中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司

通信地址：中国石油大庆石化分公司塑料厂  邮政编码：163714

联 系 人： 范士华  联系电话： 0459-6765747

E-Mail：fansh-slc@petrochina.com.cn

# 第三章 资质要求

投标人要满足以下资质要求。

## 1、生产企业资质要求

（1）营业执照，注册资金在300万元以上

（2）税务登记证

（3）组织机构代码证(如新版三证合一营业执照，2、3项可不提供）；

（4）银行开户许可证

（5）质量管理体系认证书

（6）安全生产许可证

## 2、代理商资质要求

（1）营业执照，（要求注册资金300万元以上）

（2）税务登记证

（3）组织机构代码证(如新版三证合一营业执照，2、3项可不提供）；

（4）银行开户许可证

（5）危险化学品经营许可证

（6）代理授权书和所代理的生产企业资质（同上）。

（7）代理授权书和所代理的产品在中国销售资格的相关文件。