液体抗氧剂1417试用方案

编制:

审核：

批准：

弘润精细化工厂

年     月

液体抗氧剂1417试用方案

为确保产品质量得到保证，规范新原料的试用，提高生产过程控制，特制定本试用方案。

一、试用目的

液体抗氧剂1417在正常生产条件下是否能生产出合格产品。

二、试用时间

试用时间：  年   月   日-   年   月   日

三、试用生产牌号及试用量

试用牌号为液体抗氧剂1417，试用量为  1 吨。

四、三剂技术指标

试用液体抗氧剂1417技术指标要求:

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 无色至淡黄色粘稠状 |
| 2 | 含量（3,5-二叔丁基-4-羟基苄基甲醚） | ≥80% |
| 3 | 闪点（开口） | ≥160℃ |
| 4 | 凝固点 | ＜-5℃ |
| 5 | 密度（20℃） | 0.85-1.0g/cm3 |

供应商提供的原料应符合上表规定的指标，经过化验分析合格的方可进行试用。

五、试用准备工作

试用应具备的条件：

1、配制釜工作正常；

2、所有管线畅通，各设备管线之间连接正常；

3、公用工程供给正常；

4、液体抗氧剂1417之外的原材料及相关配件齐全；

5、各项生产管理制度已落实。

六、三剂配制步骤及试用方法

按照《顺丁橡胶抗氧剂HRK-1415操作规程》的步骤进行。

配制方法简述：常温、常压下，将液体抗氧剂1417和辅助溶剂0217按照一定的比例进行复配混合，搅拌60分钟生产出符合质量指标要求的顺丁橡胶抗氧剂HRK1415,采样化验。

顺丁橡胶抗氧剂HRK-1415产品质量应达到质量标准的要求：

| 序号 | 指标名称 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 无色至淡黄色液体 |  |
| 2 | 闪点（开口），℃≥ | 190 |  |
| 3 | 含量，%≥ | 96.0 |  |

七、试用注意事项

1、严格按照操作规程的步骤进行试用；

2、按照正常投料，共计试用  吨液体抗氧剂1417原料；

3、试用过程生产的顺丁橡胶抗氧剂HRK-1415成品需留样采样化验，合格后方可出厂。

八、试用过程的事故预想及措施

1、急救措施

眼和皮肤接触用大量清水冲洗，必要时就医。吸入，立即将患者移至新鲜空气出，施行人工呼吸。误食后，立即催吐、就医。

2、防护措施

生产设备应密闭，加强通风排毒，穿适当防护服，戴护目镜，选用过滤防毒面具。

3、泄漏处置

须穿戴防护用具进入现场，排除一切火情隐患，现场通风。使用砂石、干砂或其他吸附剂吸附泄漏物，然后铲起放入专用容器内。

- 试用说明

通过试用生产出的顺丁橡胶抗氧剂HRK-1415产品必须符合产品标准和顺丁橡胶抗氧剂HRK-1415用户认可，认为试用合格由最终用户出具试用报告。试用合格，予以结算，试用不合格，试用原料费用由卖方承担。