大庆石化公司水气厂生活水装置使用的煤质颗粒破碎活性炭招标采购技术要求

车间编制：王超

车间审核：

分厂审批：

总共审批：

2017年9月27日

大庆石化公司水气厂生活饮用水装置使用的煤质颗粒破损活性炭招标采购技术要求

生产厂可对三剂卖方的资质要求提出意见，物资供应中心负责汇总完善，提供给招标代理机构。本项目约定中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司为甲方，投标方为乙方。投标人需为生产企业，要满足以下资质要求。

第一章  产品标准及使用业绩要求

1、产品标准要求:

1.1企业标准规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

1.2提供质监部门的检测报告，包括有关生活水安全的有毒物等检测项目。

# 第二章  技术要求

## 1、项目介绍：

煤质颗粒活性炭用于生活水装置碳滤单元，主要起吸附作用，用来去除水中有机物、胶体物质、微生物等。当活性炭吸附一定时间后，吸附作用逐渐下降，不能满足饮用水指标。为确保水质合格率，需要更换新的活性炭从而保证生活水的水质指标。

## 2、三剂规格要求：

2.1三剂规格及标准要求

生活水装置所用的活性炭为煤质颗粒破碎活性炭，具体要求质量指标如下：

| 序号 | 分析项目 | 单位 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | 暗黑色炭素物质，呈颗粒状 | 目视法 |
| 2 | 水分 | % | ≤5 | GB7702.1 |
| 3 | 强度 | % | ≥90 | GB7702.3 |
| 4 | 碘吸附值 | mg/g | ≥950 | GB7702.7 |
| 5 | 亚甲蓝吸附值 | mg/g | ≥155 | GB7702.6 |
| 6 | 装填密度 | g/L | ≤560，≥380 | GB7702.4 |
| 7 | 粒度（1.5～3.5 mm） | % | ≥90 | GB7702.2 |

注：质量指标出自《大庆石化公司水处理药剂质量验收标准》，“净化水装置用煤质颗粒破碎活性炭”的质量指标。

2.2产品保质期要求：外包装不破坏、不曝晒、不雨淋、不潮湿的条件下，保质期1年以上。

2.3本技术要求提出的指标要求如与厂商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

## 3、资料交付

乙方负责按照如下约定提供技术文件：

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 数量及版式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产企业简介 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 2 | 产品说明书 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 3 | 安全技术使用说明书 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 4 | 企业标准 | 投标书 | 2份/，纸版 |  |
| 5 | 产品检验单/产品合格证 | 随产品 | 2份/批，纸版 |  |
| 6 | 省级卫生监督部门出具的《卫生许可批件》 | 投标书 | 2份/，纸版 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》要求 |
| 7 | 卫生行政部门出具的《卫生安全性评价报告》 | 投标书 | 2份/，纸版 |  |

如乙方不能提供按要求以上资料，甲方有权拒绝收货，并不支付乙方合同款。

## 4、包装运输要求

乙方所供货物的包装、运输要满足以下约定：

4.1产品外包装要符合相关国家标准、行业标准的规定，应能防雨、防潮，保证产品在运输、储存过程中不会破损、产品不被污染，产品标识不被破坏。

4.2产品外包装标识清晰，标识内容至少包括产品名称、商标、制造商厂址、制造商名称、生产日期及批号、产品的规格和型号、净含量。

4.3如果乙方供货产品不能满足4.1、4.2条约定，甲方有权退货，并不支付乙方合同款。

## 5、检验和试验

5.1乙方供货的产品生产厂要有完善的产品检验机构，可对出厂产品按批次进行检验，保证出厂产品质量，并实现可追溯。

5.2甲方有权赴乙方/丙方进行产品出厂检验见证，甲方的见证不能免除乙方的责任。乙方要为甲方赴乙方/丙方生产现场的工作人员提供方便，提供相应质量证明文件和记录。

5.3产品运抵甲方后，甲方质检中心负责入厂质量检验，检验项目包括第三章2.1约定的项目和乙方执行标准中未包含在第三章2.1条中的项目，甲方入厂检验达不到第三章2.1条和乙方标准要求时（相同检测项目以高标准为依据），甲方有权拒收。

5.4如果乙方对甲方检测结果持有异议，可委托第三方检测机构进行检测，该检测机构的选择要经过甲乙双方共同确认，按照第三方检测结果执行。检测发生的费用由责任方负责。

## 6、技术服务

甲方使用乙方产品期间出现问题，乙方技术人员保证在接到甲方通知2小时内通过电话或邮件提供技术支持。如甲方有需要，乙方将根据甲方要求，于48小时赶到甲方现场提供技术服务。

甲方为乙方赴甲方现场的技术服务人员提供必要的工作方便，乙方赴甲方现场的技术服务人员要接收甲方的入厂安全教育，遵守甲方的HSE管理规定。如果乙方人员违背甲方HSE规定，造成事故或人身伤害，责任由乙方负责，造成的损失，由乙方负责赔偿。

卖方须提供完整的煤质颗粒活性炭使用方案（包括产品规格、注意事项等）、安全使用说明书、企业标准，本技术要求生效后，立即交付。

## 7、保密

在合同履行期间，乙方所获得的一切原始资料及在服务过程中所取得的与履行合同有关的甲方既有工作成果及相关资料属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密信息包括但不限于图纸、图表、数据等。如果由于乙方原因，造成泄密给甲方带来损失，甲方有权通过法律途径向乙方追偿。

## 8、知识产权

因执行本合同的需要，乙方提供的产品、技术资料，应保障甲方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等情况。若发生侵害第三方权利的情况，乙方负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给甲方造成损失的应给予赔偿。

## 9、考核验收

9.1  煤质颗粒活性炭正常装填，并于投入运行3个月后进行试用标定，标定时间为3天。试用期间对相关工艺参数制表记录。试用结束后由甲方编制试用总结作为活性炭性能考核和付款的依据。

9.2  如试用效果达到规定要求，即为试用成功，卖方则具备纳入合格供应商资格。

9.3  如果活性炭试用效果达不到要求时，经双方查明原因，如果为活性炭原因，则终止试用。如果为买方操作原因，则在买方生产调整正常后，在约定时间重新试用。

10、违约条件

10.1乙方保证所提供的煤质颗粒活性炭应符合《生活饮用水卫生监督管理办法》要求，否则甲方有权退货。

10.2 如煤质颗粒活性炭满足不了规定质量指标，甲方有权退货。

10.3如因煤质颗粒活性炭原因影响甲方生产，或药剂在考核期内达不到预期效果，甲方有权终止药剂使用，消耗的三剂不予付款。由乙方原因造成的直接经济损失由乙方赔偿。

10.4 如因甲方原料及操作原因影响使用，责任由甲方负责。

10.5经双方协商扣留总合同款的10%作为质量保证金，质量保证期为12个月，在质量保证期内活性炭性能指标达到本技术要求约定指标，甲方将质量保证金支付给乙方，并将乙方纳入为合格的分承包方。

## 10.6未尽事宜，双方友好协商。