附件：

大庆石化公司水气厂生活水装置使用的聚氯化铝

招标采购技术要求

生产厂可对三剂卖方的资质要求提出意见，物资供应中心负责汇总完善，提供给招标代理机构。投标人须是生产企业，要满足以下资质要求。

# 资质要求

投标人须是生产企业，要满足以下资质要求。

## 1、生产企业资质要求

投标人提供资质如下：

（1）营业执照，营业执照经营的项目要包含有投标产品或产品类别；

（2）税务登记证；

（3）组织机构代码证；

（4）银行开户许可证；

（5）质量管理体系认证证书；

（6）省级卫生监督部门出具的《卫生许可批件》

（7）卫生行政部门出具的《卫生安全性评价报告》

# 第二章  产品标准及使用业绩要求

## 1、产品标准要求

1.1产品执行国家标准时，提供相关国家标准复印件；

1.2产品执行企业标准时，需提供经地方政府部门备案的有效的企业标准。

1.3企业标准规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

2、使用业绩要求

需提供该产品在生活饮用水装置近3年（2015年、2016年、2017年）成功使用的业绩（每年至少提供一份业绩）、附用户清单、有效联系方式及用户评价报告（报告的结论为合格，使用单位加盖公章）和合同复印件等。

# 第三章  技术要求

## 1、项目介绍：

聚氯化铝为混凝剂，用于生活水装置的沉淀池和浮沉池，主要起混凝作用，其水解后产生一系列A1离子的羟基络合物及高聚物，通过压缩双电层、吸附架桥、吸附卷扫等作用，使水中的胶体杂质发生凝聚和絮凝，由小颗粒结成大颗粒，最终形成絮状沉淀物。

## 2、三剂规格要求：

2.1三剂规格及标准要求

生活水装置所用的混凝剂聚氯化铝，具体要求质量指标如下：

| 序号 | 分析项目 | 单位 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | 白色至黄褐色颗粒或粉末 | GB15892-2009 |
| 2 | PH值（10g/L水溶液） |  | 3.5～5.0 | GB15892-2009 |
| 3 | 氧化铝（Al2O3）的质量分数 | % | ≥29.0 | GB15892-2009 |
| 4 | 盐基度 | % | 40.0～90.0 | GB15892-2009 |
| 5 | 不溶物的质量分数 | % | ≤0.6 | GB15892-2009 |
| 6 | 砷(As)的质量分数 | % | ≤0.0002 | GB15892-2009 |
| 7 | 铅(Pb)的质量分数 | % | ≤0.001 | GB15892-2009 |
| 8 | 镉(Cd)的质量分数 | % | ≤0.0002 | GB15892-2009 |
| 9 | 汞(Hg)的质量分数 | % | ≤0.00001 | GB15892-2009 |
| 10 | 六价铬(Cr＋6)的质量分数 | % | ≤0.0005 | GB15892-2009 |

注：质量指标出自《大庆石化公司水处理药剂质量验收标准》，“饮用水系统用聚氯化铝（固体）”的质量指标。

2.2产品保质期要求：外包装不破坏、不曝晒、不雨淋、不潮湿的条件下，保质期1年。

2.3本技术要求提出的指标要求如与厂商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

## 3、资料交付

乙方负责按照如下约定提供技术文件：

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 数量及版式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产企业简介 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 2 | 产品说明书 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 3 | 安全技术使用说明书 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 4 | 企业标准 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 5 | 产品检验单/产品合格证 | 随产品 | 2份/批，纸版 |  |
| 6 | 省级卫生监督部门出具的《卫生许可批件》 | 投标书 | 2份/，纸版 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》要求 |
| 7 | 卫生行政部门出具的《卫生安全性评价报告》 | 投标书 | 2份/，纸版 |  |

如乙方不能提供按要求以上资料，甲方有权拒绝收货，并不支付乙方合同款。

## 4、包装运输要求

乙方所供货物的包装、运输要满足以下约定：

4.1产品外包装要符合相关国家标准、行业标准的规定，应能防雨、防潮，保证产品在运输、储存过程中不会破损、产品不被污染，产品标识不被破坏。

4.2生活饮用水用聚氯化铝（固体）的外包装上应有涂刷牢固清晰的标志，内容包括：生产厂名、产品名称、商标、净质量、批号和生产日期、标准编号以及GB/T191规定的“标志7怕湿”。

4.3生活饮用水用聚氯化铝（固体）采用双层包装，内包装采用聚乙烯薄膜袋，厚度不小于0.05mm，包装容积应大于外包装，外包装的性能和检验方法应符合GB/T8946的规定，每袋净质量25kg、50 kg（或依顾客要求而定）。

4.4产品外包装上的批号标识若是粘贴的，要保证批号标识粘贴牢固，保证批号标识在运输和搬运的过程中不脱落。

4.5如果乙方供货产品不能满足4.1、4.2、4.3、4.4条约定，甲方有权退货，并不支付乙方合同款。

## 5、检验和试验

5.1乙方供货的产品生产厂要有完善的产品检验机构，可对出厂产品按批次进行检验，保证出厂产品质量，并实现可追溯。

5.2甲方有权赴乙方/丙方进行产品出厂检验见证，甲方的见证不能免除乙方的责任。乙方要为甲方赴乙方/丙方生产现场的工作人员提供方便，提供相应质量证明文件和记录。

5.3产品运抵甲方后，甲方质检中心负责入厂质量检验，检验项目包括第三章2.1约定的项目和乙方执行标准中未包含在第三章2.1条中的项目，甲方入厂检验达不到第三章2.1条和乙方标准要求时（相同检测项目以高标准为依据），甲方有权拒收。

5.4如果乙方对甲方检测结果持有异议，可委托第三方检测机构进行检测，该检测机构的选择要经过甲乙双方共同确认，按照第三方检测结果执行。检测发生的费用由责任方负责。

## 6、技术服务

甲方使用乙方产品期间出现问题，乙方技术人员保证在接到甲方通知2小时内通过电话或邮件提供技术支持。如甲方有需要，乙方将根据甲方要求，于48小时赶到甲方现场提供技术服务。

甲方为乙方赴甲方现场的技术服务人员提供必要的工作方便，乙方赴甲方现场的技术服务人员要接收甲方的入厂安全教育，遵守甲方的HSE管理规定。如果乙方人员违背甲方HSE规定，造成事故或人身伤害，责任由乙方负责，造成的损失，由乙方负责赔偿。

卖方须提供完整的聚合氯化铝使用方案（包括产品规格、注意事项等）、安全使用说明书、企业标准，本技术要求生效后，立即交付。

## 7、保密

在合同履行期间，乙方所获得的一切原始资料及在服务过程中所取得的与履行合同有关的甲方既有工作成果及相关资料属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密信息包括但不限于图纸、图表、数据等。如果由于乙方原因，造成泄密给甲方带来损失，甲方有权通过法律途径向乙方追偿。

## 8、知识产权

因执行本合同的需要，乙方提供的产品、技术资料，应保障甲方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等情况。若发生侵害第三方权利的情况，乙方负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给甲方造成损失的应给予赔偿。

## 9、考核验收

对于首次在我厂使用的药剂，由中标单位先提供10吨聚合氯化铝，由我厂水汽技术中心检验合格后进行试用。试用后由试用单位出具试用报告。若报告认定试用合格，由中标单位继续提供剩余的80吨聚合氯化铝，列入我厂合格供应商名录。若认定试用不合格，对试用的10吨氯化铝不予结算，同时合同终止。

10、违约条件

10.1 如聚氯化铝满足不了规定质量指标，买方有权退货。

10.2如因聚氯化铝原因影响买方生产，或药剂在考核期内达不到预期效果，买方有权终止药剂使用，消耗的三剂不予付款。由卖方原因造成的直接经济损失由卖方赔偿。

10.3 如因买方原料及操作原因影响使用，责任由买方负责。

10.4经双方协商扣留总合同款的10%作为质量保证金，质量保证期为12个月，在质量保证期内聚氯化铝性能指标达到本技术要求约定指标，买方将质量保证金支付给卖方，并将卖方纳入为合格的分承包方。

## 10.5未尽事宜，双方友好协商。