大庆石化公司水气厂一空分装置

氩净化系统钯催化剂招标采购技术要求

车间编制：

车间审核：

分厂审核：

分厂审批：

2021年5月18日

大庆石化公司水气厂一空分装置

氩净化系统钯催化剂  招标采购技术要求

生产厂可对三剂乙方的资质要求提出意见，物资供应中心负责汇总完善，提供给招标代理机构。本项目约定中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司为甲方，投标方为乙方，乙方需为生产商。

第一章  产品标准及使用业绩要求

1、产品标准要求:

企业标准规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

2、使用业绩要求

卖方须提供该产品近5年以来在其它加氢制氩装置成功使用的业绩报告。附用户清单、联系方式及用户评价报告、合同复印件等。

# 第二章  技术要求

## 1、项目介绍：

钯催化剂用于一空分装置氩净化单元，钯催化剂放置在除氧炉中，粗氩气中的氧气与氢气在钯催化剂作用下生成水，达到除氧的目的。除氧炉内钯催化剂装填量为0.051吨。

## 2、三剂规格要求：

2.1三剂规格及标准要求

钯催化剂具体质量指标如下：（分析方法厂家提供但需符合产品标准要求）

| 检测项目 | 控制指标 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 粒 度，mm | 3-5 | GB/T 6288 |
| 含钯量，%（质量分数） | 0.8-1.0 | 企标 |
| 抗压碎强度，牛顿/粒 | ≥80 | HG/T2783 |
| 堆积密度，kg/l | 0.8±0.1 | GB/T 6286 |
| 脱氧效果，mg/kg | 原料气中氧≤2.5%时,在操作条件下一次除氧≤1 | 企标 |
| 外观色调 | 深灰黑色均匀体 | 目测 |

2.3 工艺参数保证值

在甲方日常操作的操作条件下（粗氩气量170-250m3/h、除氧炉控制温度为420-500℃，工作压力为0.4-0.7MPa，）乙方保证达到如下使用效果：液氩产品控制指标：氧含量<1×10-6。

2.4 钯催化剂使用寿命保证

钯催化剂在使用过程中，不能与S、Cl、I、K等化合物接触，一旦接触反应即中毒失效；正常操作条件下，钯催化剂使用寿命（从投用后开始计算）不低于5年。

2.5本技术要求提出的指标要求如与厂商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

## 3、资料交付

乙方负责按照如下约定提供技术文件：

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 数量及版式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产企业简介 | 随产品 | 2份，纸版 |  |
| 2 | 产品说明书 | 随产品 | 2份，纸版 |  |
| 3 | 安全技术使用说明书 | 随产品 | 2份，纸版 |  |
| 4 | 企业标准 | 随产品 | 2份，纸版 |  |
| 5 | 产品检验单/产品合格证 | 随产品 | 2份/批，纸版 |  |

如乙方不能提供以上资料，甲方有权拒绝收货，并不支付乙方合同款。

## 4、包装运输要求

乙方所供货物的包装、运输要满足以下约定：

4.1产品外包装要符合相关国家标准、行业标准的规定，应能防雨、防潮，保证产品在运输、储存过程中不会破损、产品不被污染，产品标识不被破坏。钯催化剂在运输途中出现安全、环保相关问题由卖方负责。

4.2产品外包装标识清晰，标识内容至少包括产品名称、商标、制造商厂址、制造商名称、生产日期及批号、产品的规格和型号、钯含量等。

4.3如果乙方供货产品不能满足4.1、4.2条约定，甲方有权退货，并不支付乙方合同款。

4.4 桶装：51千克/桶，密封严实。

## 5、检验和试验

5.1乙方供货的产品生产厂要有完善的产品检验机构，可对出厂产品按批次进行检验，保证出厂产品质量，并实现可追溯。

5.2甲方有权赴乙方/丙方进行产品出厂检验见证，甲方的见证不能免除乙方的责任。乙方要为甲方赴乙方/丙方生产现场的工作人员提供方便，提供相应质量证明文件和记录。

5.3产品运抵甲方后，甲方质检中心负责入厂质量检验，检验项目包括第二章2.1约定的项目和乙方执行标准中未包含在第二章2.1条中的项目，甲方入厂检验达不到第二章2.1条和乙方标准要求时（相同检测项目以高标准为依据），甲方有权拒收。

5.4如果乙方对甲方检测结果持有异议，可委托第三方检测机构进行检测，该检测机构的选择要经过甲乙双方共同确认，按照第三方检测结果执行。检测发生的费用由责任方负责。

## 6、技术服务

甲方使用乙方产品期间出现问题，乙方技术人员保证在接到甲方通知2小时内通过电话或邮件提供技术支持。钯催化剂在使用的过程中出现紧急事故，乙方在接到甲方通知后在24小时内赶到现场协助处理。甲、乙两方在工作过程中互相提供方便。甲方为乙方赴甲方现场的技术服务人员提供必要的工作方便，乙方赴甲方现场的技术服务人员要接受甲方的入厂安全教育，遵守甲方的HSE管理规定。如果乙方人员违背甲方HSE规定，造成事故或人身伤害，责任由乙方负责，造成的损失，由乙方负责赔偿，未尽事宜以法律为准。

乙方须提供完整的钯催化剂使用方案（包括产品规格、注意事项等）、安全使用说明书、企业标准，本技术要求生效后，立即交付。

## 7、保密

甲乙双方对由对方提供的技术资料和样品负有保密责任，未经对方同意，不得向第三方透露任何技术资料；甲方保证不对乙方提供的催化剂进行解剖分析，未经乙方同意不得把乙方提供的催化剂提供给第三方。

## 8、知识产权

因执行本合同的需要，乙方提供的产品、技术资料，应保障甲方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等情况。若发生侵害第三方权利的情况，乙方负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给甲方造成损失的应给予赔偿。

## 9、标定考核

9.1 钯催化剂工艺使用条件达到技术保证条款规定的要求后，甲方确定标定考核开始日期和标定方案。标定考核在钯催化剂开工后3个月内进行。如果甲方在3个月内不具备标定条件，乙方同意再延长2个月。

9.2 标定考核时间：在规定期限内连续运转72小时。

9.3 在标定考核过程中，全部达到本协议规定指标，即为标定考核成功。

9.4 标定考核中断或标定考核不成功时，双方共同研究，查明原因后，对操作条件进行必要修改，并在规定期限内重新进行。

9.5 标定考核结果应做出记录，并在标定考核完成后，甲方及时出具验收标定报告。

10、违约条件

10.1 违约说明

10.1.1由于甲方的使用不当、原料及生产操作条件达不到本协议的保证值，致使使用效果达不到保证值指标，所造成的后果，由甲方承担。

10.1.2 保证值和责任只对规定原料和工艺条件有效。甲方在更改原料或工艺条件时需征得乙方认可。由于非催化剂自身性能问题导致工业使用结果达不到保证值，并经双方共同确认，乙方将不承担责任。

10.1.3 当发生索赔时，乙方保留检查当时工艺操作报表和其它有关记录的权利，以查明引起催化剂性能变化的原因。此外，乙方保留对用过的催化剂进行分析以确定有毒杂质含量及水平的权利。

10.1.4 经双方协商扣留催化剂总合同款的10%做为质量保证金，质量保证期为60个月，在质量保证期内钯催化剂性能指标达到本协议约定指标，甲方将质量保证金支付给乙方，并将乙方纳入为合格的分承包方。

10.2 违约责任

10.2.1如因技术指导失误未达到使用效果，甲方扣催化剂总合同款的10%。

10.2.2 催化剂性能违约

因乙方催化剂原因，乙方提供的钯催化剂不能达到2.3条规定的保证值时，乙方应按甲方要求更换新催化剂，确保达到2.3条规定的保证值，同时甲方扣催化剂总合同款的10%。

10.2.3 产品收率违约

因乙方催化剂原因，乙方提供的钯催化剂不能达到2.4条规定的保证值时，甲方扣催化剂总合同款的10%。

在质量保证期内钯催化剂达到本技术要求约定指标，甲方将质量保证金支付给乙方。

10.3未尽事宜，双方友好协商。